201×-××-××发布

201×-××-××实施

ICS 37.100.01

A 17

备案号:XXXXX

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XX- 201X

纸板类儿童书籍纸板粘合过程控制

要求及检测方法

(Cardboard laminating process control requirements and test methods on Children's boardbook)

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

中华人民共和国新闻出版总署

发布

CY

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1给出的规则进行编写。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)归口。

本标准由鹤山雅图仕印刷有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司、东莞玖龙纸业有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、鹤山利奥计量检测服务有限公司负责起草。

本部分主要起草人：邓国康、冯庆民、赖淦荷、郑牧湘、孙中伟、孙启新、卢会成、仇如全

纸板类儿童书籍纸板粘合过程控制要求及检测方法

- 范围

本标准规定了纸板类儿童书籍纸板粘合过程中的术语和定义、原材料要求、粘合过程控制要求、粘合质量要求、检测方法及贮存和运输要求。

本标准适用于纸板类儿童书籍纸板粘合的过程控制和检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.3  纸和纸板厚度的测定

GB/T 457  纸和纸板耐折度的测定（ISO 5626:1993，MOD）

GB/T 462  纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定（ISO 287:1985，MOD；ISO 638:1978，MOD）

GB/T 1540  纸和纸板吸水性的测定(可勃法)（ISO 535-1991,NEQ）

GB/T 2793  胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 2794  胶粘剂粘度测定法（旋转粘度计法）

GB/T 14518  胶粘剂的pH值测定（NF 76-103-1972，NEQ）

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 22364  纸和纸板弯曲挺度的测定（ISO 2493:1992，MOD ；ISO 5629:1983，MOD）

GB/T 22899.1  纸和纸板  湿膨胀率的测定（ISO 8226-1:1994 ，MOD）

GB 24613  玩具用涂料有害物质限量

GB/T 26203  纸和纸板  内结合强度的测定(Scott型)

- 术语和定义

本文件采用下列术语和定义。

3.1

纸板类儿童书籍 children boardbook

纸板经印刷、模切、对折、粘合而成的儿童读物。

3.2

涂布白纸板 coated folding board

原纸面层为漂白纸浆，经单面涂布、压光整饰而制成的纸板。

3.3

涂布白卡纸 coated cardboard

原纸的面层、底层以漂白木浆为主，中间层加有其它木浆，经单面或双面涂布后，又经压光整饰而制成的坚挺厚实的纸板或纸张。

3.4

丝缕方向 grain direction

纸张纤维显示排列的主要走向。

- 原材料要求

- 4.1 水基胶黏剂

4.1.1 铅、可溶性元素及邻苯二甲酸酯含量应符合GB 24613的要求。

4.1.2 游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物限量值应符合GB 18583的要求。

4.1.3 固含量 ≥57%，不同批次允差范围±2%。

4.1.4 粘度 (400～600)mPa·s。

4.1.5 pH值4.5～8.5。

- 4.2 纸板

纸板技术指标应符合表1的要求。

表1 纸板技术指标

| 检测项目 |  | 纸张检测参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涂布白纸板 |  | 涂布白卡纸 |  |
| 吸水性 （g/m2） | 正面 | ≤50 |  | ≤50 |  |
|  | 背面 | ≤120 |  | ≤100 |  |
| 挺度 （mN·m） | 横向 | 250 g/m2 | ≥3.0 | 210 g/m2 | ≥2.0 |
|  |  |  |  | 240 g/m2 | ≥3.1 |
|  |  |  |  | 250 g/m2 | ≥3.6 |
|  |  |  |  | 270 g/m2 | ≥4.1 |
|  |  |  |  | 300 g/m2 | ≥6.8 |
|  |  | 300 g/m2 | ≥5.2 | 340 g/m2 | ≥8.3 |
|  |  | 350 g/m2 | ≥7.6 | 355 g/m2 | ≥9.3 |
|  |  | 400 g/m2 | ≥10.6 | 390 g/m2 | ≥11.8 |
|  |  | 450 g/m2 | ≥14.5 | 410 g/m2 | ≥14.1 |
| 湿膨胀率 （%） | 纵向 | ≤0.4 |  | ≤0.4 |  |
|  | 横向 | ≤0.4 |  | ≤0.4 |  |
| 水份（% ） |  | 8.0±2.0 |  | 7.0±1.5 |  |
| 耐折度 （次） | 纵向 | ≥30 |  | ≥40 |  |
|  | 横向 | ≥30 |  | ≥40 |  |
| 内结合强度 （J/m2） |  | ≥120 |  | ≥120 |  |
| 紧度 （g/cm3） |  | ≤300gsm | ≤0.85 | ≤0.66 |  |
|  |  | ＞300gsm | ≤0.82 |  |  |

- 粘合过程控制要求

- 5.1 准备

- 5.1.1  应将水基胶黏剂搅拌均匀。

- 5.1.2  纸板或纸板印张应保持平整。

5.1.3　纸板或纸板印张应符合压合对丝缕方向的要求。

5.1.4　生产车间的温度宜保持在（23±7）℃。

5.1.5　生产车间的相对湿度宜保持在（35～75）%。

5.1.6  水基胶黏剂与纸板在粘合环境中至少放置4小时,使之与现场温湿度相适应后再进行粘合。

5.2  涂胶

5.2.1  涂胶设备应运转平稳。

5.2.2  根据不同纸板类型、施胶工艺确定涂胶量，在保证粘合质量前提下，避免纸板吸收过量水分。

5.2.3  同批次产品涂胶量应均匀一致。

5.3  压合

5.3.1  根据粘合工艺确定的水基胶黏剂开放时间控制压合时机。

5.3.2  根据生产设备及纸板类型合理设定压合时间。

5.3.3  压合的压力应均匀。

5.3.4  压合纸板或纸板印张的丝缕方向应与书脊平行。

5.3.5  同批次产品的粘合压力和压合时间应保持一致。

5.4　定型干燥

粘合后的产品应压放定型、抽湿、干燥。

- 6  粘合质量要求

- 6.1　表面干净，无褶皱、破口、划伤、开胶现象。

- 6.2　无明显的扭曲变形、起翘。

- 6.3  能正常打开翻阅，页码、版面顺序正确 。

- 检测方法

- 7.1 水基胶黏剂

7.1.1   铅、可溶性元素及邻苯二甲酸酯含量按照GB 24613的规定检测。

7.1.2  游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物限量值按照GB 18583的规定检测。

7.1.3  固含量按GB/T 2793的规定检测。

7.1.4  粘度按GB/T 2794的规定检测。

7.1.5  pH值按GB/T 14518的规定检测。

7.2 纸板

7.2.1  纸板的吸水性按GB/T 1540的规定检测。

7.2.2  纸板的挺度按GB/T 22364的规定检测。

7.2.3  纸板的湿膨胀率按GB/T 22899.1的规定检测。

7.2.4  纸板的水份按GB/T 462的规定检测。

7.2.5　纸板的耐折度按 GB/T 457的规定检测。

7.2.6　纸板的内结合强度按GB/T 26203的规定检测。

7.2.7　纸板的紧度按GB/T 451.3的规定检测。

7.3 环境温湿度

- 使用温湿度计检测。

- 8　粘合品的贮存和搬运

8.1  贮存环境应洁净，温湿度宜保持在（16～30）℃、（35～75）%。

8.2  避免阳光直射，与热源保持2米以上间隔，防止潮湿。

8.3  搬运时应轻装轻卸，防止碰撞或接触锐利的物体。