ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

平装书籍要求

General requirements of soft-cover binding

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿草案）

2012年6月14日

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	4

5　材料要求	4

6　过程控制要求	5

7　成品质量要求	7

8　检测方法	8

9　包装、贮存、运输	9

附录A（资料性附录）　平装书籍结构图	10

附录B（资料性附录）　锁线方式示意图	11

参考文献	13

图1　书背文字中心线对书背中心线误差检测示意图	9

图A.1　平装书籍结构图	10

图B.1　平锁	11

图B.2.1　 平跳式交叉锁	12

图B.2.2　 斜跳式交叉锁	12

表1　印张裁切尺寸允差	5

表2　锁线针位、针组数与开本的关系	6

表3　书背文字中心线对书背中心线的平移误差和歪斜误差	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准负责起草单位：深圳市精密达机械有限公司、德阳市利通印刷机械有限公司、烟台裕同印刷包装有限公司、安徽新华印刷股份有限公司、深圳职业技术学院、合肥天尼制胶有限责任公司、恒昌石油化工有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、汉高股份有限公司、中国印刷及设备器材工业协会、深圳市印刷行业协会、中华商务联合印刷（广东）有限公司、河南新华印刷集团有限公司、北京印刷学院。

本标准主要起草人：刘剑桥、王淮珠、张爱云、熊伟光、车良、王彬初、吴宁、吴丽、许存友、杨爱军、赖淦荷、邓国康、孟庆方、曹凤翎、刘霞、罗海平、何勇、王凯、何晓辉。

平装书籍要求

- 范围

本标准规定了平装书本（书籍、本册）的术语和定义、分类、材料要求、过程控制要求、成品质量要求、检测方法和包装、贮存、运输。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 2793  胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 2794  胶粘剂粘度测定法（旋转粘度计法）

GB 27934(所有部分)  纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法

GB/T XXXXX-XXXX   印后加工一般要求

CY/T 17-1995  印后加工纸基印刷品上光质量要求及检测方法

CY/T 40-2007  书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检测方法

CY/T 60-2009  纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检测方法

- 术语和定义

GB/T 9851.2、GB/T 9851.7 、CY/T 40-2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 9851.2、GB/T 9851.7、CY/T 40-2007中的某些术语。

平装  soft-cover binding

书芯经订联后，包软质封面、裁切成册的工艺方式。

[GB/T 9851.7-2008，定义3.2]

注：平装书籍结构图见附录A。

封面  cover

与书芯固定联接的书本外皮。

书帖  signature

书籍印张按页码顺序折叠成一迭的书页。

[GB/T 9851.7-2008，定义3.16]

书芯  bookblock

未上封面的书册。

[GB/T 9851.7-2008，定义3.17]

天头  head margin

版心上沿至成品幅面上沿之间的空白区域。

[GB/T 9851.2-2008，定义3.4]

地脚  bottom margin

版心下沿至成品幅面下沿之间的空白区域。

[GB/T 9851.2-2008，定义3.5]

订口  binding position

书本加工中需订联的部位。

注：改写GB/T 9851.7-2008，定义3.20。

前口  fore position

与订口相对的翻阅部位。

切口  cutting edges

书本加工需裁切的位置。

注1：切口包括天头切口、地脚切口、前切口。

注2：改写GB/T 9851.7-2008，定义3.21。

勒口  flap

书籍封面沿前切口向里折叠的部分。

注：改写GB/T 9851.7-2008，定义3.27。

压痕线  creasing line

用模具在印品上压出的线痕。

衬纸  end paper

平装书中与封二或封三相邻的空白页张。

扉页  title page

书芯正文前印有书名、作者、出版者的页张。

粘接强度  adhesion strength

使试样或产品的粘接部件的粘接界面分离所需的力，用牛顿每厘米（N/cm）表示。

[CY/T 40-2007，定义3.4]

岗线  crest line

平装包封造成的书脊处凸出封面的棱线。

- 分类

按书芯订联方式分为胶粘订、锁线订。

- 材料要求

  - 书芯纸

    - 印张平整，丝缕方向与订口方向平行。

    - 油墨干燥，以印张油墨面相互摩擦不掉色为宜。

    - 折叠后不爆裂。

    - 满足开料、折页精度要求。

  - 封面

    - 表面平整、无粘连。

    - 压痕、折叠后不爆裂。

    - 封面定量宜在120g/㎡～250g/㎡范围，覆膜的封面质量应符合GB 27934的规定，烫印或压凹凸的封面质量应符合CY/T 60-2009第6章的规定，上光的封面质量应符合CY/T 17-1995第3章的规定。

  - 黏合剂

    - EVA型热熔胶的质量应符合CY/T 40-2007中4.1.1的要求。

    - 用于书背的水基胶黏度应在400～1500mPa.s，固含量应大于45%；初步固化时间应在（5～12）秒范围。

  - 线

线径与针孔大小相适应，线的断裂负荷≥15N。

- 过程控制要求

  - 开料要求

印张裁切尺寸允差见表1。

- 印张裁切尺寸允差

| 定量 g/㎡ | 幅面长度 mm | 长度允差 mm | 方正度允差 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜60 | 每100 | ±0.1 | ±0.2 |
| 60～170 | 每150 |  |  |
| ＞170 | 每200 |  |  |

  - 折页要求

    - 书帖页码、版面应顺序正确。

    - 书帖应平服整齐，无明显八字皱、残页及脏迹。

    - 除锁线订书帖的订口折缝外，三折及以上垂直折的书帖应从第二折起在折缝线上划口；订口折缝划口长度应保证书帖在配页过程中订口折缝不被拉断而造成配页困难。

    - 采用切孔胶订的书帖，切孔长度一般为15mm～18mm，孔间距一般为3mm～5mm，切孔深度以划透书帖为准。

    - 相邻两张书页的页码中心点误差≤4.0mm；接版误差≤1.5mm。

  - 配页要求

    - 书帖页码和版面排列顺序正确。

    - 粘、套、插页位置正确；超出成品尺寸的拉页折叠后，应缩进成品尺寸（1.5±0.5）mm。

    - 环衬折缝缩进书帖折缝（1.5±0.5）mm；粘口宽度（4.0±1.0）mm。

  - 订联要求

    - 锁线订要求

      - 书芯页码、版面顺序正确。

      - 无断线、漏锁、线圈。

      - 针孔中心应位于书帖最后一折的折缝线上，允差±0.5mm。

      - 书帖定位边平齐，缩帖量≤2.0mm。

      - 单帖厚度≤0.7mm的书帖宜用交叉锁，其余用平锁。

      - 平锁、交叉锁的锁线方式见附录B的图B.1、图B.2.1及图B.2.2。

      - 书芯最大厚度宜≤60mm。

      - 锁线松紧适当，均匀一致。锁线后应压平，压平后书角垂直，无脏页、残页。

      - 锁线针位、针组数与开本的关系应符合表2的规定。针组应分布均匀。

- 锁线针位、针组数与开本的关系

| 开本 | 针位与天头地脚边的距离 mm | 针组数 |
| --- | --- | --- |
| ≥A3、B3 | 20～25 | ≥8 |
| A4、B4 | 20～25 | ≥6 |
| A5、B5 | 15～20 | ≥4 |
| ≤A6、B6 | 10～15 | ≥3 |

    - 胶粘订要求

      - 胶的型号应与书册纸质、厚度相匹配。

      - 胶的使用温度以产品给出的技术参数为准。

      - 胶在使用前应预热，EVA胶预热时间＞2h；PUR胶＞15min。

      - 不同型号的胶不应混用。

      - 采用铣背胶订时，铣背深度≤3.0mm，以书帖最里页铣透为准；铣背歪斜误差＜2.0mm。使用    EVA胶的书背拉槽深度（1.5±0.5）mm，槽的间距（5.0～12.0）mm，槽的宽度(0.8～1.5)mm；使用PUR胶的书背拉毛应均匀。

      - EVA胶书背胶层厚度（1.0±0.2）mm，PUR胶书背胶层厚度（0.4±0.1）mm，书背胶层厚度均 匀、无空洞。

      - 侧胶宽度3.0mm～6.0mm。

      - 书芯涂胶后应在开放时间内完成包本定型；停机超过开放时间时，要将涂胶的书芯剔除。

      - 使用EVA热熔胶包本冷却硬化定型后（时间大于3min）裁切。

      - 符合本标准6.4.1.1条。

- 成品质量要求

  - 封面与书芯粘合正确且牢固；书脊与压痕线（翻阅线）之间距离为（6～8）mm；封面平整，无翘曲、皱褶及起膜现象。

  - 书背平整，无皱褶和破损，无黏合剂溢出，四角方正，岗线高≤1mm。

  - 全书页码中心位置允差7.0mm，相邻页码允差4.0mm。接版允差1.5mm。

  - 书本成品尺寸允差为±1.5mm。

  - 切口面平整无刀花，无连刀页，无破损。

  - 书背文字与天头切口的距离允差±2.0mm。

  - 书背文字中心线对书背中心线平移误差和书背字歪斜误差应符合表3的规定。

- 书背文字中心线对书背中心线的平移误差和歪斜误差

- 单位为毫米

| 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移误差δ | 书背文字中心线对书背中心线歪斜误差δ1、δ2 |
| --- | --- | --- |
| ≤10 | ≤1.0 | ≤0.7 |
| 10～20 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| 20～30 | ≤2.5 | ≤1.8 |
| ＞30 | ≤3.0 | ≤2.0 |

  - 勒口线超出书芯前切口≤2mm。

  - 书本粘接牢固，粘接强度应大于4.5N/cm。

  - 书本应耐翻阅，不掉页，不断裂，并能在温度、湿度异常的环境中保持稳定的形态。

- 检测方法

  - 封面定量按GB/T 451.2-2002的规定检测。

  - 胶的黏度测试按GB/T 2794的规定检测。

  - 水性胶固含量按GB/T 2793的规定检测。

  - 线的牢度测试方法：接受测试的线在15N的静载荷下经过5秒钟不断裂。

  - 印张裁切的方正度符合GB/T XXXXX《印后加工一般要求》5.5条规定。

  - 第6章6.1条长度允差及第7章的7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.8条使用精度为0.02mm的游标卡尺、钢直尺、角尺及目测法检测，其结果应符合上述条款相应的规定。

  - 按以下方法检测书背文字中心线对书背中心线平移误差和歪斜误差。

见图1，找出成品书背上天头切口和地脚切口的中心点，用直线将两中心点连接起来，该直线叫书背中心线（a）。将书背上离天头端最近的文字中心点与书背上离地脚端最近的文字中心点连接且延长至天头地脚端的直线叫书背文字中心线（b）。用游标卡尺分别测量两中心线在天头端和地脚端的距离，该距离即为书背文字中心线对书背中心线的误差，包括平移误差δ（左图）和歪斜误差δ1、δ2（右图）。

书背文字中心线对书背中心线             书背文字中心线对书背中心线

平移误差δ                             歪斜误差δ1、δ2

说明：

a—书背中心线

b—书背文字中心线

- 书背文字中心线对书背中心线误差检测示意图

  - 按CY/T 40-2007的5.7条方法检测胶粘订书本的粘接强度，应符合7.9条规定。

  - 将成品放置在温度40℃～70℃、相对湿度25％～98％的实验室里48h和将成品放置在温度0℃～10℃的实验室里48h，目视检查成品的形态应符合7.10的规定。

- 包装、贮存、运输

按照GB/T xxxx《印后加工一般要求》第9章的要求执行。

- （资料性附录）
平装书籍结构图

  - 平装书籍结构图

- （资料性附录）
锁线方式示意图

  - 平锁

- 图B.2.1  平跳式交叉锁

- 图B.2.2  斜跳式交叉锁

参 考 文 献

[1] GB/T 9851.2-2008 印刷技术术语  第2部分：印前术语

[2] GB/T 9851.7-2008 印刷技术术语  第7部分：印后加工术语

[3] CY/T 40-2007 书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检测方法

___________________________