ICS 37.100.01

A 17

备案号：XXXXX-XXXX

印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法

Printing technology— Quality requirements and

the testing methods of pressure-sensitive adhesive label

CY/T XX－201X

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

CY/T XX-XXXX

目     次

前言 ………………………………………………………………………………………………………… Ⅱ

1  范围 ……………………………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………… 1

3  术语和定义………………………………………………………………………………………………… 2

4  产品分类……………………………………………………………………………………………… 2

5  要求………………………………………………………………………………………………………… 3

6  检验方法………………………………………………………………………………………………… 6

7  标志、包装、贮存、运输…………………………………………………………………………… 8

附录A（规范性附录）  常用不干胶标签示意图………………………………………………………… 9

参考文献……………………………………………………………………………………………… 10

前   言

本标准按GB/T 1.1-2009规则进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：中山富洲胶粘制品有限公司、北京凌云光视数字图像技术有限公司、北方嘉科印务股份有限公司、西安西正印制有限公司、上海紫泉标签有限公司、上海正伟印刷有限公司、上海紫光机械有限公司、中国铁道出版社印刷厂、深圳正鑫源实业有限公司、潍坊东航印刷科技股份有限公司、青岛三慧标签有限公司、中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会、北京北人富士印刷机械有限公司、深圳市法兰印务有限公司、中山金利宝胶粘制品有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、唐山元升科技有限公司、石家庄燕兴条码不干胶印刷有限公司。

本标准主要起草人：耿万民、乔立、杜中宝、赵严、毕家铮、杨春、李艳霞、王琼燕、施建屏、陈荣、崔国强、吴东杰、孟繁彬、王淑军、翁坚民、陈又军、王汝庚、魏社兴、邱晓红。

印刷技术  不干胶标签质量要求及检验方法

1  范围

本标准规定了与不干胶标签印制质量有关的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、标志、包装、贮存、运输等。

本标准适用于不干胶标签产品印制质量要求和检验方法。其他类型和形式的标签产品可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2792  压敏胶带180°剥离强度测试

GB/T 4851  压敏胶粘带持粘性试验方法

GB/T 4852  压敏胶粘带初粘性试验方法

GB/T 4873  信息处理用连续格式纸尺寸和输送孔

GB/T 7705—2008  平板装潢印刷品

GB/T 7706—2008  凸版装潢印刷品

GB/T 9851  印刷技术术语(所有部分)

GB/T 14216  塑料　膜和片润湿张力试验方法

GB/T 14258—2003  信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印制质量的检验

GB/T 19437  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算

CY/T 3  色评价照明和观察条件

CY/T 17  印后加工纸基印刷品上光质量要求及检验方法

CY/T 60  纸质印刷品烫印与压凹凸过程控制及检测方法

CY/T XX  印后加工一般要求

3  术语和定义

GB/T 7705、GB/T 9851界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 7705中的某些术语和定义。

3.1

标签  label

承印材料经印刷、印后加工，形成载有目标物信息，用于标识目标物的印刷品。

3.2

不干胶标签  pressure-sensitive adhesive label

自身带有压敏胶的标签。

注：常用不干胶标签示意图见附录A。

3.3

主要部位  prime section

画面上反映主题的部位，如图像、文字、标志等。

[GB/T 7705-2008，术语3.8]

3.4

次要部位  subprime section

画面上除主要部位以外的其他部位。

[GB/T 7705-2008，术语3.9]

3.5

胶面印刷  print on adhesive side

在胶黏剂表面进行局部印刷。

4   产品分类

4.1  按承印材料

分为纸张类标签、塑料薄膜类标签和特种材料标签。

4.2  按印刷品质量

分为一般产品和精细产品。

5  技术要求

5.1  承印材料要求

5.1.1  外观

5.1.1.1  平整无褶皱、异物、破损、掉粉等影响印刷的缺陷。

5.1.1.2  常用承印材料胶层均匀，无起泡、缺胶及溢胶等现象。

5.1.1.3  材料端面齐整，卷筒料直径尺寸和松紧度一致。面材能从离型材料上顺利分离，无破损现象。

5.1.2  接头

5.1.2.1  卷筒承印材料的接头数，每1000m不得多于1个。

5.1.2.2  接头处胶粘带宽度应为（25～50）mm，颜色有别于承印材料。

5.1.2.3  接头表面平整，不损坏印版。

5.1.2.4  纸张类材料接头抗拉强度不低于该材料的抗拉强度。

5.1.3  尺寸允差

5.1.3.1  通用型卷筒承印材料宽度允差±1mm，长度允差比±2‰。

5.1.3.2  通用型平张承印材料的尺寸允差比±0.5%，方正度符合CY/T XX中5.5条的要求。

5.1.4  印刷适性

承印材料着墨性好，PVC膜类材料润湿张力宜在3.2mN/m以上，其他无涂层的膜类材料润湿张力宜在3.8mN/m以上。

5.1.5  物理性能

5.1.5.1  应按照GB/T 4852 的规定检测初粘性。

5.1.5.2  应按照GB/T 4851 的规定检测持粘性。

5.1.5.3  应按照GB/T 2792 的规定检测剥离强度。

5.2  成品质量要求

5.2.1  印面外观

5.2.1.1   一般产品

5.2.1.1.1  成品应整洁，无明显划痕、污渍、残缺。

5.2.1.1.2  图文应较清晰完整，无明显残缺变形，不小于5.5P（7号）的字应不影响认读。

注：P-Point，1P约等于0.35mm。

5.2.1.1.3  网点应较清晰、结实，无明显残缺。

5.2.1.1.4  主要部位无明显条杠、重影、划伤、糊版等。

5.2.1.1.5  主要部位不应有直径＞0.4mm的污渍点，直径≤0.4mm的污点不应超过3个。

5.2.1.1.6  覆膜牢固，不应有起膜现象，覆膜后不应有直径＞0.4mm的气泡，直径≤0.4mm的气泡不应超过3个。

5.2.1.1.7  烫印牢固，应平实、无明显变色、漏烫、糊版，无毛边、划伤。烫箔砂眼直径不应＞0.3mm，直径≤0.3mm的烫箔砂眼不应超过4个。

5.2.1.1.8  上光表面应基本平实、牢固，无明显变色、污渍点、花斑。

5.2.1.1.9  印品出现露白点的现象，白点直径不应大于0.3mm。主要部位白点数量不应超过2个，间距不应小于5mm；次要部位白点数量不应超过5个，间距不应小于20mm。

5.2.1.2  精细产品

5.2.1.2.1  应符合一般产品的要求。

5.2.1.2.2  不应有尺寸大于0.02mm的划痕、污渍、残缺。

5.2.1.2.3  图文应清晰完整，无残缺变形，不小于5p（8号）的字应不影响认读。

5.2.1.2.4  网点应清晰均匀饱满，无残缺。

5.2.1.2.5  覆膜牢固，不应有尺寸大于0.02mm褶皱、起泡，起膜等，与底层材料分离后应保持平整，不应有较大的内外弯曲，应保持文字和图案清晰。

5.2.1.2.6  烫印质量要求符合CY/T 60的要求。

5.2.1.2.7  上光质量要求符合CY/T 17的要求。

5.2.1.2.8  标签出现露白点的现象，白点直径不应大于0.05mm。主要部位白点数量不应超过2个，间距不应小于10mm；次要部位白点数量不应超过3个，间距不应小于40mm。

5.2.2  套印误差

套印误差应符合表1的规定。

表1  套印误差                            单位为毫米

| 套印部位 | 套印误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般产品 | 精细产品 |
| 主要部位 | ≤0.25 | ≤0.15 |
| 次要部位 | ≤0.45 | ≤0.25 |

5.2.3  实地印刷色差

实地印刷色差要求应符合表2的规定

表2  色差要求

| 指标名称 |  | 符号 | 指标值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般产品 |  | 精细产品 |  |
| 同色同批密度偏差 |  | Ds | ≤0.07 |  | ≤0.05 |  |
| 同批同色色差 | CIELab | △Eab | L*＞50.00 | L﹡≤50.00 | L*＞50.00 | L﹡≤50.00 |
|  |  |  | ≤5.00 | ≤4.00 | ≤4.00 | ≤3.00 |

5.2.4  背面印刷

背面印刷，定位黑标墨色均匀、平实，达到打印定位要求。正背套印准确，误差±0.5mm。

5.2.5  胶面印刷

常规胶面印刷后不破坏胶层的黏着力。

5.2.6  墨层的耐磨性与结合牢度

符合GB/T 7706-2008表5墨色耐磨性和墨层结合牢度的规定。

5.2.7  模切

5.2.7.1  模切成品规格尺寸偏差符合表3要求

表3  模切成品规格尺寸偏差                       单位为毫米

| 成品规格 | 尺寸偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般产品 |  | 精细产品 |  |
|  | 纸类 | 膜类 | 纸类 | 膜类 |
| 45×80以下 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.25 | ±0.40 |
| 45×80以上 | ±0.60 | ±0.80 | ±0.40 | ±0.50 |

5.2.7.2  有对称要求的成品图案位置偏差应符合表4的规定

表4  有对称要求的成品图案位置偏差                    单位为毫米

| 成品规格 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般产品 | 精细产品 |
| 45×80及以下 | ±0.5 | ±0.3 |
| 45×80以上 | ±0.9 | ±0.6 |

5.2.7.3  用于自动贴标或打印的标签，相邻标签的间距允差在±0.5mm范围内。

5.2.8  信息码要求

5.2.8.1  印制质量要求

条码可读性符合GB/T 14258-2003质量等级的要求，精细产品达到C级以上，一般产品达到D级以上。

5.2.8.2  数据准确性要求

条码符号的供人识读字符与其所标识的数字代码一致；条码信息与数据源信息一致。

5.2.9  打孔要求

孔洞断面应干净、整齐，无毛边、孔屑。输送孔应符合GB/T 4873的要求。

5.2.10  成品分切

卷筒标签分切后，端面应整齐，错位允许偏差±1.5mm，内外张力一致，标签与芯管、标签与标签之间不应松动滑移。

5.2.11  抗溶剂性

用酒精棉球往复轻擦3次，无明显掉墨现象。

5.3  成品使用要求

5.3.1  常规标签被贴物应洁净、干燥，无灰尘、油脂，温度宜保持在15℃～50℃之间。

5.3.2  常规贴标环境温度宜为（20±5）℃，相对湿度宜为（50±5）%。

5.3.3  贴标前标签和被贴物宜在贴标环境中存放8小时，使两者与环境温度适应匹配。

5.3.4  贴标前不应用手或其他物品直接接触标签胶面，标签脱离离型材料后应第一时间贴在被贴物上。

5.3.5  常规标签贴好后，放置于18℃～25℃的环境下，24h后应无起翘现象。

5.3.6  非常规被贴物选用适当的标签和贴标环境。

6  检验方法

6.1  定性指标检测及尺寸指标检验

6.1.1  检验条件

6.1.1.1  试验室温度、湿度:温度为23℃±5℃，相对湿度为50%±10%的无挥发性溶剂的场所，存储环境应干燥通风，避免阳光直射及受潮。

6.1.1.2  人工目测

观样光源：符合CY/T 3的规定；目视角度：30度～45度角；目视距离：300毫米（±5毫米）；目视时间：≤5秒。

6.1.2  定性指标检测

在6.1.2条件下目测方法检验5.1.1, 5.1.2.3, 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2，5.2.1.1.3, 5.2.1.1.4, 5.2.1.1.8, 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.3, 5.2.1.2.4, 5.2.5, 5.3.1中的定性要求。

6.1.3  尺寸指标检验

6.1.3.1  用精度为1mm的标定钢板尺测量5.1.2.1，5.1.2.2，5.1.3.1，5.1.3.2。

6.1.3.2  用精度为1mm的标定钢板尺和精度为0.1mm的20倍刻度放大镜测量5.2.1.1.9，5.2.1.2.8。

6.1.3.3  用精度为0.1mm的20倍刻度放大镜测量5.2.1.1.5，5.2.1.1.6，5.2.1.1.7，5.2.1.2.2  5.2.1.2.5， 5.2.4，5.2.7.3，5.2.10。

6.2  润湿张力检验

按照GB/T 14216的要求进行检测。

6.3  烫印质量检验

按照CY/T 60的要求进行检测。

6.4  上光质量检验

按照CY/T 17的要求进行检测。

6.5  成品规格尺寸偏差

6.5.1  套印误差检验

按照GB/T 7705-2008中6.4条的要求进行检测。

6.5.2  模切

按照GB/T 7705-2008中6.3.1条的要求进行检测。

6.5.3  有对称要求的成品图案位置偏差检验

按照GB/T 7705-2008中6.3.2条的要求进行检测。

6.6  实地印刷色差检验

6.6.1  同色同批密度偏差

按照GB/T 7705-2008 6.5条的要求进行检测。

6.6.2  同批同色色差

使用符合GB/T 19437规定的测色仪器，按照GB/T 7705-2008中6.6条的要求进行检测。

6.7  墨层的耐磨性与牢固度检验

6.7.1  墨层的耐磨性

按照GB/T 7706-2008中6.8条的要求进行检测。

6.7.2  墨层结合牢度

按照GB/T 7706-2008中6.9条的要求进行检测。

6.8  条码检验

数据准确性和可读性按照GB/T 14258-2003的相关规定进行检测。

6.9  打孔检验

按照GB/T 4873的要求进行检测。

6.10  抗溶剂性检验

用浓度75%的医用酒精棉球往复轻擦标签表面3次，棉球不染色。

6.11  环境温湿度检验

用检验合格的温湿度计、计时器检测5.3.1，5.3.2，5.3.3，5.3.5。

7  标志、包装、贮存、运输

7.1  标志

外包装上应贴检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、重量、生产企业名称、生产日期、保质期及检验员代号等。

7.2  包装

根据产品的体积、质量和数量的要求，采用塑料薄膜、防潮纸或有一定强度的纸箱，进行包装。

7.3  贮存

7.3.1  贮存环境应温度适宜，温度15℃-25℃，相对湿度40%-65%。

7.3.2  贮存环境应保持通风防潮、防尘、防晒、防燥热、防油、防蛀、防霉、防腐蚀气/液体，不得重压。

7.3.3  在满足以上贮存环境要求下，贮存期一般为自生产之日起不超过12个月。

7.4  运输

7.4.1  运输过程中应轻拿轻放，不允许抛掷、踩踏、避免铲车对货物的碰损。

7.4.2  应注意防雨、防潮、防晒、防腐，不得重压。

7.4.3  产品入库、贮存、运输应具有可追溯性。

附录A

（资料性附录）

常用不干胶标签示意图

图A.1  常用不干胶标签示意图

参 考 文 献

[1] GB/T 191—2008  包装储运图示标志

[2] GB/T 450—2008  纸和纸板试样的采取

[3] GB/T 451.1—2002  纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

[4] GB/T 7125—1999  压敏胶粘带和胶粘剂厚度试验方法

[5] GB/T 17934.1—1999  印刷技术  网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制  第1部分：参数和测试方法

[6] GB/T 18722—2002  印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

[7] GB/T 22396—2008  压敏胶粘制品术语

[8]ISO 14981  印刷用反射密度仪的光学几何与测量学条件

[9]ISO 15994  印刷技术  印刷平测试视觉光泽度

[10]HG/T 2406—2002  压敏胶标签纸

_________________________________