《书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法》

新闻出版行业标准编制说明

一、工作任务来源及编制过程

（一）任务来源：

2010年4月经新闻出版总署批准立项、全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)下达《书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法》新闻出版行业标准制定项目任务书。

（二）编制过程：

1、2010年07月29日，印刷标委会在上海市召开了《书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法》新闻出版行业标准起草单位起草组组建会议。会议形成以下决议：

A、会议认为，研讨会交流的关于书刊装订用PUR型热熔胶应用技术方面的内容对起草本标准非常有必要，其相关内容对于引导行业推广使用PUR型热熔胶书刊装订技术，推行绿色环保装订工艺，从根本上改善书刊装订质量，具有重要意义。

B、会议确定无锡市万力粘合材料有限公司、汉高（中国）投资有限公司、诺信（中国）有限公司、马天尼（香港）有限公司、深圳市腾科系统技术有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司、深圳市精密达机械有限公司、中华商务联合印刷(广东)有限公司为标准起草单位。

C、会议确定周其平、林长灿、余广强、郑斌、倪又新、周玲、周殿敏、王淮珠为标准起草人。

D、会议确定刘小丽、谢世忠、林长灿、余广强、精密达、许逸轩为主要执笔人。谢世忠为组长，余广强为副组长。王淮珠为技术顾问。

E、会议原则确定参考CY/T 40-2007《书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检测方法》的框架制定本标准。会议要求执笔组在起草前收集当前相关国际标准作为参考。

2、2011年04月28日，印刷标委会于无锡市召开标准起草组第1次工作会议。针对行业标准草案第1稿具体内容和详细技术框架进行了研讨，并就相关问题达成一致意见。

A、与会专家根据起草组草案第1稿的内容，讨论了标准的具体框架、所涉及的具体内容，根据会议时间，初步确定了标准的整体结构和内容。

B、会议根据标准内容和结构，将标准的术语和词条进行了扩充，新增加了PUR型热熔胶、固化时间等7个术语，其具体内容会后具体补充完善。

C、会议仔细分析讨论了PUR型热熔胶在装订中的使用情况，对胶使用的技术条件进行了初步确定，新增热熔胶稳定性、包装隔绝湿气等，同时考虑到有害物质的影响，建议将有害物质指标加入标准条款中。

D、会议认真研究了滚轮式涂胶和挤出式涂胶两种涂胶方式的差异，以及对胶使用的影响，根据不同设备的差异，要求胶应该密闭加热。设备的整平装置与涂胶厚度关系密切，为保证定量，确定两者的级差均为0.1mm。为方便胶锅清理，确定胶锅内应有特殊涂层。从保证质量角度，刀具应保持锋利，但鉴于定量困难，定性描述。

E、会议认真研究了PUR型热熔胶装订工艺，围绕着涂胶厚度及牢度进行。强调书背应铣削平整，纸张纤维均匀有效拉出，纸屑清理干净，涂胶厚度均匀一致，既牢固又节约成本，确定涂胶厚度应为(0.3±0.1)mm。

F、会议认真考虑了操作要求，最后保留了胶的使用温度误差、胶固化后才可以裁切或磕碰的条款。

G、会议对PUR胶装订的书册的最终性能，包括翻页性、黏结强度、耐低温、耐高温等指标及检测方法进行了初步探讨。并分别由具有测试设备的单位测试后提出技术数据。

H、鉴于时间问题，检测方法相关问题下次会议再行讨论。

J、标准起草组组长改为刘小丽担任。

3、2011年11月29日，在南京市召开第2次起草组工作会议。根据起草组第1次工作会议的精神，起草组经过试验与查询资料完成了标准起草组草案第2稿。会议围绕标准起草组草案第2稿的具体内容和技术数据进行了仔细地研讨，并就相关问题达成一致意见。

A、会议研究确认，在范围中增加“检测报告”。将5、6章节使用到的词汇“测试”修改为“检测”。

B、会议考虑到术语的准确性，确定将“反应型聚氨酯（PUR）热熔胶”修改为“反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）”。并将反应型聚氨酯热熔胶术语解释中的“热熔胶”具体解释为“热熔型粘合材料”。

C、会议研究确定在术语中添加“可裁切时间”、“可翻动时间”及“拉毛”，修改术语“开放时间”及“缩帖”的解释。

D、会议认真研究了书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶的基础技术指标，考虑到标准的实用性，确定将其更改为“使用指标”，并对表1中具体使用条件及对应参数进行了讨论。可裁切时间及可翻动时间待无锡市万力粘合材料有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司、汉高股份有限公司和江苏凤凰新华印务有限公司会后试验后确定。热稳定性检测条件及参数由富乐（中国）粘合剂有限公司、汉高股份有限公司、无锡市万力粘合材料有限公司三家胶厂分别做检测并提供实验数据后确定。

E、会议确定，工艺要求中删除4.3.6及4.3.8对边胶宽度及侧胶痕的要求，修改4.3.5将书背胶层厚度“（0.3±1）mm”修改为“（0.4±1）mm”。

F、会议研究确定，将“书册成品质量要求”修改“书册成品粘贴质量要求”，其中的粘接强度修改为大于5.5N/cm。耐高温要求修改为“耐高温80℃（30天）”。翻页次数要求由汉高股份有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司会后提供国际标准数据。

G、会议考虑到书册成品粘贴质量要求已比较完善，决定删除胶粘装订半成品和成品的贮存与运输要求。

H、会议对检测方法进行了探讨，添加了“可裁切时间检测方法”和“可翻动时间检测方法”。

4、2012年6月21日，在北京召开起草组第3次工作会议，根据2011年11月南京起草组第2次工作组会议精神，无锡市万力粘合材料有限公司起草了标准起草组草案第3稿。起草组专家对起草组草案第3稿草案的术语和技术内容进行了认真的探讨与研究，并就草案的修改提出了具体的意见。

A、会议研究确定“反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）”术语的定义，考虑到GB/T 27934.3中已有相关定义但不够精确，在本标准定义中注明“修改GB/T 27934.3-2011,3.1条”。

B、会议研究确定“开放时间”、“可裁切时间”和“可翻动时间”术语的定义。修改确定“固化时间”、“铣背”、“拉毛”和“缩帖”术语定义。删除“缩帖”术语。

C、会议研究确定将PUR热熔胶“使用指标”更改为“技术指标”，“使用条件”更改为“条件”。

D、会议认真研究了PUR热熔胶技术指标，可裁切时间≤180s；可翻动时间为8h；黏度为（2.8-4.5）Pa.s；拉伸强度＞4.5MPa；断裂伸长率大于400%。删除“开放时间”、“固化时间”和“游离甲苯二异氰酸酯含量”3项技术指标，并删除相对应的检测方法。

E、会议确定，设备要求中有温度控制装置，温度的控制精度±2°C；将5.6与5.7合并，描述为“上胶装置每次可调整胶层厚度应小于0.1mm”。

F、会议研究确定，将工艺要求6.1.1与6.1.2合并，表述为“书帖折缝紧实，折后书帖应撞齐、捆平”。将6.1.3与6.1.4合并，表述为“书芯背部平齐，铣背平整、拉毛均匀，保证书帖折缝处铣开”。

G、会议确定，书册成品粘接质量要求中，耐高温80℃；考虑到多数印刷厂很少对翻页次数进行检测，删除“翻页次数”要求，并删除相对应的检测方法。

H、会议对检测方法进行了探讨， 初步确定“可裁切时间检测方法”、“可翻动时间检测方法”，待会后印刷厂测试后确定；会议确定了 “耐高温、低温检测方法”。增加了对温湿度、胶层厚度等的检验方法。

J、 会议确定标准起草组草案征求意见稿在2012年9月底前完成，并于2012年10份安排在行业内公开征求意见和建议。

二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

坚持高起点、严要求与符合国内外环保要求相结合，突出PUR胶装订的书刊产品质量要求。即标准编制所涉及的有害物质限量指标，应不低于目前国内外相关行业标准规定的限量指标，符合国家现行产业政策。突出强化PUR胶装订的书刊产品的质量要求，规范PUR胶装订书刊的产品质量、过程工艺控制和测试方法。

（二）本标准主要内容：

规范规定了书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）的术语、质量要求、使用要求、检验方法及检测报告。

三、主要经济效益评估

本行业标准涉及的书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用工艺属于新材料新工艺范畴，相比较原有的EVA热熔胶装订书刊具有用胶少，装订强度大，摊平性好等优点。

本标准的贯彻实施将对我国书刊印制工业立足本土、拓宽国际市场、提升产品的市场竞争力与市场占有份额具有重要意义。本标准的制定为书刊印刷加工产品质量的管控和评价提供了依据,对促进我国书刊印刷工业的发展，引领行业的科技进步，倡导环境友好等方面均将产生良好的社会效益与经济效益。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

该标准没有可采用的国际标准及国外先进标准。目前，国际上尚无使用PUR胶装订书刊类的标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求。与参照采用的相关标准与国内具有一定的对应关系。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施等内容）

1、组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

2、技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

十、其它应予说明的事项。

无

《书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法》起草组

2013年2月21日