200×-××-××发布

200×-××-××实施

ICS 37.100.01

A17

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T ××—201X

书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法

The instruction and testing methods of polyurethane reactive hot-melt adhesive for bookbinding

（征求意见稿）

中华人民共和国新闻出版总署   发 布

CY

目    次

前    言	II

引    言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语与定义	1

4	PUR热熔胶质量要求	2

5	设备要求	2

6	使用要求	3

7	书册成品粘接质量要求	3

8	检测方法	3

9	检测报告	4

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009规则编写。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：无锡市万力粘合材料有限公司、江苏凤凰新华印务有限公司、人民教育出版社有限公司、深圳市腾科系统技术有限公司、汉高（中国）投资有限公司、诺信（中国）有限公司、马天尼（香港）有限公司、富乐（中国）粘合剂有限公司、深圳市精密达机械有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司、中华商务联合印刷（广东）有限公司。

本标准主要起草人：刘小丽、王淮珠、周其平、王忠春、郭绪、周殿敏、彭宝林、张奇、刘贤金、张爱云、赖淦荷、罗海平。

- 引    言

无线胶粘订工艺是利用胶黏剂使书芯粘结成册的一种书刊本册装订方法。反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）是无线胶粘订用胶黏剂中的一种，具有粘接强度高、抗油墨性好、耐温性好等特点，且具有低碳节能环保等优点，在我国书刊装订行业中应用越来越广泛。

在实际应用中，采用无线胶粘订工艺装订的书刊质量除与所选择的反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）质量有关外，还与工作环境、纸张的材质、装订设备的状态、加工过程的工艺等诸多因素直接相关。

书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）使用要求及检验方法

- 范围

本标准规定了书刊装订用反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）的术语、质量要求、使用要求、检验方法及检测报告。

本标准适用于反应型聚氨酯热熔胶（PURHM）装订的书册。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2794 胶粘剂粘度的测定

GB/T 528 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测试

CY/T 40-2007 书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检测方法

- 术语与定义

GB/T 528-1998、GB/T 27934.3-2011、CY/T 40-2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 528-1998、CY/T 40-2007中的某些术语和定义。

- 3.1

反应型聚氨酯热熔胶（PURHM） Polyurethane reactive hot melt adhesive

- 由异氰酸酯与多元醇反应而生成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物，能与空气中的湿气反应形成稳定化学结构的热熔型粘合材料，简称PUR热熔胶。

注：修改GB/T 27934.3-2011，3.1条。

3.2

- 开放时间 open time

热熔胶黏剂施胶后，达到满足书册装订要求的粘接时间。单位：秒（s）。

3.3

- 可裁切时间 cutting time

- 热熔胶黏剂粘接封面后，达到保证裁切质量要求的最短时间。单位：秒（s）。

3.4

- 可翻动时间 flipping time

热熔胶黏剂粘接封面后，达到保证翻阅不变形的最短时间。单位：小时（h）。

3.5

- 黏度 viscosity

在应力作用下，热熔胶阻止流动的性能。单位：帕斯卡（Pa.s）。

[CY/T 40-2007，定义3.3]

3.6

- 拉伸强度 tensile strength

试样拉伸至断裂过程的最大拉伸应力。单位：兆帕（Mpa）。

[GB/T 528-1998，定义3.3]

3.7

- 断裂伸长率elongation at break

试样在拉断时的位移值与原来的比值。单位：百分比(%)。

[CY/T 40-2007，定义3.5]

3.8

铣背 milling

用铣削刀具将书芯背部铣透铣平。

3.9

拉毛 roughening

将书芯背部的纸张纤维松开呈毛状，使其表面粗糙。

- PUR热熔胶质量要求

- 4.1 PUR热熔胶技术指标

表1 书刊装订用PUR热熔胶技术指标

| 指标名称 | 条件 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 可裁切时间/s | 湿度≥50% | ≤180 |
| 可翻动时间/h | 湿度≥50% | 8 |
| 黏度/Pa·s | 130℃ | 2.8～4.5 |
| 拉伸强度/MPa | 25℃±3℃ | >4.5 |
| 断裂伸长率/% | 25℃±3℃ | >400 |

- 4.2 包装要求

4.2.1 PUR热熔胶应密封包装，隔绝空气。并附带产品说明书，明确使用技术参数。

4.2.2 PUR热熔胶包装袋上应注明产品型号、批号、生产厂家、生产日期、保存期限、运输及储存注意事项。

- 设备要求

5.1 有温度控制装置，温度的控制精度±2°C，保证热熔胶的使用温度。

5.2 有密闭式预熔胶装置。

5.3 有整平装置和精确、稳定的夹具。

5.4 有铣背、拉毛装置。

5.5 有清洁纸屑装置。

5.6 上胶装置每次可调整胶层厚度应小于0.1mm。

5.7 胶锅必须有防粘保温涂层处理。

5.8 有书背断胶装置。

- 使用要求

- 6.1 工艺要求

6.1.1书帖折缝紧实，折后书帖应撞齐、捆平。

6.1.2书芯背部平齐，铣背平整、拉毛均匀，保证书帖折缝处铣开。

6.1.3 书背涂胶应均匀一致，书册加工后书背胶层厚度（胶层固化后）应为（0.4±0.1）mm。

6.1.4 粘封面、托打、夹紧应在热熔胶的开放时间内完成。

- 6.2 环境要求

6.2.1 车间温度宜保持在（23±7）℃。

6.2.2 车间相对湿度宜在50%以上。

6.2.3 车间应洁净防尘，通风良好。

- 6.3 操作要求

6.3.1 使用温度以产品技术参数为准，允差±5℃。

6.3.2 书册在可翻动时间内，不应随意翻阅书册、磕碰书册背部。

6.3.3 裁切应在表1规定的可裁切时间后进行。

- 书册成品粘接质量要求

7.1 粘接强度大于5.5N/cm。

7.2 耐高温80℃，耐低温-40℃。

- 检验方法

8.1 使用检定的温度检测仪，检测设备加热区传感器测温点温度，使其与设备控制器显示温度差异恒定。

8.2 胶层厚度使用精度为1μm测厚仪进行测量。

8.3 温湿度使用温湿度计进行测量。

- 8.4 可裁切时间检测方法

厚度为40mm的A5书册装订后，用刀刃夹角为23°的三面刀、坡形压书板，在5000N压力下对书册进行裁切，书背无皱褶、无变形、无破头。从书册粘接封面后到裁切成功的时间即为可裁切时间。

- 8.5 可翻动时间检测方法

在6.2 规定的条件下，对装订完毕后，时间为8小时的书册进行后续加工或正常翻阅，书册不变形，认为该时间为可翻动时间。

- 8.6 拉伸强度检测方法

按GB/T 528中的15.1.1条款进行测量。

- 8.7 断裂伸长率检测方法

按GB/T 528中的15.1.3条款进行测量。

- 8.8 粘度检测方法

- 按GB/T 2794旋转粘度计法中规定的方法在130℃条件下进行测量。

- 8.9 胶粘订书刊粘接强度检测方法

按CY/T 40-2007中的5.7条款进行测量。

- 8.10 耐高温、低温检测方法

将待测成品书册放入恒温箱中，分别设定温度为80℃和-40℃两种温度，各放置24小时，取出后恢复至室温，如检查书册无变形、掉页、断裂现象，即认为所测书册符合本标准要求。

- 检测报告

本标准的检测报告应包括以下内容：

a) 样品来源、品种型号、生产批号；

b) 检测项目、检测日期、检测依据标准；

c) 检测结果；

d) 其他需要报告的内容。