《热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法》（征求意见稿）

编制说明

一、标准项目简要情况

（一）任务来源

2010年12月国家标准化管理委员会《关于下达2010年国家标准制定修订计划的通知》（国标委综合[2010]87号），将《商业轮转胶印纸张印刷适性标准及检验方法》列入国家标准制修订项目计划，项目统一编号为20100573—T—421。国家新闻出版总署为项目主管部门，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)为项目技术归口单位，由金东纸业（江苏）股份有限公司承担该标准项目的编制工作。

（二）标准的起草单位及起草人

本标准起草单位为金东纸业（江苏）股份有限公司、芬欧汇川（中国）有限公司、合肥中德印刷培训中心、天津东洋油墨有限公司、北京盛通印刷股份有限公司、深圳中华商务联合印刷有限公司、杭州电子科技大学、岳阳林纸股份有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、北京利丰雅高长城印刷有限公司。

本标准起草人为马志明、吴国泉、杨国柱、胡维友、周梅、梁利辉、罗海平、王强、徐红、余伟梅、高雪超。

（三）主要工作过程

2011年05月25日于江苏省镇江市召开了《商业轮转胶印纸张印刷适性标准及检验方法》标准起草工作协调暨标准起草组成立会议，会议研究了起草单位的组成，组建了标准起草组，确定了执笔人。金东纸业(江苏)股份有限公司为标准起草的组长单位。会议对标准的题目、范围和框架结构等进行了研讨，最终确定标准题目修改为《热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法》。会议决定在印刷设备、印刷油墨、印刷环境、印刷工艺等基础条件上，确定包含铜版纸和轻涂纸在内的纸张印刷适性要求，形成了“5.25会议纪要”。

2011年12月1日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）在江苏省常熟市召开《热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法》国家标准起草组第1次工作会议。起草组专家根据起草组成立会议精神，对金东纸业(江苏)股份有限公司起草的标准起草组草案第1稿的框架、内容、技术细节等进行认真探讨与研究，并就草案的修改提出具体意见。会议讨论术语及定义的内容，确定删除没有歧义的“卷筒纸印刷”和“胶印”两项术语，修改“热固性轮转胶印”、“轻涂纸”和“铜版纸”术语和定义。同时根据标准内容为印刷服务的精神，确定删除“定量”、“定量偏差”、“印刷光泽度”和“表面PH”等与印刷质量关系不密切的技术指标，添加“耐折度”、“伸缩率”、“两面差”等与印刷质量关系密切的技术指标。同时，会议安排起草单位对相关技术指标进行测试，测试数据于2012年2月底前汇总至金东纸业(江苏)股份有限公司，需要分析的数据由杭州电子科技大学新闻出版学院协助整理。

2013年1月17日，全国印刷标准化技术委员会在安徽省合肥市召开《热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法》国家标准起草组第2次工作会议。会议对标准起草组草案第3稿的术语和技术内容进行了认真的探讨与研究，并对草案提出具体的修改意见。为方便使用，会议首次在标准中对“轻量涂布纸”和“铜版纸”进行定义，并首次提出纸张的“耐起泡性能”。会议在分析了前一阶段的11000多项测试数据并参照相关纸张类国家标准的内容后，确定将“横幅定量偏差”修改为“横幅定量差（定量均匀性）”、考虑到铜版纸亮度（白度）指标应满足中小学教科书以及环保方面的要求，将有光型和亚光型铜版纸亮度（白度）数值均向下修改为85。对纸张“含水量”数值修改为“5.0±2.0”，实现含水量中心值与误差范围的调整，以满足印刷企业对纸张含水量稳定性要求。而对于“色度”、“光泽度”、“油墨吸收性”、“印刷表面粗糙度”、“印刷表面强度”、“耐折次数（横向）”、“伸缩性（横向浸水）”等有争议的技术指标则继续由相关印刷企业和造纸企业通过试验确定具体数据。

2013年12月31日，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）在深圳召开《热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法》国家标准起草组第3次工作会议。与会专家对起草组草案第4稿的术语和技术内容进行了认真的探讨与研究，并对草案提出具体了修改意见。会议完善了标准的英文名称，添加“涂布纸”定义，删除“轻量涂布纸”、“铜板纸”术语。会议将标准中白度（亮度）指标参照《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》（起草组草案第2稿）修改为CIE白度指标和技术数据，以适应印刷企业对纸张白度的需要。考虑到印刷企业的使用习惯，将轻量涂布纸的克重范围下限确定为50g。会议根据《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》的数据修改纸张色度指标值，完成我国对印刷纸张色度的首次确定。另外，鉴于纸张粗糙度、纸张耐折性、同批纸张色差的技术数据争议较大，会议确定由参与单位再次测试后再确定具体数据。会议认为，本标准的技术内容基本确定，也基本反映了目前我国热固型轮转印刷企业对涂布纸的基本要求，建议尽快将标准草案完善后形成标准征求意见稿，并于2014年4月前在全行业公开征求意见和建议。

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则。高起点即标准编制所涉及的横幅定量差、不透明度、印刷粗糙度、印刷表面强度、尘埃度指标，应不低于目前国内相关行业标准规定的一等品限量指标；严要求即标准的编制应严格遵循GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求进行；适宜性既要充分考虑到造纸的发展现状与特点及印刷行业对热固型轮转胶印涂布纸的性能需求，对测试项目的设置与限量指标的控制，又要有一个适宜的范围与程度,从而提高标准贯彻实施的可操作性。

（二）本标准主要内容

本标准主要提出了热固型轮转胶印涂布纸的术语和定义、印刷适性、检验方法等要求。

（三）本标准制定参考的主要依据

标准制定中参考了GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板、涂布美术印刷纸》、GB/T xxxxx-xxxx《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》、ISO 12647-2:2013《网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第2部分：胶印》以及其他相关国内外标准。

（四）本标准主要技术指标确定依据

1、横幅定量差（定量均匀性）：直接应用GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板、涂布美术印刷纸》和GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》标准定量偏差优等品要求≤4.0%，建议本标准横幅定量差订为≤4.0%。

2、CIE白度：参照ISO 12647-2:2013《网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第二部分：胶印》PS1类纸张要求，结合印厂北京盛通印刷股份有限公司、深圳中华商务联合印刷有限公司使用的国内纸厂轮转纸张的CIE白度统计结果，并与GB/T xxxxx-xxxx《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》要求一致，建议本标准CIE白度订为轻涂纸（100～120）%、有光铜版纸（105～135）%、亚光铜版纸（110～135）%。

3、不透明度：轻涂纸采用GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》一等品要求确定；铜版纸参照GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》合格品要求确定。

4、色度：参照ISO 12647-2:2013《网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第二部分：胶印》PS1类纸张要求，结合收集样本统计数据及深圳中华商务联合印刷有限公司进料测试数据分析确定L*、a*、b*目标中值，并与GB/T xxxxx-xxxx《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》要求一致，建议本标准允差分别订为±3、±2、±3。

5、光泽度：参照ISO 12647-2:2013《网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第二部分：胶印》PS1类纸张要求、GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》和GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》要求，结合收集样本统计数据及深圳中华商务联合印刷有限公司进料测试数据分析确定，并与GB/T xxxxx—xxxx《热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法》要求一致，建议本标准光泽度订为轻涂纸（35～55）%、有光铜版纸（55～80）%、亚光铜版纸（20～40）%。

6、光泽度两面差：以收集样本统计数据及结合印厂需求确定，建议本标准光泽度两面差订为轻涂纸≤5%、有光铜版纸≤6%、亚光铜版纸≤5%。

7、印刷粗糙度：参照GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》要求，结合收集样本统计数据分析，建议本标准印刷粗糙度订为轻涂纸≤2.0μm、有光铜版纸≤1.6μm、亚光铜版纸≤3.0μm。

8、印刷粗糙度两面差：以收集样本统计数据及结合印厂需求确定，建议本标准印刷粗糙度两面差订为轻涂纸≤2.0μm、有光铜版纸≤1.6μm、亚光铜版纸≤3.0μm。

9、油墨吸收性：以收集样本统计数据及结合印厂需求确定，建议本标准油墨吸收性订为轻涂纸（17～33）%、有光铜版纸（11～33）%、亚光铜版纸（19～37）%。

10、印刷表面强度：参照GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》要求，结合收集样本统计数据分析确定印刷表面强度指标。

11、耐折次数：以收集样本统计数据及结合印厂需求确定和纸张控制标准确定，建议本标准耐折次数定为轻涂纸≥10次、铜版纸≥12次。

12、伸缩性：以收集样本统计数据及结合印厂需求确定和纸张控制标准确定，建议本标准伸缩性定为轻涂纸≤4%、有光铜版纸和亚光铜版纸≤6%。

13、尘埃度：采用GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》一等品要求。

14、水分：参照GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》要求，结合纸厂控制要求，建议本标准水分订为5.0±2.0%。

15、耐起泡性能：以收集样本测试数据95%合格率以及金东纸业（江苏）股份有限公司控制标准确定，建议本标准耐起泡性能订为≥180℃。

16、色差：印厂要求色差能够严格控制，结合工厂控制标准，建议本标准同批纸的色差△Eab*应不大于1.0。

17、接头：考虑印厂要求同时结合工厂控制水平，建议本标准接头订为需明确标识，卷筒纸每卷的接头不多于1个，每批接头数不多于10%（结果向上取整）。

18、尺寸：卷筒纸的宽度尺寸偏差采用GB/T 10335.2-2005《涂布纸和纸板 轻量涂布纸》、GB/T 10335.1-2005《涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸》要求；卷筒直径偏差考虑印厂要求同时结合工厂控制水平确定，本标准建议卷筒直径偏差不应超过±10%。

本标准主要测试方法采用纸张相关的国家标准测试方法，其中纸张色度采用印刷行业通用的D50光源，色度仪符合GB/T 19437要求，并按国内测试习惯采用白背景按GB/T 18722进行测定。耐起泡性能指标按照金东纸业（江苏）股份有限公司开发的方法进行测定。

# 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）主要试验验证的样品及其测试数据的分析

共收集样品包括轻涂纸、有光铜版纸、亚光铜版纸、样品总数68个。分别来自江苏、山东、湖南、吉林、河南等具有一定生产规模与市场影响力的十余个生产厂家。从先期测试数据看，白度、色度和耐折度三项检测结果不同测试结果相差较大,经各实验室的多次检验比对、仪器设备资料信息查核及测试方法和测试条件比较, 发现此项检验结果的相差采用仪器方法不一致、测试条件差异导致。所以在对试验之间的比对进行了综合分析后将检验方法进行了统一，对无法满足测试方法要求的检测数据仅做参考。

（二）试验项目和方法评估

本标准采用的测试检验方法如下，见表1：

表1 标准采用测试检验方法汇总表

| 指标项目 | 测试检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 试样采取 | GB/T 450 |  |
| 试样处理 | GB/T 10739 | 标准大气压条件为（23±1）℃，相对湿度（50±2）% |
| 尺寸 | GB/T 451.1 |  |
| 定量（横幅定量差） | GB/T 451.2 |  |
| CIE白度 | GB/T 22880 |  |

续表1 标准采用测试检验方法汇总表

| 指标项目 | 测试检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不透明度 | GB/T 1543 |  |
| 色度 | GB/T 18722 | 白背景 |
| 光泽度 | GB/T 8941 | 75°光泽度 |
| 印刷粗糙度 | GB/T 22363 | 印刷表面法，981kPa的压力、软衬垫进行测定。 |
| 油墨吸收性 | GB/T 12911 |  |
| 印刷表面强度 | GB/T 22365 |  |
| 耐折度 | GB/T 457 | MIT法 |
| 尘埃度 | GB/T 1541 |  |
| 交货水分 | GB/T 462 |  |
| 耐起泡性能 | 附录A | 金东纸业（江苏）股份有限公司的方法 |

本标准的测试检验方法除耐起泡性能指标外均采用纸张相关的国家标准方法,因此对测试检验方法可不再进行验证。

耐起泡性能采用金东纸业（江苏）股份有限公司开发的专利方法（专利号：201210359841.2），该方法简单实用，在企业实际生产控制和印厂控制有很好的一致性。

（三）技术经济评估

1、本标准是SAC/TC170主导制定的首个以满足印刷企业纸张印刷适性为目标的国家标准，其技术数据参考了大量来自一线印刷企业的数据积累和测试结果。

2、本标准首次实现了以标准制定为平台，纸张企业、印刷企业和纸张检测单位共同根据印刷企业的需求研究纸张印刷适性的目标。

3、本标准的制定为SAC/TC170今后以印刷企业为服务对象，制定更多地类似的标准奠定了基础，探索了道路。

# 四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

（一）本标准采用的相关标准如下，见表2。

表2 本标准所参考的相关标准一览表

| 序号 | 编码 | 名称/法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 10335.1-2005 | 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸（铜版纸） |
| 2 | GB/T 10335.2-2005 | 涂布纸和纸板 轻量涂布纸 |
| 3 | ISO 12647-2:2013 | 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第二部分：胶印 |
| 4 | GB/T xxxxx-xxxx | 热固型轮转胶印过程控制要求及检测方法 |

（二）本标准与国内外相关标准的管控项目与管控指标对情况，见表3。

表3 本标准与相关标准的项目指标对照表

| 指标项目 |  | 单位 | 轻涂纸 |  | 铜版纸 |  | ISO 12647-2 （PS1类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本标准 | GB/T 10335.1 | 本标准 | GB/T 10335.2 |  |
| 横幅定量差 ≤ |  | % | 4 | 优等品：4 一等品/合格品：5 | 4 | 优等品：4 一等品/合格品：5 | — |
| CIE白度 |  | % | 100～120 | — | 有光：105～135 亚光：110～135 | — | PS1:105～135 PS2:90～105 |
| 不透明度 ≥ | 50g/m2～60g/m2 | % | 81.0 | 优等品：83.0 一等品：81.0合格品：80.0 | — | — | — |
|  | ＞60g/m2～70g/m2 | % | 83.0 | 优等品：88.0 一等品：83.0合格品：82.0 | — | — | — |
|  | ＞70g/m2～80g/m2 | % | 85.0 | 优等品：90.0 一等品：85.0合格品：84.0 | 有光：85.0 无光：86.0 | — | — |
|  | ＞80g/m2～90g/m2 | % | — | — | 有光：86.0 无光：87.0 | 优等品/一等品：88.0（有光）/89.0（无光） 合格品：86.0（有光）/87.0（无光） | — |
|  | ＞90g/m2～130 g/m2 | % | — | — | 有光：90.0 无光：91.0 | 优等品/一等品：92.0（有光）/93.0（无光） 合格品：90.0（有光）/91.0（无光） | — |
| 色度 | L* | % | 91±3 | — | 有光：93±3 无光：94±3 | — | PS1：95±3 PS2：93±3 |
|  | a* |  | 1±2 | — | 有光：1±2 无光：1±2 | — | PS1：1±2 PS2：0±2 |
|  | b* |  | -3±3 | — | 有光：-4±3 无光：-4±3 | — | PS1：-4±4 PS2：-1±2 |
| 光泽度 |  | % | 35～55 | 优等品： ≥40 一等品：≥35 合格品：— | 有光：55～80 无光：20～40 | 有光：55～80 无光：20～40 | PS1:10～80 PS2:25～65 |
| 光泽度 两面差 ≤ |  | % | 5 | — | 有光：6 无光：5 | — | — |
| 印刷粗糙度 ≤ |  | μm | 2.0 | 优等品：2.0 一等品：2.6 合格品：3.5 | 有光：1.6 无光：3.0 | 优等品：1.4（有光）/2.5（无光）一等品：1.8（有光）/3.2（无光） 合格品：2.8（有光）/3.5（无光） | — |
| 印刷粗糙度 两面差 ≤ |  | μm | 0.3 | — | 有光：0.3 无光：0.5 | — | — |
| 油墨吸收性 |  | % | 17～33 | 15～28 | 有光：11～33 无光：19～37 | 15～28 | — |
| 印刷表面强度 ≥ | 中粘油墨 | m/s | 0.9 | 优等品：1.0 一等品：1.0 合格品：0.8 | 1.4 | 优等品：1.4 一等品：1.4 合格品：1.0 | — |
|  | 低粘油墨 |  | 3.1 | 优等品：3.4 一等品：3.4 合格品：2.7 | 4.6 | 优等品：4.6 一等品：4.6 合格品：3.4 | — |

续表3 本标准与相关标准的项目指标对照表

| 指标项目 |  | 单位 | 轻涂纸 |  | 铜版纸 |  | ISO 12647-2 （PS1类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本标准 | GB/T 10335.1 | 本标准 | GB/T 10335.2 |  |
| 耐折次数（横向） ≥ |  | 次 | 10 | — | 12 | — | — |
| 伸缩性（横向浸水） ≤ |  | % | 4 | — | 6 | — | — |
| 尘埃度 ≤ | 0.2～1.0mm2 | 个/m2 | 16 | 优等品：8 一等品：16 合格品：32 | 16 | 优等品：8 一等品：16 合格品：32 | — |
|  | ＞1.0～1.5mm2 |  | 不应有 | 优等品：不应有 一等品：不应有 合格品：2 | 不应有 | 优等品：不应有 一等品：不应有 合格品：2 | — |
|  | ＞1.5mm2 |  | 不应有 | 优等品：不应有 一等品：不应有 合格品：不应有 | 不应有 | 优等品：不应有 一等品：不应有 合格品：不应有 | — |
| 水分 |  | % | 5.0±2.0 | 5.5±1.0 | 5.0±2.0 | 5.5±1.5 | — |
| 耐起泡性能 ≥ |  | ℃ | 180 | — | 180 | — | — |
| 接头数 |  | 个 | 不多于1个，每批接头数不多于10% | — | 不多于1个，每批接头数不多于10% | — | — |
| 色差△Eab* ≤ |  | % | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | — |
| 卷筒宽度尺寸偏差 |  | mm | -1～+3 | -1～+3 | -1～+3 | -1～+3 | — |
| 卷筒直径偏差 ≤ |  | % | 10 | — | 10 | — | — |

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中出现的分歧意见, 主要集中耐折次数指标上。针对测试差异，由金东纸业、芬欧汇川、岳阳纸业提供纸样，金东纸业、芬欧汇川、岳阳林纸、北京盛通、北京利丰雅高、杭州电子科技大学六家单位进行测试，由杭州电子科技大学王强教授分析。测试比较结果表明岳阳林纸使用的测量方法不同，测量数据与另外四家单位差异较大，仅作参考。统计分析的累计频率曲线中表明横向耐折度次数轻涂纸在3-11和铜版纸在9-19的区间的分布最为集中且样本数量最多，其数值更具有代表意义。

基于印厂反馈在印刷加工过程中骑马订掉页的问题，希望在耐折此次指标希望从严制定。同时结合纸张实际控制经验和管控标准，确定耐折度次数(横向)指标定为轻涂纸≥10次（80%合格率水平）、铜版纸≥12次（75%合格率水平）。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

# 十、本标准编制说明的附件

无。