ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法

Printability requirements and test methods of coated paper for heatset web offset printing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014-2-28）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准根据GB/T 1.1的规则进行编写。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：金东纸业（江苏）股份有限公司、芬欧汇川（中国）有限公司、合肥中德印刷培训中心、天津东洋油墨有限公司、北京盛通印刷股份有限公司、深圳中华商务联合印刷有限公司、杭州电子科技大学、岳阳林纸股份有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、北京利丰雅高长城印刷有限公司。

本标准起草人：马志明、吴国泉、杨国柱、胡维友、周梅、梁利辉、罗海平、王强、徐红、余伟梅、高雪超。

热固型轮转胶印涂布纸印刷适性要求及检验方法

- 范围

本标准规定了热固型轮转胶印涂布纸的术语和定义、印刷适性、检验方法等要求。

本标准适用于热固型轮转胶印的卷筒涂布纸。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450  纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 457 纸和纸板耐折度测定（MIT）

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定

GB/T 1541 纸和纸板尘埃度的测定

GB/T 1543 纸和纸板不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）

GB/T 8941 纸和纸板镜面光泽度的测定(20°45°75°)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12911 纸和纸板油墨吸收性的测定法

GB/T 18722 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 19437 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

GB/T 22363 纸和纸板粗糙度的测定(空气泄漏法）本特生法和印刷表面法

GB/T 22365 纸和纸板印刷表面强度的测定

GB/T 22880 纸和纸板CIE白度的测定，D65/10°(室外日光)

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 印刷适性  printability

承印物、印刷油墨以及其他印刷材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。

[GB/T 9851.1-2008，3.2]

- 热固型轮转胶印 heatset web offset printing

使用热蒸发干燥油墨进行的轮转胶印。

涂布纸 coated paper

涂有涂料的纸张。

- 耐起泡性能blister resistance

纸张在印刷过程中瞬间高温加热时，抵抗内部产生气压造成纸张内部分离或纸张与油墨混合层分离的能力。

- 印刷适性要求

  - 热固型轮转胶印涂布纸的基本技术指标应符合表1的规定。

- 热固型轮转胶印涂布纸的基本技术指标

| 技术指标 |  |  | 单位 | 轻量涂布纸 | 铜版纸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有光型 | 亚光型 |  |
| 1 | 横幅定量差（定量均匀性） ≤ |  | % | 4 |  |  |  |
| 2 | CIE白度 |  | % | 100～120 | 105～135 |  | 110～135 |
| 3 | 不透明度 ≥ | 50g/m2～60g/m2 | % | 81 | - |  | - |
|  |  | ＞60g/m2～70g/m2 | % | 83 | - |  | - |
|  |  | ＞70g/m2～80g/m2 | % | 85 | 85 |  | 86 |
|  |  | ＞80g/m2～90g/m2 | % | - | 86 |  | 87 |
|  |  | ＞90g/m2～130 g/m2 | % | - | 90 |  | 91 |
| 4 | 色度 | L* | % | 91±3 | 93±3 |  | 94±3 |
|  |  | a* | % | 1±2 | 1±2 |  | 1±2 |
|  |  | b* | % | -3±3 | -4±3 |  | -4±3 |
| 5 | 光泽度 |  | % | 35～55 | 55～80 |  | 20～40 |
| 6 | 光泽度 两面差 ≤ |  | % | 5 | 6 |  | 5 |
| 7 | 印刷粗糙度 ≤ |  | μm | 2.0 | 1.6 |  | 3.0 |
| 8 | 印刷粗糙度 两面差 ≤ |  | μm | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 |
| 9 | 油墨吸收性 |  | % | 17～33 | 11～33 |  | 19～37 |
| 10 | 印刷表面强度 ≥ | 中粘油墨 低粘油墨 | m/s | 0.9 3.1 | 1.4 4.6 |  |  |
| 11 | 耐折次数（横向） ≥ |  | 次 | 10 | 12 |  |  |
| 12 | 伸缩性（横向浸水） ≤ |  | % | 4 | 6 |  |  |

- 续表1  热固型轮转胶印涂布纸的基本技术指标

| 技术指标 |  |  | 单位 | 轻量涂布纸 | 铜版纸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有光型 | 亚光型 |
| 13 | 尘埃度 ≤ | 0.2～1.0mm2 ＞1.0～1.5mm2 ＞1.5mm2 | 个/m2 | 16 不应有 不应有 |  |  |
| 14 | 水分 |  | % | 5.0±2.0 |  |  |
| 15 | 耐起泡性能 ≥ |  | ℃ | 180 |  |  |
| - 轻量涂布纸是每面涂布量不大于10g/m2的涂布纸；铜版纸是指每面涂布量大于10g/m2的涂布纸。 |  |  |  |  |  |  |

  - 纸张表面应平整，且无折皱、亮斑、涂布条痕、破损、硬质块等影响印刷效果的外观缺陷。

  - 同批纸的颜色不应有明显差异，即同批纸的色差△Eab*应不大于1.0。

  - 接头需明确标识，卷筒纸每卷的接头不多于1个，每批接头数不多于10%（结果向上取整）。

  - 卷筒纸的宽度尺寸偏差不应超过，卷筒直径偏差不应超过±10%。

- 检验方法

  - 试样的采取按GB/T 450进行。

  - 试样的处理和测定按GB/T 10739进行，标准大气压条件为（23±1）℃，相对湿度（50±2）%。

  - 纸的尺寸、定量按GB/T 451.1和GB/T 451.2测定。横幅定量差的试样面积应为0.01m2。裁样时应在一张纸的横向，等距切取5个试样进行测定。横幅定量差△G（%）应按公式（1）进行计算：

ΔG（%）=Gmax−GminG×100%…………………………… (1)

式中：  Gmax ——横幅定量的最大值（g）;

Gmin  ——横幅定量的最小值（g）;

G  ——横幅定量的平均值（g）。

  - CIE白度检验按GB/T 22880进行测定。

  - 不透明度检验按GB/T 1543进行测定。

  - 色度测量采用符合GB/T 19437要求的色度仪，按GB/T 18722进行测定（白背景）。

  - 光泽度检验采用75°光泽度测定仪按GB/T 8941进行测定。

  - 印刷粗糙度检验按GB/T 22363规定的印刷表面法，以981kPa的压力、软衬垫进行测定。

  - 油墨吸收性检验按GB/T 12911进行测定。

  - 印刷表面强度检验按GB/T 22365进行测定，无论是低粘油墨还是中粘油墨，只要有一种符合标准则应判为合格。

  - 耐折度检验按GB/T 457规定MIT法测定。

  - 伸缩性检验按GB/T 459进行测定。

  - 尘埃度检验按GB/T 1541进行测定，大于1.0mm2尘埃按5m2面积测定。

  - 交货水分检验按GB/T 462的进行测定。

  - 耐起泡性能检验按附录A规定的进行测定。

- （规范性附录）
耐起泡性能的测试方法

  - 适用范围

本方法适用于涂布纸耐起泡性能的测试。

  - 仪器和试剂

    - 硅油，要求沸点不小于250℃

    - 恒温油槽，油槽温度最高设定大于240℃

    - 温度计，量程不小于300℃，精度为1℃

  - 试样制备

取卷筒或平板的内层纸样切成60mm×30mm的试片至少10个，长边为纵向，存放于密闭容器内。

  - 实验步骤

    - 开启抽风装置和恒温油槽，油槽中硅油液面应距槽口至少4cm，且大于油槽体积的1/2。

    - 设定恒温油槽温度。

    - 当油温达到设定温度后，以温度计确认油温。

    - 温度达到设定温度±2℃范围，打开油槽盖，用镊子夹取纸样（以防烫伤），浸入油中2s，然后取出查看是否起泡。如起泡点直径不大于0.5mm，则表示该纸样耐温性大于等于设定的温度值，反之则小于设定的温度值。

    - 按照4.4步骤的方法，每隔5℃用一张新的试样测试一次，直到观察到试样从不起泡到起泡为止，不起泡的最高温度即为试样的最高耐温能力。

    - 重复A.4.4、A.4.5步骤，测试5个平行值。

  - 注意事项

    - 纸样测试前应注意随时密封。

    - 测试环境相对湿度控制在(40～60)%。

    - 使用时，硅油不允许灌满或超过限定液位高度。

    - 使用时，硅油面不得低于油槽体积的1/2或最低限位液位要求。

  - 记录和报告

记录并报告纸样起泡的临界温度及平均值。

_________________________________