《印刷技术 胶印橡皮布》国家标准编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

2013年12月8日国家标准化管理委员会下达采用国际标准ISO 12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》制定推荐性国家标准的计划（标准化计划编号：20132745-T-421）。

（二）标准的起草单位及起草人

本标准的起草单位为上海新星印刷器材有限公司、上海烟草印刷有限公司、深圳职业技术学院、上海宝春印刷橡皮研制有限公司、海德堡印刷设备（深圳）有限公司、上海出版印刷高等专科学校、江苏康普涂布科技有限公司。

标准起草人为徐毛清、蒋兆荣、陆斌、朱永双、吴宝春、刘霞、薛克、叶辉、刘竟。

（三）主要工作过程

2014年3月20日上海新星印刷器材有限公司与全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）就《印刷技术 胶印橡皮布》国家标准起草工作进行了协商，并确定由SAC/TC 170负责标准项目的立项、起草组组建、标准编写格式及技术审查、报批等程序性工作，由上海新星印刷器材有限公司派出技术专家担任起草组组长和首席执笔人，并推荐相关企业参加标准起草组；

2014年5月14日在上海新星印刷器材有限公司召开了《印刷技术 胶印橡皮布》国家标准起草组成立会议，讨论并确定了标准的起草单位、起草人、执笔组成员以及标准的题目、框架、起草思路和工作内容，形成了“起草组成立会议纪要”；

2014年5月16日至6月8日，根据“起草组成立会议纪要”的要求，由上海新星印刷器材有限公司联系行业内专家完成了对ISO 12636:1998标准中文翻译稿的校对工作，并由执笔组撰写了《印刷技术 胶印橡皮布》国家标准起草组草案，由于上海新星印刷器材有限公司从2005年起就采用ISO 12636:1998标准进行胶印橡皮布的生产，国家标准起草中涉及的技术要求指标由该公司试验室提供数据进行分析和验证；

2014年6月10日至11日，在上海新星印刷器材有限公司召开了《印刷技术 胶印橡皮布》国家标准起草组第一次工作会议，会议对标准起草组草案进行了充分的协商和研究，分析了存在的问题，提出了修改意见，形成了“第一次工作会议纪要”，确定会后由执笔组根据要求完成标准征求意见稿和编制说明；

2014年6月13日至7月15日，执笔组根据“第一次工作会议纪要”的要求，完成了标准征求意见稿和编制说明的起草工作。

2014年8月20日，印刷标委会在收到起草组完成的标准征求意见稿后，按照采用国际标准制定国家标准的相关要求，对标准征求意见稿进行审核并修改，并于2014年10月24日发出征求意见和建议。

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则和思路

1、体现胶印橡皮布技术的发展

由于近年来胶印机技术的发展以及对印刷品视觉要求的提升，对胶印橡皮布提出了更高的要求，而ISO 12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》标准发布的年代较早，已不能充分反映目前印刷企业对胶印橡皮布的要求和胶印橡皮布的技术水平，因此起草组决定用修改采用ISO12636:1998标准的方法来编制本标准。在编制本标准时，结合目前国际主要品牌印刷橡皮布的技术指标和国内印刷橡皮布制造企业的技术能力，除了保留ISO12636:1998标准全部的技术要求内容外，还增加了一些必要的技术要求内容，并对部分技术要求的指标做了提升。

2、严格遵循标准编制工作规范

标准的编制应严格遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第二部分：采用国际标准》等相关法规的要求进行。

起草组认为对原标准（英文版）中文翻译的准确性是制定本标准的基础，将由专业标准化研究院翻译的中文译稿进一步交由行业内的资深专家进行审核，使其既准确又符合行业内的叙述习惯。

3、充分适应目前国内胶印橡皮布的现状和用户需求

起草组认为本标准既要充分考虑到本行业的发展现状与特点，用先进的技术指标提升胶印橡皮布的性能以满足发展的要求，又要依据目前国内胶印橡皮布的实际使用和生产情况，规定一个适宜的范围,从而提高本标准贯彻实施的可操作性。

考虑国内胶印橡皮布目前还有一部分低端用户，其胶印机的速度较低，对印刷品的视觉效果的要求也不高，对胶印橡皮布的要求也相对较低，采用的是成本较低的无发泡气垫层的胶印橡皮布，而制造企业也有生产以满足这部分需求，其技术指标满足HG/T 2808-1996《普通胶印橡皮布》，与本标准有一定的差异，因此将其排除在适用范围外。

（二）本标准的主要内容

根据上述标准编制原则和思路，本标准修改采用ISO12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》，本标准保留了ISO12636:1998的主要内容，包括：胶印橡皮布的术语和定义、技术要求和检测方法。

（三）本标准制定参考的主要依据

本标准主要依据ISO12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》制定，同时还参考了：

1、反映目前国内主要橡皮布制造企业水平的胶印橡皮布技术数据；

2、国外同类胶印橡皮布产品的实测技术数据；

3、国外同类胶印橡皮布产品的技术说明书等资料反映的技术数据。

# 三、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

（一）核心技术数据验证和确认过程

胶印橡皮布的核心技术数据包括：厚度、表面状态、伸长率、抗拉强度、压缩性能、厚度变化、硬度等。起草组主要从以下三个方面对本标准的核心数据进行验证和确认：

1、能反映目前国内主要橡皮布制造企业水平的技术数据

上海新星印刷器材有限公司是目前国内胶印橡皮布销量最大的制造企业，2005年起就采用ISO 12636:1998标准进行胶印橡皮布的生产，公司试验室配备了满足标准要求的试验设备，并积累大量技术数据，本次验证主要采集了该公司的数据，共采集了60组测试数据（附件一，序号1～60），其他还采集了上海宝春印刷橡皮研制有限公司30组测试数据（附件一，序号60～90）；

注：其中油墨引起的溶胀或溶缩以及尺寸的数据各采集了10组（附件一，序号91～110）。

2、国外同类胶印橡皮布产品的实测技术数据

收集了国内使用较普遍的国外品牌胶印橡皮布共15个样本，使用本标准的检测方法实际测试，并记录技术数据作为参考（见附件二）；

3、对近期收集到的国外同类胶印橡皮布产品的技术说明书或样张进行整理归类，得到相应的技术数据作为参考（见附件三）。

（二）验证过程及结果分析

1、理化指标

（1）表面粗糙度

ISO12636:1998标准没有给出表面粗糙度的具体技术指标，取样的90个测试数据在1.0μm～1.2μm（Ra）之间，作为参考的国外同类产品的实测数据为0.9μm～1.3μm（Ra），国外同类产品技术资料为0.5μm～1.4μm（Ra）。胶印橡皮布的表面粗糙度与印刷的种类（如单张平版、轮转等）和印品（如印纸、印铁等）有直接的关系，综合考虑目前国内生产的技术水平和今后的发展，本标准提出了推荐性指标0.8μm～1.4μm（Ra）。

（2）伸长率

ISO12636:1998标准的指标是小于1.5%，取样的90个测试数据全部不大于1.1%，参照国外同类产品的实测数据有87%在0.7%～1.2%之间，国外同类产品技术资料有95%在0.6%～1.0%之间，原ISO12636:1998标准的指标明显偏低，考虑技术的先进性和国内各制造企业的平衡，本标准确定伸长率指标为小于1.2%。

（3）抗拉强度

ISO12636:1998标准的指标是大于40N/mm，取样的90个测试数据全部不小于65N/mm，参照国外同类产品的实测数据（大于64N/mm）和技术资料（大于60 N/mm），并考虑胶印橡皮布使用的实际需要和今后二层织物和单层织物橡皮布产品的发展，本标准确定抗拉强度的指标为大于50N/mm。

（4）粘合强度

ISO12636:1998标准没有粘合强度要求，国内橡皮布制造企业都对此技术指标进行测量，以保证在印刷过程中不产生脱层现象，取样的90个测试数据都不小于1.6N/mm，本标准确定粘合强度的指标为大于1.5N/mm。

（5）压缩量

ISO12636:1998标准没有对压缩量给出具体指标，取样的90个测试数据在0.11mm～0.15mm之间（1000kPa）和0.21～0.29之间（2000kPa），参照国外同类产品的实测数据（1000kPa时80%的样本为0.12mm～0.16mm，2000kPa时93%为0.19mm～0.29mm）和技术资料，起草组认为本标准提出如下的推荐指标是合适的：0.25mm±0.04mm（2000kPa)和0.13mm±0.03mm（1000kPa）。

(6)油墨成分引起的溶胀或溶缩

ISO12636:1998标准规定的指标是溶胀率不大于4%、收缩率不大于2%。由于溶胀和溶缩在配方确定以后就基本稳定，在生产企业不是每批产品必检项目，新星公司抽检率为十分之一，因此共采集了10个数据（附件一，序号91～100），结果溶胀率均不大于2.0%，国外同类产品的实测数据在1.5%～3.0%之间，本标准确定溶胀率不大于3%、溶缩率不大于2%。

（7）硬度

ISO12636:1998标准没有给出橡皮布的总硬度和显微硬度指标，取样的90个测试数据在75～81之间（邵尔A，总硬度），国外同类产品的实测数据为71～81（邵尔A，总硬度），技术资料为75～82（邵尔A，总硬度），且国外产品的指标分别有采用国际橡胶硬度（IRHD）、显微硬度、总硬度（邵尔A）。起草组根据目前国内大多是采用邵氏硬度计法测量的情况，提出本标准胶印橡皮布的总硬度推荐指标为75～85（邵尔A）。

2、尺寸指标

由于目前胶印橡皮布绝大部分是成卷出厂的，单张橡皮布的裁切是在经销商处进行，此次在新星公司选取了10个单张橡皮布样本（1060mm×865mm×1.97mm），进行实际的测试，测试结果见附件一（序号101～110）。

（1）厚度极值

ISO12636:1998标准的指标为小于±0.02mm（不大于1.5m2）或小于±0.03mm（大于1.5m2），10个样本的测试数据在0.003mm～0.019mm之间，均小于0.02mm，本标准确定为厚度极值小于0.02mm（不大于1.5m2）和小于0.03mm（大于1.5m2）。

注：关于极值的讨论见本编制说明的第六章中的（二）。

（2）长度和宽度的精度

ISO12636:1998标准规定的指标为±3mm（不大于1m）或±4mm（大于1m），本标准采用这个指标，从10个样本的测试结果来看，最大误差为－2.8mm，说明指标是适宜的。

（3）方正度

ISO12636:1998标准规定的指标是小于0.5%，10个样本的测试数据最大为0.22%，其中9个样本小于0.20%，考虑提高胶印橡皮布在印刷时的适用性，本标准确定为小于0.3%。

3、检测方法

（1）本标准中厚度、伸长率、抗拉强度、压缩量、厚度变化的检测方法全部采用ISO12636:1998的检测方法，上海新星公司2005年起，就按此方法进行测试，证明这些测试方法是适宜的，因此不再另行验证。

（2）本标准新增的粗糙度、粘合强度、硬度的检测方法分别采用了GB/T 6062、GB/T532-2008、GB/T 531.1-2008中的相关规定，因此对这些检测方法也不再进行验证。

（三）标准制定过程及社会行业影响综述

1、促进了社会和行业对印刷橡皮布的关注

本标准的制定涉及到印刷橡皮布制造企业、印刷橡皮布的用户印刷企业、印刷机械的制造企业、相关印刷院校和研究所。

行业协会对印刷橡皮布标准的制定也给予了很大的关注和支持。中国印刷技术协会对印刷橡皮布国家标准的制定多次致电上海新星公司，对标准的制定表示关注，对标准制定的具体事项给予指导。

中国印刷及设备器材工业协会器材分会在2013年7月组织国内主要印刷橡皮布制造企业以及相关用户企业，在上海新星印刷器材有限公司召开“气垫式印刷橡皮布标准讨论会”，会议对印刷橡皮布的技术指标进行了充分的讨论并取得了统一。

上海市印刷行业协会也对标准的制定非常关心。在起草组成立会议上，上海市印刷行业协会的主要领导亲自出席，显示了对印刷橡皮布国家标准制定工作的大力支持。

国家标准化管理委员会下达采用国际标准ISO 12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》制定推荐性国家标准的计划后，由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）负责组建了标准起草组，起草组成员包括了橡皮布制造企业、印刷企业、印刷设备企业、印刷院校等。在标准起草过程中，起草组也就一些技术问题咨询了相关研究所。

地方政府标准化主管部门也对本标准的制定予以关注和支持，出席了起草组成立会议。

综上所述，本标准的制定过程促进了社会和行业对印刷橡皮布的关注，加强了印刷橡皮布制造企业、用户、印刷机制造企业、印刷院校和相关研究所对橡皮布技术的交流，形成了产学研合作的态势，积聚了今后发展的潜力。

2、结束了胶印橡皮布长期来没有国家标准的状况

本标准是首次制定的胶印橡皮布国家标准，使各橡皮布制造企业的产品能有一个统一的技术指标并对其进行描述，方便印刷企业根据需要选择适当的橡皮布，印刷机制造企业也可以根据采用统一试验方法得到的橡皮布技术数据进行印刷机的设计。

3、促进国内印刷橡皮布技术的发展

本标准修改采用ISO12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》，并对部分技术指标做了提升，与目前国际水平一致，标准实施后，将促进印刷橡皮布制造企业进行技术创新、研发新产品淘汰落后产品的步伐。

（四）技术经济评估

随着印刷技术的发展，对印刷机的速度和印刷品视觉效果的要求也相应增高，对胶印橡皮布提出了更高的技术要求，目前国内印刷企业还有部分印刷机在使用进口的胶印橡皮布。本标准的制定和实施将有助于国内印刷橡皮布制造企业更多地生产技术性能先进而价格相对较低的胶印橡皮布，提升产品市场竞争力，可用来替代进口产品，进一步扩大国内市场，也可增加出口的份额，得到更多的利润。对广大用户来说，使用比进口产品价格低而性能一致的国产印刷橡皮布，可大幅降低生产成本，这些都将产生较大的经济效益。

四、相关标准情况

（一）采用的国际标准的情况

本标准采用ISO12636:1998《印刷技术 胶印橡皮布》，主要内容为：胶印橡皮布的术语和定义、要求、试验方法。

（二）本标准与国际标准的对比情况

本标准与ISO12636:1998标准水平的对比情况如表1。

表1

| 项目 |  | 单位 | 本标准指标 | ISO12636:1998指标 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 极差a （厚度变化） | mm | ＜0.02（≤1.5m2） ＜0.03（＞1.5m2） | ＜±0.02（≤1.5m2） ＜±0.03（＞1.5m2） | 相当 |
|  | 与订购厚度差 | mm | ≤0.03（≤1.5m2） ≤0.04（＞1.5m2） | ≤0.05 | 优于 |
| 宽度和长度的精度 |  | mm | ±3（≤1m） ±4（＞1m） | ±3（≤1m） ±4（＞1m） | 等同 |
| 方正度 |  | % | ≤0.3 | ≤0.5 | 优于 |
| 表面粗糙度 |  | μm（Ra） | 0.8～1.4 | 无 | 新增 |
| 伸长率 |  | % | ＜1.2 | ＜1.5 | 优于 |
| 抗拉强度 |  | N/mm | ＞50 | ＞40 | 优于 |
| 粘合强度 |  | N/mm | ＞1.5 | 无 | 新增 |
| 压缩性能 |  | mm | 0.25±0.04 （2000kPa） | 无 | 新增 |
| 厚度变化 |  | % | ≤3（溶胀） ≤2（溶缩） | ≤4（溶胀） ≤2（溶缩） | 优于 |
| 硬度 |  | 邵氏A | 75～85 | 无 | 新增 |
| a 在ISO 12636:1998标准中将厚度变化表示为公差形式，而将厚度变化定义为“最大和最小厚度值之间的差值”，本标准制定时，根据厚度变化的定义将其改写为厚度极值。 |  |  |  |  |  |

（三）本标准引用的其他标准

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）（ISO 7619-1:2004，IDT）；

GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定（ISO 36:2005，IDT）；

GB/T 6026-2009 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性；

GB/T 9851.4-2008 印刷技术术语 第4部分：平版印刷术语。

（四）本标准参考的其他标准

DIN 16621:1991 印刷技术 间接印刷（胶印）用橡皮布 概念、要求、检验、标志；

HG 2808-1996普通胶印橡皮布；

DIN 4768:1990 用电接触式记录仪测定粗糙度特征值Ra、Rz、Rmax术语、测量条件；

GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准修改采用ISO12636:1998标准，在制定过程中的不同意见主要集中在对原文翻译后的中译文的准确定义、新增技术要求的指标的确定、提高部分原标准技术指标数据的确定等方面。

(一)对本标准适用范围的确定

在起草组第一次工作会议上对本标准适用范围是否要包含HG/T 2808-1996所界定的“普通胶印橡皮布”进行了充分的讨论，最终决定在范围一章增加本标准“不适用于无发泡气垫层的胶印橡皮布”，并增加附录A，对胶印橡皮布的结构进行说明。这样的考虑既反映胶印橡皮布几年来新技术的发展，又体现了国内胶印橡皮布的实际使用情况，从而提高本标准贯彻实施的可操作性。

注：“普通胶印橡皮布”在结构上不含发泡气垫层。

(二)厚度极值指标的确定

ISO 12636:1998标准在术语和定义中将“厚度变化”定义为橡皮布“最大和最小厚度值之间的差值”，而在要求中的指标规定为“小于±0.02mm”和“小于±0.03mm”，起草组在讨论中认为“最大和最小厚度值之间的差值”是一个极值的概念，是一个绝对值，因此确定将“厚度变化”改为“厚度极值”，同时在要求中将指标定为“小于0.02mm”和“小于0.03mm”。

(三)抗拉强度技术指标的确定

对于橡皮布的抗拉强度有一种意见是要根据橡皮布的结构来分，按两层布结构、三层布结构、四层布结构，逐步提高分别制定不同的技术指标。起草组讨论后认为：这种方法不科学，限制了橡皮布不同品种的发展，应制定一个统一的指标，而且抗拉强度的指标要适宜，能保证印刷过程中的稳定性。最后一致同意将原国际标准的“大于40N/mm”，修改为“大于50N/mm”。

(四)粘合强度要求的确定

粘合强度是新增的技术要求，原国际标准无此要求。起草组讨论后认为，规定粘合强度的技术指标可保证印刷时橡皮布织物层和橡胶层之间不分离，目前国内橡皮布制造企业都对此技术指标进行测量，印刷企业在印刷时也发生过橡皮布层间分离的现象，增加此项技术要求是必要的。

(五)压缩性能技术指标的确定

原国际标准只给出了压缩性能的检测方法而未给出具体技术指标，起草组认为压缩性能是胶印橡皮布的一个重要指标，特别在高速的印刷中直接影响印品的视觉效果，宜给出一个推荐的指标，提供制造企业对产品进行控制，也有利于印刷企业进行选择。参照印刷过程对橡皮布的实际压缩性能要求规定了在“2000kPa条件下，压缩量宜在（0.25±0.04）mm”，并“建议记录1000kPa条件下的压缩量，在该条件下的压缩量宜在（0.13±0.03）mm”。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

# 十、本标准编制说明的附件

附件一：国产胶印橡皮布性能测试数据表；

附件二：国外同类胶印橡皮布性能实测数据表；

附件三：国外同类胶印橡皮布技术资料数据表。

附件一：

国产胶印橡皮布测试数据表

| 序号 | 测 试 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉强度 N/mm | 粘合强度 N/mm | 压缩量 mm |  | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |
| 1 | 1.0 | 0.73 | 85 | 2.4 | 0.12 | 0.23 | 77 |
| 2 | 1.2 | 0.94 | 96 | 2.7 | 0.14 | 0.25 | 77 |
| 3 | 1.1 | 0.95 | 94 | 1.6 | 0.11 | 0.23 | 81 |
| 4 | 1.2 | 0.98 | 96 | 1.7 | 0.12 | 0.23 | 80 |
| 5 | 1.2 | 0.93 | 99 | 2.6 | 0.14 | 0.28 | 77 |
| 6 | 1.2 | 0.86 | 92 | 2.3 | 0.13 | 0.23 | 78 |
| 7 | 1.1 | 0.88 | 97 | 2.2 | 0.11 | 0.21 | 81 |
| 8 | 1.0 | 0.80 | 96 | 2.6 | 0.13 | 0.23 | 77 |
| 9 | 1.1 | 0.85 | 98 | 2.2 | 0.11 | 0.22 | 80 |
| 10 | 1.0 | 0.78 | 89 | 2.3 | 0.12 | 0.22 | 78 |
| 11 | 1.1 | 0.90 | 88 | 2.3 | 0.12 | 0.23 | 78 |
| 12 | 1.1 | 0.82 | 92 | 2.4 | 0.12 | 0.22 | 78 |
| 13 | 1.2 | 0.86 | 90 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 14 | 1.1 | 0.88 | 92 | 2.4 | 0.14 | 0.26 | 76 |
| 15 | 1.1 | 0.80 | 88 | 2.3 | 0.12 | 0.23 | 77 |
| 16 | 1.1 | 0.70 | 93 | 2.4 | 0.12 | 0.23 | 78 |
| 17 | 1.1 | 0.59 | 87 | 2.0 | 0.13 | 0.24 | 78 |
| 18 | 1.2 | 0.87 | 98 | 1.6 | 0.12 | 0.22 | 81 |
| 19 | 1.1 | 0.63 | 86 | 2.1 | 0.12 | 0.23 | 78 |
| 20 | 1.1 | 0.82 | 77 | 2.1 | 0.12 | 0.23 | 78 |
| 21 | 1.1 | 0.73 | 95 | 2.6 | 0.12 | 0.21 | 78 |
| 22 | 1.1 | 0.76 | 92 | 2.5 | 0.12 | 0.21 | 76 |
| 23 | 1.2 | 0.92 | 105 | 2.1 | 0.12 | 0.22 | 81 |
| 24 | 1.1 | 0.75 | 97 | 2.8 | 0.13 | 0.25 | 76 |
| 25 | 1.1 | 0.92 | 74 | 2.1 | 0.12 | 0.22 | 79 |
| 26 | 1.1 | 0.98 | 92 | 1.8 | 0.13 | 0.24 | 80 |
| 27 | 1.1 | 0.77 | 93 | 2.1 | 0.11 | 0.22 | 79 |
| 28 | 1.0 | 0.79 | 91 | 2.6 | 0.14 | 0.25 | 77 |
| 29 | 1.1 | 0.84 | 95 | 2.2 | 0.13 | 0.23 | 76 |
| 30 | 1.1 | 0.78 | 93 | 2.6 | 0.13 | 0.23 | 76 |

国产胶印橡皮布测试数据表（续）

| 序号 | 测 试 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉强度 N/mm | 粘合强度 N/mm | 压缩量 mm |  | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |
| 31 | 1.0 | 0.78 | 97 | 2.7 | 0.13 | 0.24 | 77 |
| 32 | 1.0 | 0.76 | 95 | 2.6 | 0.13 | 0.23 | 77 |
| 33 | 1.0 | 0.81 | 94 | 2.1 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 34 | 1.0 | 0.81 | 91 | 2.8 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 35 | 1.0 | 0.86 | 104 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 77 |
| 36 | 1.1 | 0.85 | 100 | 2.3 | 0.14 | 0.26 | 77 |
| 37 | 1.0 | 0.91 | 106 | 2.5 | 0.13 | 0.23 | 80 |
| 38 | 1.1 | 0.84 | 97 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 78 |
| 39 | 1.1 | 0.91 | 98 | 2.4 | 0.15 | 0.29 | 76 |
| 40 | 1.1 | 0.87 | 92 | 2.3 | 0.12 | 0.22 | 79 |
| 41 | 1.1 | 0.92 | 102 | 2.3 | 0.13 | 0.23 | 77 |
| 42 | 1.2 | 0.85 | 93 | 2.3 | 0.12 | 0.22 | 77 |
| 43 | 1.1 | 0.88 | 96 | 2.2 | 0.14 | 0.26 | 77 |
| 44 | 1.1 | 0.85 | 93 | 2.3 | 0.13 | 0.25 | 77 |
| 45 | 1.2 | 0.73 | 93 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 46 | 1.2 | 0.86 | 100 | 1.9 | 0.14 | 0.26 | 76 |
| 47 | 1.1 | 0.94 | 108 | 2.6 | 0.15 | 0.28 | 77 |
| 48 | 1.2 | 0.83 | 98 | 1.9 | 0.13 | 0.25 | 76 |
| 49 | 1.1 | 0.79 | 97 | 1.8 | 0.11 | 0.21 | 80 |
| 50 | 1.1 | 0.98 | 105 | 2.0 | 0.11 | 0.21 | 80 |
| 51 | 1.1 | 0.68 | 107 | 2.6 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 52 | 1.2 | 0.64 | 98 | 2.8 | 0.13 | 0.23 | 77 |
| 53 | 1.1 | 0.65 | 98 | 2.7 | 0.13 | 0.24 | 78 |
| 54 | 1.2 | 0.73 | 90 | 2.6 | 0.13 | 0.24 | 78 |
| 55 | 1.1 | 0.71 | 102 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 56 | 1.1 | 0.70 | 96 | 2.5 | 0.13 | 0.25 | 77 |
| 57 | 1.1 | 0.67 | 99 | 2.4 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 58 | 1.1 | 0.73 | 101 | 2.5 | 0.15 | 0.29 | 77 |
| 59 | 1.1 | 0.76 | 98 | 2.3 | 0.14 | 0.26 | 77 |
| 60 | 1.1 | 0.64 | 96 | 2.2 | 0.14 | 0.26 | 77 |

国产胶印橡皮布测试数据表（续）

| 序号 | 测 试 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉强度 N/mm | 粘合强度 N/mm | 压缩量 mm |  | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |
| 61 | 1.1 | 0.97 | 72 | 2.2 | 0.12 | 0.23 | 75 |
| 62 | 1.2 | 1.10 | 70 | 2.2 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 63 | 1.1 | 0.98 | 68 | 2.3 | 0.12 | 0.23 | 75 |
| 64 | 1.2 | 1.02 | 66 | 2.2 | 0.12 | 0.23 | 75 |
| 65 | 1.2 | 0.96 | 81 | 1.8 | 0.14 | 0.26 | 80 |
| 66 | 1.1 | 1.10 | 82 | 2.3 | 0.12 | 0.23 | 76 |
| 67 | 1.2 | 0.98 | 73 | 2.2 | 0.12 | 0.23 | 76 |
| 68 | 1.1 | 0.98 | 86 | 2.1 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 69 | 1.1 | 0.95 | 65 | 2.3 | 0.13 | 0.25 | 76 |
| 70 | 1.2 | 1.10 | 70 | 2.1 | 0.12 | 0.23 | 79 |
| 71 | 1.1 | 1.02 | 72 | 2.3 | 0.14 | 0.26 | 76 |
| 72 | 1.1 | 0.96 | 71 | 2.3 | 0.12 | 0.22 | 78 |
| 73 | 1.2 | 1.02 | 76 | 2.2 | 0.13 | 0.24 | 75 |
| 74 | 1.1 | 0.95 | 76 | 2.1 | 0.11 | 0.21 | 77 |
| 75 | 1.1 | 0.98 | 72 | 1.9 | 0.11 | 0.23 | 77 |
| 76 | 1.2 | 1.05 | 68 | 1.8 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 77 | 1.1 | 0.97 | 73 | 2.1 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 78 | 1.2 | 1.08 | 75 | 1.9 | 0.12 | 0.23 | 76 |
| 79 | 1.2 | 0.99 | 73 | 2.0 | 0.12 | 0.23 | 80 |
| 80 | 1.2 | 0.90 | 68 | 2.0 | 0.13 | 0.24 | 75 |
| 81 | 1.2 | 1.10 | 73 | 2.1 | 0.13 | 0.24 | 76 |
| 82 | 1.2 | 0.92 | 68 | 2.2 | 0.11 | 0.21 | 77 |
| 83 | 1.1 | 0.97 | 68 | 2.2 | 0.11 | 0.21 | 75 |
| 84 | 1.2 | 0.97 | 73 | 2.2 | 0.12 | 0.24 | 75 |
| 85 | 1.1 | 0.96 | 82 | 2.3 | 0.12 | 0.23 | 75 |
| 86 | 1.2 | 1.04 | 85 | 2.2 | 0.12 | 0.23 | 76 |
| 87 | 1.2 | 0.95 | 75 | 2.0 | 0.13 | 0.25 | 78 |
| 88 | 1.1 | 1.02 | 78 | 2.2 | 0.14 | 0.26 | 75 |
| 89 | 1.2 | 1.02 | 78 | 2.2 | 0.13 | 0.24 | 74 |
| 90 | 1.2 | 0.98 | 72 | 2.2 | 0.13 | 0.24 | 74 |

国产胶印橡皮布测试数据表（续）

| 序号 | 测 试 项 目 |
| --- | --- |
|  | 接触油墨引起的溶胀或溶缩 % |
| 91 | 1.0 |
| 92 | 1.0 |
| 93 | 2.0 |
| 94 | 1.0 |
| 95 | 1.5 |
| 96 | 1.0 |
| 97 | 1.2 |
| 98 | 1.0 |
| 99 | 1.0 |
| 100 | 1.0 |

国产胶印橡皮布测试数据表（续）

| 序号 | 测 试 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度极值 mm | 宽度和长度的精度 mm | 方正度 % |
| 101 | 0.019 | －2.8 | 0.14 |
| 102 | 0.018 | －2.8 | 0.07 |
| 103 | 0.010 | －2.0 | 0.22 |
| 104 | 0.010 | －2.6 | 0.15 |
| 105 | 0.004 | －2.8 | 0.07 |
| 106 | 0.004 | －2.8 | 0.15 |
| 107 | 0.018 | －2.8 | 0.15 |
| 108 | 0.010 | －2.8 | 0.15 |
| 109 | 0.003 | －2.8 | 0.07 |
| 110 | 0.010 | －2.8 | 0.15 |

附件二：

国外同类胶印橡皮布实测数据

| 序号 | 品牌 | 测 试 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉 强度 N/mm | 粘合 强度 N/mm | 压缩量 mm |  | 溶胀或 溶缩 % | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |  |
| 1 | 凤凰（PHOENIX）366 | 0.9 | 1.18 | 83 | 1.2 | 0.13 | 0.22 | 3.0 | 72 |
| 2 | 凤凰（PHOENIX）329UV | 0.9 | 1.03 | 108 | 1.7 | 0.14 | 0.24 | 3.0 | 73 |
| 3 | 康迪(CONTITECH) | 1.1 | 1.24 | 66 | 0.9 | 0.12 | 0.19 | 3.0 | 74 |
| 4 | 火神(VULCAN) ECO | 1.0 | 0.76 | 82 | 1.3 | 0.16 | 0.25 | 2.5 | 74 |
| 5 | 火神(VULCAN) ECO/DCP | 1.1 | 0.95 | 77 | 2.5 | 0.17 | 0.26 | 1.5 | 72 |
| 6 | 火神(VULCAN) COMBO | 1.3 | 0.90 | 81 | 1.1 | 0.17 | 0.26 | 2.0 | 81 |
| 7 | 金阳(KINYO) MC740 | 0.9 | 0.95 | 96 | 2.4 | 0.12 | 0.25 | 2.0 | 74 |
| 8 | 金阳(KINYO) S7700 | 1.0 | 0.70 | 64 | 3.0 | 0.14 | 0.28 | 2.0 | 75 |
| 9 | 金阳(KINYO) S7400 | 0.9 | 1.05 | 85 | 1.2 | 0.15 | 0.28 | 2.0 | 74 |
| 10 | 明治（MEIJI）9500 | 1.2 | 1.39 | 76 | 2.8 | 0.14 | 0.29 | 3.0 | 71 |
| 11 | 明治（MEIJI) 9600 | 1.2 | 1.12 | 81 | 2.0 | 0.12 | 0.21 | 1.5 | 72 |
| 12 | 明治（MEIJI）9700A | 1.0 | 1.04 | 79 | 3.7 | 0.15 | 0.28 | 2.0 | 72 |
| 13 | 迪可(DAY) 9901 | 1.2 | 1.20 | 110 | 2.4 | 0.15 | 0.27 | 3.0 | 80 |
| 14 | 迪可(DAY) 9500 | 1.0 | 0.95 | 101 | 2.0 | 0.13 | 0.23 | 2.3 | 81 |
| 15 | 印霸(PRESSMASTER)2400 | 1.2 | 1.05 | 84 | 2.2 | 0.17 | 0.30 | 1.5 | 77 |

附件三：

国外同类胶印橡皮布技术资料数据表

| 序号 | 品牌 |  |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉 强度 N/mm | 粘合 强度 N/mm | 压缩量 |  | 溶胀或 溶缩 % | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |  |
| 1 | 火神（VULCAN） | ECO |  | 0.8～1.2 | 1.0 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 70±3 （IRHD） |
| 2 |  | FOLIO |  | 0.5～0.8 | 1.0 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 74±3 （IRHD） |
| 3 |  | Image4U |  | 0.5～0.8 | 0.8 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 70±3 （IRHD） |
| 4 |  | 714Master |  | 0.7～1.2 | 0.8 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 70±3 （IRHD） |
| 5 |  | Combo |  | 0.5～0.8 | 1.0 | 4000 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 70±3 （IRHD） |
| 6 |  | 714Strip |  | 0.7～1.0 | 1.0 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 70±3 （IRHD） |
| 7 |  | UV |  | 0.7～1.0 | 1.0 | 80 |  | 0.23 （260N/cm2) |  |  | 68±3 （IRHD） |
| 8 | 迪可（DAY） | 3901 |  |  | 0.8 |  |  | 0.15 |  |  | 77 |
| 9 |  | 6601 |  |  | 1.0 | 81 |  | 0.13 |  |  | 78 |
| 10 |  | 6901 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 77 |
| 11 |  | 7901 |  |  | 1.0 | 81 |  | 0.13 |  |  | 78 |
| 12 |  | 9901 |  |  | 1.0 | 92 |  |  |  |  | 77 |
| 13 |  | N340 |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 78 |
| 14 |  | UV |  |  | 0.9 | 112 |  | 0.13 |  |  | 75 |
| 15 | 康迪（CONTITECH） |  | NEON TR | 0.7 | 0.75 ±0.15 |  |  | 0.187±0.027 (1350kPa) |  |  | 82 |
| 16 |  |  | ENTROPIA | 0.6 | 0.75 ±0.15 |  |  | 0.187±0.027 (1350kPa) |  |  | 82 |
| 17 |  |  | CRYSTAL | 0.6 | 0.75 ±0.15 |  |  | 0.187±0.027 (1350kPa) |  |  | 78 |
| 18 |  |  | LITHO HC | 0.6 | 0.9 ±0.15 |  |  | 0.207±0.027 (1350kPa) |  |  | 80 |
| 19 |  |  | EBONY HC | 1.0 | 0.9 ±0.15 |  |  | 0.207±0.027 (1350kPa) |  |  | 78 |
| 20 |  |  | PRISMA HC | 1.0 | 0.9 ±0.15 |  |  | 0.207±0.027 (1350kPa) |  |  | 78 |
| 21 |  |  | STRATOS | 0.8 | 0.75 ±0.15 |  |  | 0.165±0.027 (1350kPa) |  |  | 82 |
| 22 |  |  | EBONY | 1.0 | 0.75 ±0.15 |  |  | 0.187±0.027 (1350kPa) |  |  | 78 |

国外同类胶印橡皮布技术资料数据表（续）

| 序号 | 品牌 |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表面粗糙度（Ra） μm | 伸长率 % | 抗拉 强度 N/mm | 粘合 强度 N/mm | 压缩量 mm |  |  | 溶胀或 溶缩 % | 硬度 邵尔A |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000kPa | 2000kPa |  |  |  |
| 23 | 金阳（KINYO） | MC740 | 0.6 | 1.0 |  |  | 中性 |  |  |  | 56 （微） |
| 24 |  | MC1200W | 0.8 | 0.7 |  |  | 0.2 （2300kPa） |  |  |  | 55 （微） |
| 25 |  | ATLAS WEB AS | 1.2 | 1.0 |  |  | 中性 |  |  |  | 56 （微） |
| 28 |  | S7000 | 1.0 | 0.9 | 77 |  | 0.2 （1320kPa） |  |  |  | 80 |
| 27 |  | S7770 | 1.2 | 0.8 | 82 |  | 0.2 （1500kPa） |  |  |  | 79 |
| 28 |  | MC35R | 1.4 | 0.7 | 87 |  | 0.2 （1500kPa） |  |  |  | 80 |
| 29 | 凤凰（PHOENIX） | 329 | 0.9 | 0.9 | 90 |  | 0.27 |  |  |  | 78 |
| 30 |  | 366 | 0.6 | 0.9 | 80 |  | 0.27 |  |  |  | 78 |
| 31 |  | 396 | 0.9 | 0.9 | 80 |  | 0.25 |  |  |  | 80 |
| 32 |  | 388 | 0.6～0.9 | 0.8 | 90 |  | 0.25 |  |  |  | 79 |
| 33 |  | 346 | 0.6～0.9 | 0.8 | 80 |  | 0.27 |  |  |  | 78 |
| 34 | 罗林（ROLLIN） | WEB64 | 1～1.4 | 0.6 | 80 |  | 0.12 |  |  |  | 80 |
| 35 |  | Timer | 1～1.4 | 0.7 | 80 |  | 0.12 |  |  |  | 79 |
| 36 |  | Graffity | 0.7～1.0 | 0.9 | 80 |  | 0.12 |  |  |  | 75 |
| 37 |  | Polycell | 0.8～1.1 | 0.5 | 95 |  | 0.12 |  |  |  | 75 |
| 38 | 牛牌（DUCO） | Web 24 | 0.7 | 0.6 | 75 |  | 0.13 |  |  |  | 82 |
| 39 |  | Gartoh Grey | 0.7 | 0.7 | 60 |  | 0.14 |  |  |  | 80 |
| 40 |  | Head line | 1.3 | 0.6 | 60 |  | 0.14 |  |  |  | 75 |
| 41 |  | Aceura | 0.7 | 0.7 | 60 |  | 0.12 |  |  |  | 75 |
| 42 |  | Compressible | 1.0 | 0.7 | 60 |  | 0.12 |  |  |  | 76 |
| 43 |  | Super 7 | 0.7 | 0.7 | 60 |  | 0.12 |  |  |  | 77 |
| 44 | 麦得美(VOLLIN) | NOUARELL | 0.7～1.0 | 1.3 | 80 |  | 0.25 |  |  |  | 77 |
| 45 |  | TIMER | 1`～1.4 | 0.7 | 80 |  | 0.24 |  |  |  | 79 |