国际标准  ISO 12636-1998

印刷技术  胶印橡皮布

目录

1  范围	1

2  术语和定义	1

3  要求	1

4  试验方法	2

附录(资料性附录)：SI值与FPS值的对应关系	4

# 1  范围

本国际标准确定了胶印橡皮布的词汇、规定了试验方法、性能、订购和标签的内容。本国际标准不用于胶印无弹性或松开的橡胶皮，也不用于与无间隙印刷机一同使用的胶印套筒。

# 2  术语和定义

本国际标准，采用下列术语和定义：

2.1  横向，across direction

垂直于转动方向施力时橡皮布一侧的方向。

2.2  绕滚筒方向，around-the-cylinder direction

以转动方向施力时橡皮布一侧的方向。

2.3  平均厚度，average thickness

在图1所示的点上进行测量时，对一块切割橡皮布四次测量的平均值，即二点为对角相对的角上，在垂直于直角的两条边中间各一点。

图1：厚度测量点

2.4  橡皮布，blanket

由涂复的载体材料，如织物组成，用于将油墨从印板转移到印刷材料上，例如，用于胶印。

2.5  压缩挠曲，compressiblity-deflection

在指定的压力下测得一块橡皮布的平均厚度的减少，以mm为单位表示。

2.6  压缩压痕，compressiblity-indentation

在指定压力下测量的一块橡皮布的平均压痕深度，l，以mm或压痕的%表示。

2.7  伸长率，elongation

在纵向应力下，一块橡皮布的绕滚筒方向内尺寸的增长，以单位宽度指定力下长度的百分比表示。

2.8  衬层，packing

橡皮布下用于调节印刷机橡皮布有效厚度的衬垫材料。

2.9  印刷面，printing surface

橡皮布用于转移油墨的那一面。

2.10  收缩率，shrinkage

橡皮布印刷表面暴露在液体下厚度的减少，以橡皮布初始厚度的百分比表示，或以绝对厚度的减少量(mm)表示。

2.11  规格，sizes

切割到橡皮布可用的尺寸(厚度、宽度和长度)。

2.12  溶胀，swelling

橡皮布印刷面暴露在液体中厚度的增加，以橡皮布初始厚度的百分比表示，或以绝对厚度的减少量(mm)表示。

2.13  抗拉强度，tensile strength

绕滚筒方向内，在纵向应力下，要使一块橡皮布断裂所要求的单位宽度的力。

2.14  厚度变化，thickness variation

最大和最小厚度值之间的差值，mm。

# 3  要求

3.1  尺寸

3.1.1  厚度

应采用4.1的试验方法。采用衬层时，公称厚度为1.68 mm或1.95 mm。不用衬层时，公称厚度应经供方和产品用户之间商定。

注：在技术说明书中和订购时应说明公称厚度。

不超过1.5 m2面积的橡皮布的厚度变化应小于 0.02 mm。最大规格的厚度变化应小于 0.03 mm。每一次厚度测量得到的值，与订购厚度相差不得大于0.05 mm。

3.1.2  宽度和长度的精度

如一面的在1 m或以下，公差则应为 3 mm，否则应为 4 mm。

3.1.3  平面图

橡皮布面应形成直角。对角线长度和任意二个平行面长度之间的差值不得超过0.5 %。

3.2  材料和表面状态

无现成规范。材料配方和表面状态由制造厂选择，并应在供方的技术说明中予以说明。表面状态可产生变化，例如铸造(模压)或打底(减震)。

3.3  伸长率

伸长率E应小于1.5 %。应使用4.2的试验方法或结果与这些试验方法相关的其它方法。

3.4  抗拉强度

对于厚度在1.68 mm或以上的橡皮布，抗拉强度应大于40 N/mm。应使用4.3的试验方法或结果与这些试验方法相关的其它方法。对较薄的厚度的橡皮布不做规定。

3.5  压缩性能

不做规定。应采用4.4或4.5的试验方法。

注：采用压缩挠曲，还是压缩压痕的方法由制造厂选择，并可由供方予以说明。

3.6  厚度变化

3.6.1  油墨助剂引起的溶胀和/或收缩

由于暴露在油墨助剂下而引起的厚度变化T，溶胀率最大不得超过4 %，收缩率最大不得超过2 %。对每一性能都应采用4.6的试验方法。

3.6.2  橡皮布的洗涤引起的溶胀和/或收缩

当试验橡皮布洗涤对胶印橡皮布的相容性时，橡皮布制造厂可以选用4.6对每种性能的试验方法来报告试验的结果。

对成分选用橡皮布清洗材料时，应试验这些材料与橡皮布的相容性。

注：要对有效性和安全与环境作出两全的平衡，因此对洗涤难以作出适当的决择。

3.7  硬度

本国际标准未规定总硬度和显微硬度。对此可由制造厂决定。

3.8  切割橡皮布标记

在切成规格的橡皮布不印刷的一面，应报告下列内容：

- 橡皮布尺寸(实际平均厚度、宽度和长度)、指明哪一个尺寸是绕滚筒的方向。如报告的厚度为标称尺寸，则应作出说明；

- 批的控制号；

- 制造厂或供方的名称以及橡皮布的商标或商品名。

# 4  试验方法

4.1  厚度

将橡皮布放在面积为100 mm2 ~ 200 mm2的二块扁平的圆片之间。再对圆片加力，产生60  5 kPa的压力。测量圆片之间的间隙，单位：mm。如得到的结果与指定方法的结果相关，则也可使用其它的方法，例如连续法。

4.2  伸长率

以平行于绕滚筒方向的纵向，从橡皮布上切下50 mm  350 mm(最小)的试样。在试样上作出相距250 mm 的二个标距。用一个开口度300 mm (最小)的夹头，将试样的短边夹持在一台拉伸试验机上，再施加10 N/mm的静态力。保持10 min时间后，测定加载时标距之间的距离L。从下式中计算出伸长率：

E = L−L0L0  100 %

式中：L0 = 250 mm标距，

L为加载10 min后的长度。

4.3  抗拉强度

以平行于绕滚筒方向的纵向，从橡皮布上切下50 mm  300 mm(最小)的试样。用一个开口度200 mm (最小)的夹头，将试样的短边夹持在一台拉伸强度试验机上，夹头以50 mm/min的分离速度施力。增加负荷力，直至试样断裂。读出断裂时的力。以N/mm为单位表示抗拉强度。

4.4  压缩性能-挠曲

1 压缩设备的上沿

2 圆形试样700 mm2

3 下沿

d 距离10 mm (min)

图2：压缩挠曲性能(不按比例)

- 在2000 kPa的预定压力下，将橡皮布的压缩性能表示为一个绝对挠曲量；

- 设备：连续施力设备(张力计)；

- 使用具有平行平面的压缩测力传感器或压缩盒(最大直径100 mm)；

- 试样规格700  10 mm2；

- 移动速度：1 mm/min；

- 零点：60  5 kPa；

- 压缩试样，直至达到2060 kPa，记录1060 kPa和2060 kPa下的第一次与第五次循环的挠曲量；

- 报告从4个试样的平均值中求出1060 kPa和2060 kPa下的第五次循环的挠曲量。

注：由于所有试验设备本身都有挠曲，在报告试验结果时，需小心对这种挠曲加以补偿。在夹具中(例如压缩盒)以及测力传感器中都可能存在挠曲。应采用一块不能压缩的700  10 mm2圆片进行试验，以测定试验系统在不同负荷下的挠曲量。这种圆片的厚度应最小，使圆片在试验中产生所有的力。对这类圆片建议的材料是黄铜或钢。用应力应变曲线来修正设备的挠曲量，从而能显示正确的橡皮布压缩性能。

4.5  压缩性能-压痕

1 压缩设备的上沿

2 圆形试样700 mm2

3 试样

4下沿

d 距离10 mm (min)

图3：压缩性能-压痕(不按比例)

- 在1000 kPa的预定压力下，将橡皮布的压缩性能表示为一个绝对压痕量；

- 设备：使用具有平行平面和100 mm2的圆形加载片；

- 试样规格700  10 mm2；

- 零点：60  5 kPa；

- 记录的60  5 kPa下加载片和下沿之间的距离(mm)。记录值为初始预加载厚度D0；

- 移动速度：1 mm/min；

- 压缩试样，直至达到1060 kPa，记录加载片与下沿之间的距离(mm)。记录值为压痕厚度D1；

- 重复加载三次，然后去载至60 kPa，记录加载片与下沿之间的距离(mm)。记录值为第五次循环预加载厚度D04；

- 压缩第五个试样，直至达到1060 kPa，记录加载片与下沿之间的距离(mm)。记录值为压痕厚度D5(见图4)；

- 报告4个试样的平均值。

1 厚度

2 加载循环次数

3 未加载时的厚度

4 加载后的厚度

图4：压缩性能-压痕的试验程序

报告以下内容：

  - 初始预加载的厚度D0；

  - 第一次加载时的绝对压痕量(l1)，D0- D1；

  - 第五次加载时的绝对压痕量(l5)，D04-D5；

  - 可选择报告压痕百分比lP，于是第一次加载的压痕百分比则为：

lP1 = [(D0 - D1)/D0]  100 %

第五次加载的压痕百分比则为：

lP5 = [(D04 - D5)/D04]  100 %

注：由于所有试验设备本身都有挠曲。在报告试验结果时，需小心对这种挠曲加以补偿。在夹具中(例如压缩盒)以及测力传感器中都可能存在挠曲。应采用一块不能压缩的700  10 mm2圆片进行试验，以测定试验系统在不同负荷下的挠曲量。这种圆片的厚度应最小，使圆片在试验中产生所有的力。对这类圆片建议的材料是黄铜或钢。用应力应变曲线来修正设备的挠曲量，从而能显示正确的橡皮布压缩性能。

4.6  厚度变化

4.6.1  浸入试验液后的溶胀或收缩

从橡皮布上切下50 mm直径或50 mm见方的试样。用4.1的试验方法测量橡皮布的初始厚度T0。将试样夹在试验夹具上，该夹具应能防止边缘和非印刷面与试液的接触(见图5)。试液的深度至少为3 mm。在温度下，使印刷面在试液中浸泡达到时间g(油墨为4.6.3，洗涤为4.6.4)。从夹具中取下试样，擦去多余的液体，并用4.1的试验方法测量橡皮布的厚度T1。按下式计算厚度变化的百分比：

T1 = [(T1-T0)/T0]  100 %

式中：T1为时间t后的变化百分率，T1为时间t后的厚度，T0为初始厚度。也可以表示厚度的绝对变化量(mm)。

1  试液

2  试验上夹具

3  橡皮布试样

4  密封点

5  试验下夹具

6  盖

图5：试液浸泡夹具(不按比例)

4.6.2  试液浸泡恢复后的溶胀或收缩

使试样保持在23  2℃下，经72 h。用4.1的试验方法测量橡皮布的厚度T2。按下式计算厚度变化的百分比：

T2 = [(T2-T0)/T0]  100 %

式中：T2为72 h后的变化百分率，T2为最终厚度，T0为初始厚度。也可以表示厚度的绝对变化量(mm)。

4.6.3  油墨助剂的暴露条件

暴露时间为20 h。暴露温度为35  2℃。

4.6.4  清洗的的暴露条件

暴露时间为5 h。暴露温度为23  2℃。

4.6.5  报告

报告

- 厚度变化的百分比T1和T2和/或厚度的绝对变化量；

- 试液和暴露时间。

# 附录(资料性附录)：SI值与FPS值的对应关系

表A.1：SI值与FPS值的对应关系

| SI单位 | FPS值 | 章条 |
| --- | --- | --- |
| 0.02 mm | 0.0008英寸 | 3.1.1 |
| 0.03 mm | 0.0012英寸 | 3.1.1 |
| 0.05 mm | 0.0020英寸 | 3.1.1 |
| 1.68 mm | 0.067英寸ab | 3.1.1, 3.4 |
| 1.95 mm | 0.077英寸 | 3.1.1 |
| 3 mm | 0.125英寸(1/8英寸)a | 3.1.2, 4.6 |
| 4 mm | 0.156英寸(5/32英寸)a | 3.1.2 |
| 9 mm | 0.354英寸 | 4.5 |
| 10 mm | 0.394英寸 | 4.4 |
| 50 mm | 2英寸a | 4.2, 4.3, 4.6 |
| 100 mm | 4英寸a | 4.4 |
| 200 mm | 8英寸a | 4.3 |
| 250 mm | 10英寸a | 4.2 |
| 300 mm | 12英寸a | 4.2, 4.3 |
| 350 mm | 14英寸a | 4.2 |
| 1 m | 39英寸a | 3.1.2 |
| 50 mm2 | 0.078英寸2 | 4.6 |
| 100 mm2 | 0.155英寸2 | 4.1, 4.5 |
| 200 mm2 | 0.310英寸2 | 4.1 |
| 700 mm2 | 1.09英寸2 | 4.4 |
| 70010 mm2 | 1.09  0.02英寸2 | 4.4, 4.5 |
| 1.5 m2 | 1.8码2 a | 3.1.1 |
| 1 mm/min | 0.039英寸/min | 4.4, 4.5 |
| 50 mm/min | 2英寸/min2 | 4.3 |
| 10 N/mm | 57 ppi | 4.2 |
| 40 N/mm | 228 ppi | 3.4 |
| 60  5 kPa | 8.7  0.7磅/英寸 | 4.1, 4.4, 4.5 |
| 1000 kPa | 145磅/英寸 | 4.5 |
| 1060 kPa | 154磅/英寸 | 4.4, 4.5 |
| 2000 kPa | 290磅/英寸 | 4.4 |
| 2060 kPa | 299磅/英寸 | 4.4 |
| a 实用换算表 b 三层橡皮布所用的标称值。 |  |  |

__________