《纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》国家标准编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

为了适应包装印刷行业的发展，规范凹印工艺技术，保障印品质量，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）委托中国印刷技术协会凹版印刷分会牵头组织相关单位和专家，起草制定《纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》国家标准。本标准为2013年12月8日国家标准化管理委员会下达的推荐性国家标准《纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》（标准项目计划编号：20132749-T-421）。

（二）标准的起草单位及起草人

本标准起草单位为常德金鹏印务有限公司、北京印刷学院、上海烟草包装印刷有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司、云南侨通包装印刷有限公司、北京凌云光技术有限责任公司、青岛黎马敦包装有限公司、廊坊市北方嘉科印务股份有限公司、陕西北人印刷机械有限责任公司、松德智慧装备股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、浙江美浓世纪集团有限公司、南昌印钞有限公司、四川工商职业技术学院、东莞星宇高分子材料有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、中国印刷技术协会凹版印刷分会。

本标准主要起草人为许文才、徐军、欧立国、曹国荣、晁红风、吴净土、王文峰、邹永魁、李忠义、乔英哲、赵俊峰、臧庆碧、平瑶、贺志磐、余勇、王可、周振、赖淦荷、王斌、韩国川。

（三）主要工作过程

2013年12月8日国家标准化管理委员会批准立项，全国印刷标准化技术委员会(SAC/TC 170)下达《纸包装凹印印刷过程控制及质量检验方法》国家标准制定批号20132749-T-421。

2014年4月23日，为尽快开展《纸包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准的起草制定工作，全国印刷标准化技术委员会于2014年4月23日下午在北京大兴宾馆2楼C会议室召开本标准起草组成立会议，正式着手组建《纸包装凹印印制过程控制及质量检验方法》国家标准起草组。

会议就起草组的组建及标准制定的相关问题进行了协商与研究。会议首先组建了起草组，确定了起草人和执笔人名单。之后，会议围绕着标准题目、框架、内容及相关检测试样制备的方法进行了认真研究，其中，标准的名称暂定为《纸包装凹印印刷过程质量控制及检验方法》；标准的范围为：本标准适用于纸质承印材料的凹版印刷过程质量控制及检验；会议还确定了《纸包装凹印印刷过程质量控制及检验方法》国家标准的制定思路为：以纸质凹版印刷品质量控制项目反推过程质量控制项目及关键质量控制点。

会议还讨论和确定标准中纸张的指标包括：张力、白度、亮度、含水量、层间结合力、剥离强度、粗糙度、表面张力、吸墨性、厚度偏差、平整度、尘埃度、纸张偏斜度(参见QB/T2249-1996等)；标准中油墨的主要指标包括：色相、黏度、细度、色强度、着色力、色牢度、触变性、光泽度、固含量、表面张力（参见GB/T26461-2011）；标准中工装指：凹印印版、刮刀、压印滚筒。凹印印版可引用《电子雕刻凹版质量要求及检验方法》新闻出版行业标准；刮刀以钢带刮刀为主，主要指标包括：硬度、厚度、刀口角度；压印滚筒的主要指标包括：硬度、导电性、电阻（绝缘电阻、导电电阻）、动平衡、圆度；标准中凹版印刷设备一项指标包括：张力、套准精度、干燥系统设定范围、静电吸墨装置（电流、电压）；标准中工艺要求的指标主要包括：印刷速度、油墨黏度控制、干燥条件（分类描述）、刮刀设置（角度、压力、进刀量，窜动量，根据网线版与实地版分类描述）、印刷压力、冷却（冷却辊温度）、预套印、抽样频次；标准中环境要求的指标主要包括：环境温、湿度，光照，通风，洁净度；标准中的质量监控指标主要包括两项：监控项目（色差、密度、条码等级、墨层复合牢度、耐摩擦性、套印偏差、异味、外观缺陷、版面确认），不合格品处理。会议最后形成了“起草组成立会议纪要”。

2014年9月13日，全国印刷标准化技术委员会在北京印刷学院第一会议室召开了标准起草组第1次工作会议。会议根据起草组成立会议纪要的精神，就标准起草组草案（第1稿）的结构、内容、技术数据及测试方法等相关问题进行讨论与研究。一、会议认真研究了起草组草案的框架结构，并对主要内容进行了研讨和修改；二、会议确定，删除本标准草案的六章、第七章，将第六章的相关内容糅合到第五章内；三、会议集中讨论了本标准第4章的内容。会议确定第4章的4.1.1.1项目内容；四、会议确定“4.1.2油墨要求”一项保留以下指标：色相、黏度、细度、色强度、色牢度、固含量。五、会议确定4.2工装控制要求中的4.2.2.2建议增加套筒式印版的质量检查与确认；建议增加压印滚筒的以下指标：硬度、导电性、电阻（绝缘电阻、导电电阻）、动平衡、圆度等；会议最后形成了标准第2稿以及起草组第1次工作会议纪要；

2015年1月21日，全国印刷标准化技术委员会在北京印刷学院教A楼212会议室召开了标准起草组第2次工作会议。本次会议讨论的重点是对标准的制定思路进行了调整，确定以控制节点为主，控制偏差量为主的思路。其次，会议对标准的中英文名称进行了讨论，确定本标准中文名称为《纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》；英文名称为《Recess printing process quality control and inspection methods for paper packaging》，其余内容均按照上述思路进行修正。另外，标准技术要求章节增加了“4.2.4擦版辊要求”一节。会议最后形成了标准第3稿以及起草组第2次工作会议纪要；

2015年6月2日，全国印刷标准化技术委员会在北京印刷学院教A楼212会议室召开了标准起草组第3次工作会议。会议对标准的英文名称再次进行了修正，确定为《Gravure printing process quality control and inspection methods for paper packaging》。会议重点对第4章的内容进行全面、细致的修改，完成30多项技术指标的讨论，其次，根据技术要求完善了相应的检测方法和引用标准。会议最后形成了起草组第3次工作会议纪要和《纸包装凹印印刷过程控制及质量检验方法（征求意见稿初稿）》；

2015年8月4日，标准起草组在对标准征求意见稿完善后上报印刷标委会。印刷标委会于2015年9月18日修改完善后形成标准征求意见稿文件，发给全体委员并上传印刷标委会网站和国家标准化管理委员会国家标准制修订平台，公开征求各方面意见和建议。

# 二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

起草组始终坚持高起点、严要求与适宜性、可操作性相结合的原则，在具体编制过程中，起草组根据标准的实际情况，另外制定了2条个性化的编制原则：即在起草初期确定的“以纸质凹版印刷品质量控制项目反推过程质量控制项目及关键质量控制点”的思路到中期确定的“以控制节点为主，控制偏差量为主的思路”，均为标准制定指明了方向。另外，起草组在制定标准时还始终遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及相关法规的要求，适宜性地考虑了印刷行业及其上、下游企业的发展现状与特点进行制定。

（二）本标准主要内容

本标准主要提出了纸包装凹版印刷过程的术语、质量控制要求及检验方法等内容，涉及面非常广，包括有纸张、油墨、凹版、压印辊、刮墨刀、擦版辊以及工装等要求。

（三）本标准制定参考的主要依据

标准制定中参考了25项国家、行业现行标准，具体包括GB/T 451.1 《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》、GB/T 451.3《纸和纸板 厚度的测定》、GB/T 462   《纸和纸板 水分的测定》、GB/T 531.1《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) 》、GB/T 1541《纸和纸板 尘埃度的测定》、GB/T 6062《产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性》、GB/T 6342《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》、GB/T 7707-2008《凹版装潢印刷品》、GB/T 7974《纸、纸板和纸浆亮度(白度)测定 漫射/垂直法》、GB/T 9573《橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法》、GB/T 12717-2007《工业用乙酸酯类实验方法》、GB/T 12911  《纸和纸板 油墨吸收性测定法》、GB/T 13217.3《液体油墨细度检验方法》、GB/T 13217.4《液体油墨黏度检验方法》、GB/T 14216《塑料  膜和片润湿张力的测定》、GB/T 18722《印刷技术  反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用》、GB/T 19437《印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算》、GB/T 22363《纸和纸板 粗糙度的测定法(空气泄漏法)》、GB/T 22365《纸和纸板 印刷表面强度的测定》、CY/T 3《色评价照明和观察条件》、CY/T 9《电子雕刻凹版质量要求及检验方法》、CY/T 127-2015《用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法》、HG/T 2287《印刷胶辊》、JB/T 7557《同轴度误差检测》 、QB/T 3007-2008《凹版纸基装演印刷品》。

三、主要试验（固含量检测方法）的分析及技术经济效益评估

（一）原理

固体含量是指把样品油墨完全干燥后，其固体成分的质量与原样品质量的比值。用百分比（％）表示。

（二）仪器

（1）分析天平，感量为1mg。

（2）真空干燥箱。

（3）洁净铝箔。

（三）测试条件

（1）溶剂性油墨，测试条件为温度(100±2)℃。

（2）水性油墨测试条件为(125±2)℃。

（3所有油墨测试前必须晃动均匀，保证取样准确。

（四）步骤

（1）根据油墨类型将干燥箱温度设定为要求温度，打开鼓风。

（2准确称取待测油墨1.5g~2.0g于铝箔中，置于干燥箱中，恒温干燥30min后，取出称重。之后，继续将试样置于干燥箱中干燥，并每隔5min称重一次，直至试样相邻两次称重之差小于0.01g，则视为试样完全干燥。

（3）计算方法

油墨固体含量即质量分数X按公式A.1计算。

X＝[（m2－m）/（m1－m）]×100% ……………………（A.1）

式中：

X——油墨质量分数；

m——铝箔质量，单位为克(g)；

m1——待测油墨和称量瓶总质量，单位为克(g)；

m2——最后一次干燥后油墨和称量瓶总质量，单位为克(g)。

（五）实验结论

本方法可以作为油墨固含量的测试方法。

（六）技术经济评估

（1）测试方法基本能客观反映凹印油墨固含量的出厂状态。

（2）规范本测试方法，为印刷企业管控油墨成本提供了依据，同时还统一了全国的印刷企业、油墨制造企业在固含量检测标准上的分歧，这对促进我国印刷包装工业的发展，引领行业的科技进步，倡导环境友好，减少争议的发生风险等方面均将产生良好的社会效益与经济效益。统一进行管控是本标准的目的，既符合国际、国内相关法规的要求；又能结合国情、行业现状与发展需要，使标准的贯彻实施更能切实可行。

（3）本标准的贯彻实施经济效益是显著的。

四、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

本标准查阅的相关国家标准、行业标准和其他国家的标准, 见附件1。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中，主要在制定思路上出现过较大分歧意见,初期采用定技术指标参数的传统思路，进入标准起草中期时，遇到设备、材料类型错综复杂、技术指标无法兼顾的局面，制定进度曾一度停滞不前，后经起草组共同商议产生了“以控制节点为主，控制偏差量为主”的思路。另外，

（一）第1次起草组工作会议决定将标准名称《纸包装凹印印制过程控制及质量检验方法》修改为《纸包装凹版印刷过程质量控制及检验方法》。

（二）增加了一种新型凹版印刷刮墨方式——擦版辊装置。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议为推荐性标准。

八、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

(一)组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

(二)技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应标准。

十、本标准编制说明的附件

附件1：采用标准。

附件1

采用国家标准、行业标准清单

| 序号 | 文件目录 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 | GB/T 451.1 |
| 2 | 纸和纸板 厚度的测定 | GB/T 451.3 |
| 3 | 纸和纸板 水分的测定 | GB/T 462 |
| 4 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) | GB/T 531.1 |
| 5 | 纸和纸板 尘埃度的测定 | GB/T 1541 |
| 6 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性 | GB/T 6062 |
| 7 | 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 | GB/T 6342 |
| 8 | 凹版装潢印刷品 | GB/T 7707-2008 |
| 9 | 纸、纸板和纸浆亮度(白度)测定 漫射/垂直法 | GB/T 7974 |
| 10 | 橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法 | GB/T 9573 |
| 11 | 工业用乙酸酯类实验方法 | GB/T 12717-2007 |
| 12 | 纸和纸板 油墨吸收性测定法 | GB/T 12911 |
| 13 | 液体油墨细度检验方法 | GB/T 13217.3 |
| 14 | 液体油墨黏度检验方法 | GB/T 13217.4 |
| 15 | 塑料 膜和片润湿张力的测定 | GB/T 14216 |
| 16 | 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用 | GB/T 18722 |
| 17 | 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算 | GB/T 19437 |
| 18 | 纸和纸板 粗糙度的测定法(空气泄漏法) | GB/T 22363 |
| 19 | 纸和纸板 印刷表面强度的测定 | GB/T 22365 |
| 20 | 色评价照明和观察条件 | CY/T 3 |
| 21 | 电子雕刻凹版质量要求及检验方法 | CY/T 9 |
| 22 | 用于纸质印刷品的印刷材料挥发性有机化合物检测试样的制备方法 | CY/T 127-2015 |
| 23 | 印刷胶辊 | HG/T 2287 |
| 24 | 同轴度误差检测 | JB/T 7557 |
| 25 | 凹版纸基装演印刷品 | QB/T 3007-2008 |