《绿色印刷材料  胶印橡皮布》

行业标准编制说明

一、工作简况

- 任务来源

根据国家新闻出版广电总局 数出 [2015]136号《关于批准2015年第一批新闻出版行业标准制修订与研究开发工作项目的通知》中《绿色印刷材料 胶印橡皮布》（计划号为2015-21-Y）的任务要求，制定本标准。

本标准全国印刷标准化技术委员会提出并归口，由江苏康普印刷科技有限公司承担起草任务，并与深圳市印刷行业协会、深圳职业技术学院、国家纸制品质量监督检测中心、上海烟草包装印刷有限公司、上海扬盛印务有限公司、深圳市计量质量检测研究院、中央宣传部出版产品质量监督检测中心、上海新星印刷器材有限公司、江苏省出版物质量监督检测中心等组成标准起草组共同制订。

- 目的和意义

胶印橡皮布是胶印工艺中不可或缺的印刷器材，在胶版印刷过程中起着承上启下的转印作用，同时也是推进绿色印刷必须重视的一个环节。为了能更有效地进行绿色印刷推广，建立多元化的认证模式，为企业能更快、更有效地实施绿色印刷，2015年，全国印刷标准化技术委员会完成了5项绿色印刷标准。通过绿色印刷标准化体系的建立，为绿色印刷自我声明做好技术保障。本标准为上一期绿色标准的延续，关注产品对象是胶印橡皮布。

当前国内对胶印橡皮布的环保性能未有相关的合格判定准则，而印刷企业落实绿色印刷发展战略，单靠自身的力量是无法实现的，绿色印刷必须从源头抓起，从印刷企业使用的各种印刷材料抓起。只有各种印刷材料达到了绿色环保的要求，整个印刷过程才能真正实现绿色环保，而最终的印刷产成品才能够实现绿色环保。因此，根据该类产品的特性，结合消费者和绿色印刷推广需求，起草《绿色印刷材料  胶印橡皮布》，填补国内行业标准的空白，进一步规范市场和行业发展，有利于整个行业健康有序的发展。

（三）主要工作过程

1、准备阶段

为加快《绿色印刷材料  胶印橡皮布》新闻出版行业标准的起草制定工作，全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）于2017年8月8日，在江苏康普印刷科技有限公司召开本项印刷行业标准的起草组成立暨第一次工作会议，正式组建标准起草组，并从即日起启动标准的起草制定工作。会议就项目起草组组建及起草制定的相关问题进行了协商与研究。

会议确定江苏康普印刷科技有限公司、深圳市印刷行业协会、深圳职业技术学院、国家纸制品质量监督检验中心、上海烟草包装印刷有限公司、上海扬盛印务有限公司、深圳市计量质量检测研究院、国家新闻出版广电总局出版物质量监督检验中心、上海新星印刷器材有限公司、江苏省出版物质量监督检验中心为《绿色印刷材料  胶印橡皮布》标准起草单位。

会议确定《绿色印刷材料  胶印橡皮布》行业标准起草人为：刘竟、张永东、刘志宏、陈润权、刘宏、王晖、徐董育、信君、蒋兆荣、徐益良、汪剑。起草组组长为：刘竟。确定标准执笔人为：刘竟、蒋兆荣、陈润权、刘志宏、王晖。

主导单位刘竟介绍本标准的标准框架草案及起草思路。会议对标准题目、框架、内容及相关技术指标进行了认真讨论。会议确定本标准题目为《绿色印刷材料 胶印橡皮布》。标准主要围绕产品的最终绿色属性进行规范。

会议确定，本标准针对橡皮布使用过程对操作者及环境的危害以及橡皮布在印刷过程中对印刷品的影响，提出本标准的具体要求项目。

会议讨论本标准范围，确定本标准的范围为：本标准规定了绿色印刷使用的胶印橡皮布的术语和定义、基本技术要求、有害物质限量要求及检验方法。本标准适用于符合绿色印刷材料要求的胶印橡皮布。

会议确定，会后由上海新星徐益良提供两种进口三种国产橡皮布样品各三套，分别由国家纸制品质量监督检验中心、深圳市计量质量检测研究院及江苏省出版物质量监督检验中心测试。测试于2017年9月底前完成。

2、编写及讨论阶段

标准起草工作组进行多次讨论并召开2次工作组会议：

1) 2017年8月8日在起草组成立同期召开本项印刷行业标准的起草组第一次工作会议。

会议确定，增加3术语和定义，其中首先引用绿色印刷及绿色印刷材料的术语和定义。会议还确定，第4章为基本技术要求。第5章为有害物质限量要求。

会议上，参会专家讨论有害物质种类，确定本标准中的有害物质暂时包括邻苯六项、可溶性重金属、苯、甲苯和二甲苯、TVOC、甲醛、总铅含量、TDI。测试方法方面，TDI按国标18446的方法进行。总铅含量按照国标22788的方法进行测试。三苯按照国标18583的方法测试，TVOC的方法会后执笔组确定，提供测试方法。会议讨论甲醛、RoHS要求是否应该满足，确定会后做测试后再做要求。

会议同时确定委托国家纸制品质量监督检测中心、深圳市计量质量检测研究院及江苏省出版物质量监督检测中心等结合讨论确定的有害物质限量和检测方法，开展相关的测试工作。

2) 2019年11月15日在江苏康普印刷科技有限公司召开本项印刷行业标准的起草组第2次工作会议。

会上，江苏康普印刷科技有限公司董事长徐毛清董介绍了上海新星公司和江苏康普公司的无溶剂印刷橡皮布技术情况进行了介绍，结合本标准提出对三苯、VOCs等指标的看法。执笔组刘竟组长介绍了起草组成立会之后绿色橡皮布生产的技术发展情况，以及标准起草的进展情况。江苏省出版物质量监督检测中心汪剑就样品检测情况和检测结果做了书面发言。

会议对新一版草案进行了讨论修改，会议确定：修改标准的范围第二段改为：本标准适用于绿色印刷胶印橡皮布的判定。删掉术语“橡皮布”。后文橡皮布的描述统一为“胶印橡皮布”。

参会专家首先对第四章技术要求进行讨论。根据江苏康普公司徐毛清董事长介绍的胶印橡皮布生产工艺、使用的各种原材料以及胶印橡皮布的使用要求，确定胶印橡皮布中不会人为添加铅化合物和TDI，因此不对上述两种物质的限量进行要求。

同时，因为绿色橡皮布生产过程中没有邻苯二甲酸酯类物质的添加，会议确定增加4.2.1符合HJ2503-2011的要求；有害物质限量要求中对限量的要求引用《绿色印刷 产品合格判定准则 第2部分：包装类印刷品》一般包装物的要求。

会议确定，可分解致癌芳香胺类物质目前印刷品的标准中只是对食药类可接触包装印刷品有要求，因为橡皮布不是消费者可接接触的最终消费品，本标准中不对可分解致癌芳香胺类物质的限量进行要求。

会议确定，考虑橡皮布的实施应用情况，可溶性重金属要求按照电子产品的标准方法检测，指标对总量进行要求，从而更关注橡皮布废弃后对自然环境的影响。

会议讨论，游离甲醛、三苯、TVOC三类有害物质的限量要求。根据实际情况，目前的测试结果，印刷品的VOC指标目前橡皮布不能达标，而油墨类的指标对橡皮布来说太宽松，会议决定，会后按GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》附录A的检测方法和指标进行实测，如果可以达标可以考虑本标准按照此标准的方法和指标要求。游离甲醛按照《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》的方法进行。三苯的检测方法按照GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》检测，结合已经做出的检验报告的结果，指标可按照《绿色印刷 产品合格判定准则 第2部分：包装类印刷品》的要求。

会议围绕出厂检验和型式检验讨论判定规则的内容，根据使用和检验实际情况，本标准第6章只写判定规则。

会议确定，《绿色印刷材料 胶印橡皮布》标准起草组于2019年12月底前，在完成相关检测印证的基础上，完成起草组草案第二稿，利用微信群供组内专家讨论。

3、形成标准征求意见稿

在上述工作的基础上，通过起草组全体成员的努力，通过讨论形成一致意见后，在2020年1月，确定了标准的征求意见稿。2020年3月18日，全国印刷标准化技术委员会秘书处在此基础上修改完善形成标准征求意见稿文件。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

（一）标准编制原则

1、“规范性”原则

严格按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

- “先进性”原则

标准的制定过程中主要参考了已颁布实施的HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》、CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》、GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》、GB/T 2912.1-2009《纺织品　甲醛的测定　第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB/T 29608-2013《橡胶制品　邻苯二甲酸酯类的测定》、GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》等有关标准中所涉及的危害人体健康的因素进行了识别，并通过大量的验证试验完成指标的指出，全面反映了在推进绿色印刷过程中该产品的符合性需求。

其中，在HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》中，5.1.1节明确规定了“油墨、上光油、橡皮布、胶黏剂等原辅料不得添加6种邻苯二甲酸酯类物质”。本标准在文字表述中沿用了上述陈述。同时，考虑到非人为添加但可能来自于不明原因或胶印橡皮布生产过程中化学反应的副产品，故对邻苯二甲酸酯类物质做了具体的限量规定，此限量参考了CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》中对邻苯二甲酸酯类物质的限量要求。鉴于胶印橡皮布并非像“食品、药品、卷烟包装物”，其限量值参考了CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》对“一般包装物”中“邻苯二甲酸酯类物质”的限量要求。

本标准对胶印橡皮布中“可溶性重金属”的限量值，同样参考了CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》中“包装类印刷品”的相应有害物质限量值。

本标准参考GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》对“非直接接触皮肤用品”的“游离甲醛”，对胶印橡皮布中游离甲醛的限量值做出了相应规定。GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》对“非直接接触皮肤用品”的定义是：“在穿着或使用时，不直接接触皮肤或其小部分面积与人体皮肤直接接触的产品（如外衣等）”，胶印橡皮布的使用与此相符。

本标准对胶印橡皮布中“苯、甲苯、二甲苯”类物质进行了严格限定，采用绿色环保生产工艺进行胶印橡皮布生产，从根本上应该杜绝使用上述物质作为溶剂。为此，本标准参照CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》对“苯、甲苯、二甲苯”的限量值，作为胶印橡皮布的上述有害物质限量值。

本标准参考GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》，对胶印橡皮布的TVOC排放进行了限定，但根据地毯和胶印橡皮布使用条件的不同，对检测方法进行了必要的修订。

本标准采用印刷品、生态纺织品和民用室内产品对有害物质的限量值，来限定胶印橡皮布的有害物质，对符合绿色印刷材料要求的胶印橡皮布提出了非常苛刻的要求，在行业中也属于一种首创。

- “实用性”原则

在标准的编制过程中，工作组对目前国内大量相关资料进行了检索，对胶印橡皮布的市场发展趋势及应用等情况作了深入的调研。本标准以对胶印橡皮布提出更高绿色环保要求为基本原则，对标准进行了编制。

- “合理性”原则

在标准的编制过程中，工作组综合考虑了胶印橡皮布的生产工艺、材料配方，结合实际的使用环境、使用要求提出相应的有害物质限量，并对现有检测方法中与胶印橡皮布检测不符的内容进行了修订，使相关内容更符合客观实际。

- 主要内容

标准的编制主要参考了HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》、CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》、GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》等标准进行研究，现就主要内容说明如下：

- 有害物质

参考HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》、CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》等标准，结合胶印橡皮布的固有特性，对邻苯二甲酸酯类物质、重金属成分的限量进行了要求。

- 挥发性有机物

参考GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》、CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》和GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》等标准，对胶印橡皮布中的游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC进行了综合研究，援引了上述标准中，对上述挥发性有机物的限量值作为对胶印橡皮布的要求，并结合胶印橡皮布和印刷车间的实际情况，修订了测试方法。

三、主要试验（或验证）情况分析

工作组形成标准草案后，由国家纸制品质量监督检验中心、江苏省出版物质量监督检测中心、上海微谱化工技术服务有限公司、中国人民解放军一二〇五检测中心、谱尼测试集团股份有限公司，对标准中规定的相关内容进行验证试验。检测及试验结果如下：

邻苯二甲酸酯类：该指标援引HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》对相关物质的表述，和CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》对相关物质的限量值要求。

经过中国人民解放军一二〇五检测中心对2个样品进行验证，结果均为未检出。此类物质曾经作为胶印橡皮布生产过程中的增塑剂使用，在胶印橡皮布的生产过程中，此类物质很难作为反应副产物出现，只要符合HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》中“不得添加”的要求，未检出应该是正常情况。

最终确定，本标准中邻苯二甲酸酯类物质的数据，沿用CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》中“一般包装物”对上述物质的限量值，即DEHP+DBP+BBP≤ 0.1 %。

重金属成分：胶印橡皮布的生产中，不需要使用含铅（Pb）+镉（Cd）+汞（Hg）+六价铬（Cr6+）的原材料，但是在氧化锌等原材料的生产过程中，不能排除有微量的上述元素存在。故在制定本标准时，依然将上述有害物质列入。

早在2011年，上海新星印刷器材有限公司就曾经将生产的橡皮布送谱尼测试集团股份有限公司进行检测，其中除铅含量为2 mg/kg外，其他物质均未检出。

最终确定，本标准中可溶性重金属的数据，沿用CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》中上述物质的限量值，即铅（Pb）+镉（Cd）+汞（Hg）+六价铬（Cr6+）＜ 100 mg/kg。

游离甲醛：胶印橡皮布的原材料中本身不含甲醛，但是胶印橡皮布使用的坯布进行纺织后的染整，可能会使用到含有游离甲醛的化学品；另外，在胶印橡皮布的硫化过程中，甲醛有可能作为硫化反应中的副产物出现。

考虑到甲醛是能够给人带来较大刺激感且对印刷操作人员的身体健康有害的物质，因此在制定本标准时，将甲醛纳入有害物质中，并结合GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》对“非直接接触皮肤用品” 中甲醛含量的要求，提出了相应的限量值。为保证本标准与GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》的一致性，其检测方法也采用了GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》中规定的检测方法，即GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》。

经过上海微谱化工技术服务有限公司采用上述方法对送检的胶印橡皮布样品进行验证，游离甲醛的实际检出数值为22mg/kg，远低于GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》对“非直接接触皮肤用品”甲醛的限量要求。最终确定沿用GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》对“非直接接触皮肤用品”甲醛的限量要求：300 mg/kg。

苯、甲苯、二甲苯：苯、甲苯、二甲苯曾经是胶印橡皮布生产过程中必不可少的原材料。在胶印橡皮布诞生至今的100多年中，以苯、甲苯、二甲苯作为溶剂，将橡胶溶解在上述有机溶剂中制成橡胶浆，然后再将橡胶浆涂布在坯布上的制浆/涂布生产工艺，一直是胶印橡皮布生产独一无二的生产方式。但是，采用这种生产工艺，在胶印橡皮布的生产过程中造成环境污染是无法避免的，同时在橡胶浆干燥过程中，有机溶剂也不可避免地会残留在橡胶层中，并最终带入印刷生产的使用环节中，给印刷车间带来上述物质产生的污染。本标准在起草时，

近些年，随着国际上对压延工艺和水性涂布工艺的完善，不采用有机溶剂生产胶印橡皮布成为可能。而国内领先的胶印橡皮布制造企业在无溶剂胶印橡皮布生产工艺的研发方面，更是居全球领先地位。将中国在相关领域的领先体现在本标准中，从而彰显本标准在国际上的先进性，是起草组在本标准起草过程中，达成的一致意见。

本标准在起草过程中，研究了绿色印刷现有的标准文件，该指标参考了HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分 平版印刷》，对强致癌的苯、甲苯、二甲苯进行了单标要求，并最终确定以CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》对包装类印刷品的苯、甲苯、二甲苯限量值，作为胶印橡皮布的本、甲苯、二甲苯的限量值。分别由上海微谱化工技术服务有限公司采用GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》的方法，和江苏省出版物质量监督检测中心采用CY/T 132.2-2017 《绿色印刷 产品合格判定准则第2部分：包装类印刷品》中规定的检测方法，对胶印橡皮布中的苯、甲苯、二甲苯含量进行检测验证。

上海微谱化工技术服务有限公司采用GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》的方法，由于胶鞋是按只或双计算的，而胶印橡皮布无法按只或双计算。经沟通，在检测时从胶印橡皮布距离边缘10cm以上的内部区域，随机裁取了3cm×3cm共10块进行检测，该采样方法经起草组讨论，也确定为本标准的采样方法。经检测，送检的3个胶印橡皮布样品，苯、甲苯、二甲苯均未检出。根据计算，该测定方法的检出下限为0.6 mg/m2。经讨论，以GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》的方法所能检出的低限作为胶印橡皮布的苯、甲苯、二甲苯的限量值。实际检测中按照GB/T 32367-2015《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》不得检出，即判定为合格。

挥发性有机化合物总量（TVOC）：挥发性有机化合物总量（以下简称TVOC）是本标准起草过程中关注的一个重点。

目前，国内不同行业、不同门类产品，对TVOC的要求各不相同。起草组为此搜集了大量的相关标准，力求找到既符合胶印橡皮布的使用环境，又能客观反映胶印橡皮布的环保性能的TVOC限量值和检测方法。

起草组搜集到的相关标准包括GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》、GB 37824—2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、HJ 2542-2016《环境标志产品技术要求 胶印油墨》等。

这其中，胶印橡皮布与地毯都属于在室内使用的产品，但是二者使用的空间和使用条件有较大差别，二者一个是工业产品、一个是民用产品。胶印橡皮布和胶印油墨从分类上都属于胶印器材，但二者一个是固体、一个是液体。胶印橡皮布和合成材料跑道面层从材料上相近，都属于橡胶制品，但使用环境不同，一个是室内、一个是室外。

经起草组讨论，根据胶印橡皮布的实际使用情况，胶印橡皮布在印刷机上使用过程中，其中含有的VOCs是在其使用过程中缓慢释放的，同时弥漫在整个印刷车间中，并且按照印刷行业习惯，胶印橡皮布的计量是按照m2，而不是kg。综合考虑胶印橡皮布使用的空间、胶印橡皮布的面积，以及TVOC释放量，最终确定采用与胶印橡皮布使用环境和要求最为接近的GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中TVOC的限量值，作为胶印橡皮布的TVOC参考限量值。

起草组委托上海微谱化工技术服务有限公司采用GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》的检测方法对胶印橡皮布的样品进行了检测验证，送检样品的检测结果为3.79 mg/m2`h。

起草组对GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中的地毯检测方法进行了核算。地毯检测方法要求的材料/舱负荷比0.4 m2/m3。以面积12 m2、净高2.5 m的房间为例计算，其室内容积为30 m3，对应的材料面积为0.4 m2/m3×30 m3=12 m2，相当于2.5 m净高的房间为地毯满铺状态。这与地毯的实际使用条件是相符的。该实验方法规定的小型环境试验舱法，是根据地毯的实际使用情况进行试验条件设定的。但这种使用条件与胶印橡皮布的使用条件有以下几方面出入：

1）胶印橡皮布只应用在印刷机上，和地毯在室内使用时的满铺状态不符；

2）胶印橡皮布在印刷车间内使用，印刷车间为了保证设备操作的需要，在室内空间的高度、宽度、长度都要留有足够的余量，室内的容积更大，这与居住用的室内条件不同。

结合GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中地毯粘合剂检测时对材料/舱负荷比的调整（地毯胶粘剂检测时的材料/舱负荷比为0.012 m2/m3），起草组经讨论认为，在采用GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》的检测方法进行胶印橡皮布时，有必要根据胶印橡皮布的实际使用情况，进行材料/舱负荷比的调整。

起草组从胶印机制造商网站上随机选取了两款有明确外观尺寸的印刷机，分别是海德堡四色CD102印刷机和河南新机巨色龙四色1300印刷机，以这两款印刷机为中心进行印刷车间容积计算，计算条件是印刷机的长度、宽度各加2m的平面操作空间，印刷机上方以印刷机自身高度加1m的高度空间。在印刷企业的实际情况中，基本不存在这样局促的印刷生产车间，印刷生产车间的空间为了操作方便，都要比这种计算条件宽松很多。以此苛刻条件为基础进行计算，得出以下结果：

1）海德堡四色CD102印刷机的外形尺寸（长×宽×高）是10.59 m×4.78 m×2.72 m，对应的印刷车间容积是（10.59+2）×（4.78+2）×（2.72+1）=317.539944（m3），使用的胶印橡皮布总面积为0.84 m×1.052 m×4=3.53472m2，胶印橡皮布在该印刷车间中的材料/舱负荷比为3.53472÷317.539944=0.01113157593≈0.011 （m2/m3）。

2）河南新机的巨色龙1300四色印刷机，其外形尺寸为12.130 m×4.650 m×2.750 m，对应的印刷车间容积（12.13+2）×（4.65+2）×（2.75+1）=352.366875 （m3），使用的胶印橡皮布总面积为1.275×1.31×4=6.681（m2），胶印橡皮布在该印刷车间中的材料/舱负荷比为6.681÷352.366875≈0.01896（m2/m3）。

综合以上计算，起草组经讨论认为，采用GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中的检测方法进行胶印橡皮布TVOC的检测，按照严苛的使用条件，其材料/舱负荷比也不会超过0.02 m2/m3。

按0.02 m2/m3材料/舱负荷比，则送检样品的实际TVOC为3.79÷（0.4÷0.02）=0.1895 mg/m2`h。完全符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中对B级地毯的要求，甚至也超过了该标准中对A级地毯的要求（≤0.5 mg/m2•h）。

还有一个需要关注的点，GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》是强制标准，一旦引用是不能改变其中的限量值的，改变材料/舱负荷比则是合理的方法。

最终，起草组确定胶印橡皮布中TVOC的限量值按照GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中B级地毯有害物质释放限量的标准执行，即TVOC≤0.6 mg/m2•h，检测方法采用GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》中规定的检测方法，调整检测条件中的材料/舱负荷比为0.02 m2/m3。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

在该标准的收集资料、市场调查中，工作组没有发现标准内容涉及有关专利，希望该标准在征求意见时，如有发现标准中的技术指标涉及专利，请将相关专利连同支持性文件一并附上。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

2011年10月8日，原新闻出版总署、环境保护部联合发布《关于实施绿色印刷的公告》，揭开了中国印刷行业走绿色环保发展道路的新篇章。从这个时候开始，印刷管理部门推动绿色印刷发展的政策不断出台，推动绿色印刷不断前进，而绿色印刷逐渐成为中国印刷行业发展的主旋律。

2011年，国内首个绿色印刷行业标准——HJ 2503-2011《环境标志产品技术要求　印刷　第一部分：平版印刷》正式颁布实施，绿色印刷在平版印刷领域有了可资依靠的具体标准。在此基础上，2011年11月，首批印刷企业获得了新闻出版总署颁发的绿色印刷企业认证证书。

2012年4月，原新闻出版总署和教育部、环境保护部联合发布新出联[2012]11号《关于中小学教科书实施绿色印刷的通知》，正式要求中小学教科书必须实现绿色印刷全覆盖。印刷企业如果不能获得绿色印刷企业认证，将从中小学教科书市场上被踢出局。

2013年，绿色印刷入选2013年新闻出版总署改革重点项目。

2016年，中国印刷技术协会发布《绿色原辅材料产品目录》，与原国家广电总局合并的国家新闻出版广电总局印刷发行司印刷复制处处长路洲在讲话中谈到，《绿色原辅材料产品目录》在帮助印刷企业提高绿色原辅材料采购效率、从源头上控制污染物的产生、促进产业链绿色协调发展等方面发挥了积极作用。而推动绿色印刷向上游制造领域的发展，也由此被正式提到了日程上。

推动绿色印刷发展，特别是将绿色印刷向上游推动，是大势所趋，也是绿色印刷深化发展的必由之路。很难想象，在所有的印刷设备、印刷器材不环保的前提下，绿色印刷可以顺利实施。

由于印刷器材分属不同行业，所以此前虽然也曾经颁布实施过与印刷器材相关的绿色环保方面的行业标准，但是由全国印刷标准化技术委员会组织相关标准的起草工作，却是第一次。本标准的起草严格遵循印刷行业标准《绿色印刷标准体系表》对绿色印刷发展的构思和框架，组织标准的起草编制工作，也为在《绿色印刷标准体系表》的基本框架下，落实绿色印刷材料的标准编制工作开了个好头。印刷行业全面落实《绿色印刷标准体系表》标准制定工作的过程，就是印刷行业全面推动绿色印刷落地实施的过程。

本标准具有前瞻性、先进性，对行业起到引领和导向作用，同时在借鉴、消化、吸收国际、国内相关标准的基础上有所创新，可操作性和可验证性强，可用于符合绿色环保要求的胶印橡皮布的合格判定。标准的出台，将对绿色印刷向上游制造领域的推进，提供了有效、有力的技术支持。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

本标准充分参考了国内现有的关于有害物质限量值的相关标准和检测方法，与胶印橡皮布实际使用情况相结合，确定相关的有害物质指标。其中苯、甲苯、二甲苯、TVOC的检测，更是对目前国内外相关方法进行改进，研制出适合胶印橡皮布上述挥发有机物含量的检验方法。本标准具有一定的国际先进性，完全符合目前国内印刷行业推广绿色环保对胶印橡皮布的要求。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据；

暂时没有。

九、标准性质的建议说明；

建议本标准作为推荐性行业标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

建议批准发布后4～6个月正式实施。期间，通过全国印刷标准化技术委员会及各级印刷协会进行标准的宣贯。

十一、废止现行相关标准的建议；

本标准为首次制定，不代替或废止任何现行标准。

十二、其它应予说明的事项。

无。

《绿色印刷材料  胶印橡皮布》行业标准起草小组

2020年1月