ICS 37.100.01

CCS A 17

CY

固定式纸质包装盒印制质量规范

Fixed Paper Packaging Box Printing Quality Standard

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX—202X

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

国 家 新 闻 出 版 署 发布

目  次

前言 ………………………………………………………………………………………………………… Ⅱ

1  范围 ……………………………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………… 1

3  术语和定义………………………………………………………………………………………………… 1

4  分类……………………………………………………………………………………………… 2

5  技术要求………………………………………………………………………………………………… 2

6  检验方法………………………………………………………………………………………………… 6

附录A（规范性）固定式包装盒常见类型………………………………………………………… 8

附录B（规范性）固定式包装盒典型盒面分类示意图……………………………………………………… 10

参考文献……………………………………………………………………………………………… 11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）提出并归口。

本文件起草单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司、深圳市俱进纸品包装有限公司、中科精工机械(浙江)股份有限公司、泸州益和纸品包装有限公司、东莞市浩彩油墨科技有限公司、广东钰彩智能科技有限公司、深圳劲嘉集团股份有限公司、四川宽窄印务有限责任公司、中国印刷技术协会。

本文件主要起草人：梁勇军、陈献礼、刘钧洪、应晓伟、叶光亮、陈家民、黄振华、章小春、李飚、吕伟、陶绪碧、郑秀君、余新瑾、郭蕊。

本文件为首次发布。

固定式纸质包装盒印制质量规范

1  范围

本文件规定了固定式纸质成品包装盒的印刷质量和印后加工质量的要求，描述了对应的检验方法，给出了固定式纸质包装盒型的分类信息、界定了相关术语和定义。

本文件适用于固定式纸质包装盒的设计、生产和成品检验。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4857.4 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法
GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
GB/T 7707—2008 凹版装潢印刷品
GB/T 9754—2025 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
GB/T 22771—2008 印刷技术 印刷品与印刷油墨用滤光氙弧灯评定耐光性

CY/T 3 色评价照明和观察条件

ISO 13655 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

固定式纸质包装盒

由面纸与纸板材粘贴成型、不可折叠的包装盒。

3.2

标准样品

供需双方确认的成品质量检验基准的样品。

3.4

擦花  Scratch

成品表面可视不可触感的片状的痕迹。

3.5

深度划痕 Deep scratches

成品表面可视可触感的线状划痕。

3.6

轻微划痕 Slight scratch

成品表面可视不可触感的线状划痕。

3.7

爆线 Cracked line and knife

沿压痕线处或折线处出现的表层开裂。

3.8

脏污  Dirty

在成品表面出现的非预期内容的污迹。

3.9

起泡  Bubble

成品表面出现气泡的现象。

3.10

皱褶  Wrinkle

成品表面起皱的现象。

3.11

条痕 Streak

印品图文颜色不均匀的异常条状印痕。

3.12

异色点 Discoloration dot

产品表面不应出现的异于周围颜色的点状痕迹。

3.13

裱贴 laminating

将纸质印刷品与作为结构支撑体的纸板粘合在一起的工艺过程。

4 分类

4.1 盒型分类

根据包装盒的结构进行分类，包括：天地盒、翻盖盒、抽屉盒以及异型盒等七大类型，具体盒型示意图见附录A。

4.2 盒面分类

根据表面视觉关注程度，包装盒盒面划分为3个等级：A级面、B级面和C级面。

A级面：产品最关键或最需展示的面，通常为正面或主要视觉面。

B级面：次重要面，可包含辅助功能或与A面相邻的表面。

C级面：功能或展示需求较低的面，通常为背面或内部结构面。

5　技术要求

5.1　印刷质量要求

固定式包装盒印刷质量应符合表1的要求。

表1  固定式包装盒印刷质量技术要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 文字 | - 文字印刷应清晰完整，小于 5.5 P（7 号）的字不应影响阅读（1 P 约等于 0.35 mm） |  |
| 线条 | - 线宽不宜小于0.1 mm - 线条应连续完整无毛刺，墨色应均匀一致，与背景色保持明显反差 |  |
| 图像 | - 网点阶调还原： - 1.1 网点不丢失 - 1.2 网点不糊版，其余网点阶调过渡平滑自然 - 印刷套准允差不应大于0.05 mm |  |
| 色差 | - 与标准样品图像色差 ：ΔEab≤ 3.0或ΔE00 ≤ 2.5 - 与标准样品专色色差：ΔEab≤ 2.0或ΔE00 ≤ 1.5 - 同批同色色差：ΔEab≤ 2.5或ΔE00 ≤ 2.0 | - 与标准样品图像色差 ：ΔEab≤ 3.5或ΔE00 ≤ 3.0 - 与标准样品专色色差：ΔEab≤ 3.0或ΔE00 ≤ 2.5 - 同批同色色差：ΔEab≤ 3.5或ΔE00 ≤ 3.0 |
| 异色点 | 主图、品牌标志及文字处不可有 A级面： - 面积应小于0.8 mm²: - 0.2mm²≤面积＜0.8 mm²，数量≤1； - 0.1mm²≤面积＜0.2 mm²且间距离≥50 mm，数量≤2； B、C级面： - 面积应小于1.0mm²: - 0.5mm²≤面积＜1.0mm²，数量≤2； - 0.2mm²≤面积＜0.5mm²且间距离≥50mm，数量≤3 纸斑： 1. A级面 面积应小于0.3 mm²，数量≤1 2. 其他面 面积应小于0.7 mm²，数量≤1 | 主图、品牌标志及文字处不可有 A级面： 1.面积应小于1.0 mm²: 2.0.5mm²≤面积＜1.0 mm²，数量≤2； 3.0.2 mm²≤面积＜0.5 mm²且间距离≥50 mm，数量≤3； B级面： - 面积应小于1.0 mm²: - 0.5 mm²≤面积＜1.0 mm²，数量≤3； - 0.2 mm²≤面积＜0.5 mm²且间距离≥50 mm，数量≤4 C级面： - 面积应小于1.0 mm²: - 0.5 mm²≤面积＜1.0 mm²，数量≤3； - 0.2 mm²≤面积＜0.5 mm²且间距离≥50 mm，数量≤4 纸斑： 1. A级面 面积应小于0.3 mm²，数量≤2 2. 其他面 面积应小于0.7 mm²，数量≤2 |
| 轻微划痕、深度划痕 | A 级面：主图、品牌标志及文字处不可有；其它部位长度≤5mm、宽度≤0.1mm的划痕，数量≤1条。 B、C级面长度≤5 mm，宽度≤0.10 mm，数量≤1条。 | A 级面：主图、品牌标志及文字处不可有 其它部位长度≤7mm、宽度≤0.15mm的划痕，数量≤2条。 B、C级面：长度≤7 mm，宽度≤0.15 mm，数量≤2条。 |
| 套位 | 印刷与各工序之间图文的套位允差≤0.15 mm | 印刷与各工序之间图文的套位允差≤0.25 mm |
| 缺字 残字 | 不应有 | A级面：不应有 B、C级面：不应超过全字的1/3，数量≤2处，且能够正确识别字体笔画 |

5.2 表面整饰质量要求

5.2.1上光质量

包装盒表面上光质量应符合表2的要求。

表2  包装盒表面上光质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 条杠 | 1、A级面：不应有条杠； 2、B、C级面：距离被检测物300 mm处目视不应有明显条杠, 500 mm处目视不应有明显条杠。 | 1、A级面：不应有条杠； 2、 B、C级面：距离被检测物500 mm处目视不应有明显条杠 |
| 平整度 | 距离被检测物300 mm处检查平整度，目视不应有明显凹凸不平现象，500 mm处目视不应有凹凸不平现象。 | 距离被检测物500 mm处检查平整度，目视不应有明显凹凸不平现象，700 mm处目视不应有凹凸不平现象。 |

5.2.2覆膜质量

固定式包装盒表面的覆膜质量应符合表3的要求。

表3  覆膜质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 牢固度 | 1、不应有分层 2、A级面：不应有气泡 3、B、C级面：气泡面积≤0.1 mm²；0.1 mm²＜气泡面积≤0.25 mm²，数量≤2 | 1、不应有分层 2、A级面：不应有气泡 3、B、C级面：气泡面积≤0.15 mm²；0.15 mm²＜气泡面积≤0.3 mm²，数量≤3 |
| 光泽度 | 哑光膜覆膜光泽度与标准样品光泽度允差为±1GU 光膜覆膜光泽度与标准样品光泽度允差为±3GU |  |

5.2.3 烫印质量

固定式包装盒表面的烫印质量应符合表4的要求。

表4  烫印质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | 附着力测试后烫印层不脱落 | 附着力测试后烫印层脱落面积不超过20%且不影响识别 |
| 外观 | A级面：无可见的工艺缺陷（如漏金、糊版、野金等），表面纹理均匀，细节无损失 B、C级面：允许存在轻微瑕疵（如微小砂眼），功能性文字/图案需保持可辨识性 |  |

5.2.4 裱贴质量要求

固定式包装盒表面的裱贴质量应符合表5的要求。

表5  裱贴质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | A级面：不应有褶皱、气泡、点状凸起。 B、C级面：不应有褶皱、气泡，点状凸起直径≤0.5 mm，且一个平面上不超过2点 | A级面：不应有褶皱、气泡、点状凸起。 B、C级面：不应有褶皱、气泡，点状凸起直径≤0.5 mm，且一个平面上不超过3点 |
| 透楞 | 不应有 | 距离 50cm处目视检查，无明显透楞现象 |
| 粘合效果 | 应粘接牢固，有效粘接面积不应小于90% |  |

5.2.5模切质量要求

固定式包装盒表面的模切质量应符合表6的要求。

表6  模切质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 外观要求 | 切边光滑、无毛边、边缘无掉墨；压痕线饱满、完整、挺直，无爆线，表面无多余压印痕迹、 无污渍，齿刀线无缺失，纸张不分层。印刷品应平整，无影响正常使用的翘边、变形、折皱。 | 无 |
| 模切尺寸 | 允差为0.1 mm | 允差为0.15 mm |
| 爆角 | A级面预折不应有 B、C级面预折爆角长度不大于1 mm 要求压痕线平直、无爆裂，预折后无断裂 | A级面预折不应有 B、C级面预折爆角长度不大于1 mm 要求压痕线平直、无爆裂，预折后无断裂 |
| 刀口连接点 | 连接点宽度≤0.3 mm | 连接点宽度≤0.5 mm |

5.3成品外观质量要求

成品固定式包装盒外观质量要求应符合表７的要求。

表7  成品固体盒外观质量要求

| 项目 | 精细产品 | 通用产品 |
| --- | --- | --- |
| 折痕、折皱 | A级面：不应有 B、C级面：长度≤10 mm 距离≥10 mm 数量≤2 | A级面：不应有 B、C级面：长度≤15 mm 距离≥10 mm 数量≤3 |
| 露灰板 | 边缘底层灰板爆露宽度不应大于1 mm | 边缘底层灰板爆露宽度不应大于1.5 mm |
| 异物凸起 | 有尖峰： A级面：面积≤0.3 mm²，数量≤1 B级面：面积≤0.5 mm²，数量≤1 C级面：面积≤1.0 mm²，数量≤1 无尖峰： A级面：面积≤0.5 mm²，数量≤1 B级面：面积≤0.7 mm²，数量≤2 C级面：面积≤2.0 mm²，数量≤3 | 有尖峰： A级面：面积≤0.5 mm²，数量≤2 B级面：面积≤1.0 mm²，数量≤2 C级面：面积≤1.5 mm²，数量≤2 无尖峰： A级面：面积≤1.0 mm²，数量≤2 B级面：面积≤1.5 mm²，数量≤3 C级面：面积≤3.0 mm²，数量≤4 |
| 残胶、溢胶 | 不应有 |  |
| 开胶 | 不应有 |  |
| 掉墨、掉色 | 不应有 |  |

5.4可靠性要求

5.4.1耐温耐湿性

5.4.1.1 测试后包装盒不应变形、不应起泡、不应开胶、不应爆盒等。

5.4.1.2 测试后包装盒烫印图文不应脱落。

5.4.2 耐跌落性

跌落测试后，盒子开裂度不应大于 10 mm，开胶长度不应大于 5 mm。

5.4.3 耐光色牢度

包装盒耐光色牢度应符合GB/T 22771—2008规定的5级蓝色羊毛标样。

5.4.4 抗压

在预定载荷条件下，抗压测试后包装盒不应变形。

5.4.5回黏

包装盒抗回粘性要求在高温高湿（60℃，85%RH）环境下，无粘连。

6  检验方法

6.1外观

在 CY/T 3 规定的条件下，目测观察5.1中的文字、线条、图像、缺字、残字，5.2.3中的外观，5.2.4中的透楞，5.2.5中的外观要求、爆角，5.3成品外观中残胶、溢胶、开胶、掉墨、掉色等定性要求的符合性。

6.2 尺寸测量

6.2.1 使用分度值为 0.01 mm 的刻度放大镜测量5.1中的套位、线条。

6.2.2 使用分度值为 0.1 mm 的刻度放大镜测量5.1中的异色点、轻微划痕、深度划痕、5.2.2中的牢固度、5.2.4中的平整度、5.2.5中的刀口连接点、5.3中的异物凸起等。

6.2.3 使用分度值为 0.5 mm 的钢直尺测量5.2.1中的条杠、平整度,5.2.2中的牢固度、5.2.5中的模切尺寸、爆角、刀口连接点、5.3中的折痕、折皱、露灰板等。

6.3 色差

5.1中的色差应采用符合符合ISO 13655的色差检测方法，具体方法为：使用支持M1条件的分光光度计，在D50/2°的标准化条件下测量样品，获得可比较的Lab数据，再使用指定的色差ΔE公式（如ΔE00）进行计算和分析，评估颜色偏差方向与程度。

6.4 光泽度

按照 GB/T 9754—2025 规定的入射角为 60°的方法检测5.2.2中的光泽度。

6.5 附着力

用符合GB/T 7707—2008中的A.1规定的胶带贴于印件烫金表面，贴合停留时间不小于5 s，成45°撕起后检查烫金表面情况。

6.6 粘合效果

检验时任取一张裱贴好的半成品从粘胶边缘撕开，估算没撕开的面积和撕开破纸的面积两者面积之和大于90%

6.7 耐温耐湿测试

5.4.1中的耐温耐湿测试应任取样品，在温度（60±5）℃、相对湿度（85±5）% 的恒温恒湿箱内放置 8 h，取出放置于常温环境下冷却 30 min 后，进行观察，查看样品印刷涂层表面有无裂纹、剥离、起皮、皱褶。

6.8 跌落

按照GB/T 4857.5 测试方法检测5.4.2中的耐跌落性测试。

6.9 耐光色牢度

按照GB/T 22771—2008 规定检测5.4.3中的耐光色牢度。

6.10 抗压

抗压强度应按 GB/T 4857.4 进行检测。

6.11 抗回黏测试

每6件样品为一组，采用防粘衬纸（如拷贝纸）进行隔离包装，或每件样品单独使用防粘衬纸包覆后，再将6件样品叠放成组。随后，将两组合计12件样品统一用防粘衬纸包覆。将样品置于测试装置中，样品上下各放置一块有机玻璃板（PMMA 板），并在其上方施加15 kg载荷。在温度（60±2）℃、相对湿度（85±5）%条件下放置24 h。试验结束后，取出样品，在标准环境条件下放置4 h后进行结果判定。

附录A

（规范性）

固定式包装盒常见类型

A.1天地盒

天地盒是由可分离的上半盒和下半盒两部分套合而成的包装盒。天地盒上下半盒能够紧密套合且能自由分离脱落，通常下半盒用于承载物品，包括但不限于方型盒、圆筒盒、球型盒、多边型盒等，此处仅给出如图A.1所示的方型盒示意图。

图A.1 天地盒结构示意图

A.2 翻盖盒

翻盖盒是指由上盖与底盒相连接，且可通过折位线开合的包装盒。翻盖盒主要由上盖和底盒组成，盒粘贴上盖底部，上盖可自由翻开。包括不限于书型盒、箱式盒、双开门盒等，此处仅给出了如图A.2所示的书型盒示意图。

图A.2 书型盒结构示意图

A.3抽屉盒

抽屉盒是指由外盒和内盒组成，且以推拉方式开合的包装盒。抽屉盒由外套与内盒组成，内盒可自由拉抻。抽屉盒结构如图A.3所示。

图A.3 抽屉盒结构示意图

A.4 异型盒

异型盒是指除天地盒、翻盖盒、抽屉盒以外的其他结构的包装盒。异型盒结构不同于天地盒、翻盖盒、抽屉盒等常见包装盒型，它们通常具有独特的结构设计。常见的异型纸盒包括多边形、圆形、梯形等形状。图A.4给出了一种异型盒的示例。

图A.4 异形盒示列结构示意图
附录B

（规范性）

固定式包装盒典型盒面分类示意图

为了方便理解和使用，本附录给出了固定式包装盒天地盒盒面分类示意图。

a) 固定式包装盒天地盒上结构示意图

b) 固定式包装盒天地盒下结构示意图

1——A 级面；

2——B 级面；

3——C 级面。

注：A 级面为天地盒上结构外表面；B 级面为天地盒下结构的外表面；C 级面为天地盒上结构、下

结构的内表面。

图B.1 固定式包装盒天地盒盒面分类示意图

参  考  文  献

[1] HJ 2541  环境标志产品技术要求  胶粘剂