国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

纸质印刷产品印制质量检验规范

第4部分：中小学教科书

Specifications of quality inspection for printed paper products -

Part 4: Primary and secondary school textbooks

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上

（征求意见）

GB/T 34053.4—202X

代替GB/T 34053.4—2017

中华人民共和国国家标准

ICS 37.100.01

CCS A17

CCS

发布

202×-××-××发布

202×-××-××实施

202×-××-××实施

202×-××-××发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  检验方法	4

5.1目测法	4

5.2 测量法	4

6 判定规则	5

6.1 单件产品质量判定	6

6.2批质量的判定	6

附录A（规范性）成品尺寸偏差和成品歪斜测定	7

附录B（规范性）版心歪斜度测定	8

前言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 34053《纸质印刷产品印制质量检验规范》的第4部分。GB/T 34053已经发布了以下部分：

——第1部分：术语；

——第2部分：抽样判定规则；

——第3部分：图书期刊；

——第4部分：中小学教科书；

——第5部分：报纸；

——第6部分：折叠纸盒。

本文件代替GB/T 34053.4—2017《纸质印刷产品印制质量检验规范 第4部分：中小学教科书》，与GB/T 34053.4—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了订位平移、订位歪斜、重影和切口等4条术语和定义（见第3章）；

- 增加了C类不合格项（见第4章）；

- 增加了锁线外观、连刀页、重影、书背与书背字宽度之差、封面内缩（小页）、上光位置误差等检验项目（见第4章）；

- 删除了岗线、同批同色色差、纸张耐折度、纸张定量偏差、纸张抗张指数、纸张不透明度等检验项目（2017年版的第4章）；

- 增加了锁线外观、连刀页、重影、书背与书背字宽度之差、封面内缩（小页）、上光位置误差等检验项目的检测方法（见5.2）；

- 修改了成品尺寸偏差、成品歪斜、书背字平移偏差、封面露白、亏膜宽度、上光位置误差、破头、小页内缩、套印误差、接版位置误差、订位平移、订位歪斜、侧胶开裂长度、侧胶粘结宽度以及覆膜起泡、起皱长度等检验项目的检测方法（见5.2，2017年版的5.2.2）；

- 删除了岗线、同批同色色差、纸张耐折度、纸张定量偏差、纸张抗张指数、纸张不透明度等检验项目的检测方法（见2017年版的5.2.2）；

- 修改了不合格分类以及单件产品质量判定规则（见6.1，2017年版的6.1）；

- 增加了成品尺寸偏差和成品歪斜测定的附录（见附录A）；

- 增加了版心歪斜度测定的附录（见附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）提出并归口。

本文件起草单位：中央宣传部出版产品质量监督检测中心、苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司、人民教育出版社有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、中共湖南省委宣传部出版产品质量监督检测中心、江苏凤凰新华印务集团有限公司、上海新闻出版职业技术学校、湖南天闻新华印务有限公司、北京华夏视科技术股份有限公司、北京师范大学出版社（集团）有限公司、广东新华印刷有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、河南新华印刷集团有限公司、北京汇林印务有限公司、教育科学出版社有限公司、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、浙江省出版产品质量检测中心、北京至一中和科技有限公司、山东新华印务有限公司、外语教学与研究出版社有限责任公司、长沙鸿发印务实业有限公司、北京盛通印刷股份有限公司、保定市中画美凯印刷有限公司、江苏省印刷科学技术研究所、浙江远大印刷有限公司、北京印刷集团有限责任公司、中国印刷技术协会。

本文件主要起草人：王伟、王军科、牟少翔、杨凯、张 倩、何虹、李湲、翁云松、樊轶能、姜永泉、陈涛、杨应顺、张学新、孟辉、金嵩峰、叶小峰、禹化彬、邸琬茗、苏伟、王涛、郑志业、吴浪平、梁利辉、郝思远、王兆俊、胡远明、李世凯、张毅忠、杨凡、米扬、沈延伟、张丽。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为GB/T 34053.4—2017。

——本次为第一次修订。

纸质印刷产品印制质量检验规范  第4部分：中小学教科书

# 1  范围

本文件规定了中小学教科书印制质量检验所涉及的术语和定义、技术要求，描述了对应的检验方法和判定规则。

本文件适用于中小学教科书印刷质量及印后加工质量的检验，其他类教材和教辅材料可参照使用。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.2 纸和纸板 第2部分：定量的测定

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 34053.1纸质印刷产品印制质量检验规范  第1部分：术语

GB/T 34053.2 纸质印刷产品印制质量检验规范  第2部分：抽样判定规则

CY/T 40 书刊装订用EVA型热熔胶使用要求及检测方法

# 3  术语和定义

GB/T 34053.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

订位平移  stapling position deviation

骑马订的钉锯沿折缝线偏离规定位置的现象。

3.2

订位歪斜  staple skew

骑马订的钉锯偏离折缝线的现象。

3.3

重影 doubling

同一颜色图文同一部位出现非设计性肉眼可辨的双重轮廓。

[来源：GB/T 34053.1-2017，定义3.3.1，有修改]

3.4

切口 cutting edges

成品加工的裁切位置。

4  技术要求

中小学教科书应满足表1的技术要求。

表1技术要求及不合格项分类

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |  | 不合格项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 整体外观 | 平服 |  | —— | — — | 明显不平服 |
| 2 | 封面外观 | 干净，平整 |  | 严重破裂、脏迹、掉色，划伤 | 较重破裂、脏迹、掉色，皱褶、爆裂，折角 | 划痕 |
|  |  |  |  | 影响识别的缺笔、断画、图像缺网、糊版，缺色 | —— | 不影响识别的糊版、图像缺网、墨色虚淡 |
|  |  |  |  | 膜与纸间含异物 | 封面严重卷曲 | 膜与纸间有白点、封面较重 卷曲 |
|  |  |  |  | 光油涂布缺失 | —— | 光油涂布 不均匀 |
| 3 | 书背外观 | 方正、平实、干净 |  | 断裂、书背字歪斜 进入封1或封4、影响识别的脏迹 | 皱褶、空背、书背字明显歪斜、不影响识别的较重脏迹 | 明显圆背、野胶 |
| 4 | 钉锯外观 | 平整、牢固 |  | 断锯、漏钉、断裂尖 | 多钉、重钉 | 凹心钉 |
| 5 | 钉脚外观 | 平服、无翘钉 |  | 少钉脚、断钉、 钉脚外翘 | —— | 长度不当 |
| 6 | 切面外观 | 光滑、平整 |  | 切面破损 | 明显刀花、严重 切口起毛 | 明显空泡、野胶 |
| 7 | 内页外观 | 完整、平整、干净 |  | 影响识别的脏迹、破损、褶皱、折角 | 不影响识别的明显褶皱、脏迹、破损 | 轻微划伤、不影响识别的折角 |
|  |  | 版面、页码顺序正确 |  | 错帖 | —— | —— |
|  |  | 易翻阅 |  | 无法正常分离的 内页粘连 | 可正常分离的 内页粘连 | 不能从中心页自然摊开 |
| 8 | 内页图文外观 | 清晰，完整， 图像层次分明 |  | 影响识别的缺笔、断画、糊版、图像层次不清、文字不清晰，缺色、图文缺失 | 不影响识别的缺笔、断画、糊版，文字严重墨色不匀 | 异色点 |
|  |  |  |  | 接版处图文缺失 或重复 | —— | —— |
|  |  |  |  | 纸张褶皱导致 的图文分离 | —— | —— |
| 9 | 背胶外观 | 粘结牢固 |  | 背胶断裂、散页、掉页 | —— | 露胶（EVA热熔胶）根 |
| 10 | 锁线外观 | 完整、分布均匀、 松紧得当 |  | —— | 漏锁、断线、出套、有线圈 | —— |
| 11 | 封面内缩/mm | ≤1.5 |  | —— | ＞1.5 | —— |
| 12 | 封面露白/mm | ≤1.0 |  | —— | ＞1.0 | —— |
| 13 | 成品尺寸偏差/mm | ≤1.5 |  | ＞3.0 | （2.5，3.0] | （1.5，2.5] |
| 14 | 成品歪斜偏差/mm | ≤1.5 |  | ≥3.0 | （1.5，3.0） | —— |
| 15 | 覆膜起泡、起皱 长度/mm | ≤2.0 |  | ＞3.0 | (2.5，3.0] | （2.0， 2.5] |
| 16 | 亏膜宽度/mm | ≤2.0 |  | ＞3.0 | （2.0，3.0] | —— |
| 17 | 上光位置误差/mm | ≤1.0 |  | —— | ＞1.0 | —— |
| 18 | 破头/mm | 平装 | ≤2.0 | ＞4.0 | （3.0，4.0] | （2.0，3.0] |
|  |  | 骑马订装 | ≤3.0 | —— | ＞4.0 | （3.0，4.0] |
| 19 | 书背字平移偏差/ mm | 书背宽度 | 偏差 | 书背字进入封一 或封四 | —— | 偏差 |
|  |  | ≤10 | ≤1.0 |  | —— | ＞1.0 |
|  |  | 10～20 | ≤2.0 |  | —— | ＞2.0 |
|  |  | ＞20 | ≤2.5 |  | —— | ＞2.5 |
| 20 | 书背与书背字宽度之差/mm | ≥2.0 |  | —— | ＜2.0 | —— |
| 21 | 订位平移/mm | ≤3.0 |  | —— | ＞3.0 | —— |
| 22 | 订位歪斜/mm | ≤1.0 |  | ＞2.0 | （1.5，2.0] | （1.0，1.5] |
| 23 | 连刀页数/张 | 0 |  | —— | ≥4 | ＜4 |
| 24 | 小页内缩/mm | ≤2.0 |  | —— | ＞2.0 | —— |
| 25 | 套印误差/mm | 封面 | ≤0.10 | ＞0.15 | （0.10，0.15] | —— |
|  |  | 正文 | ≤0.20 | ＞0.25 | （0.20，0.25] | —— |
| 26 | 重影/mm | ≤0.20 |  | ＞0.30 | （0.20，0.30] | —— |
| 27 | 页码位置偏差/mm | 全书 | ≤5.0 | —— | ＞7.0 | （5.0,7.0] |
|  |  | 相连页 | ≤3.0 | —— | ＞5.0 | （3.0,5.0] |
| 28 | 版心歪斜度/% | ≤1.0 |  | —— | ＞1.5 | （1.0，1.5] |
| 29 | 接版位置误差/mm | ≤1.5 |  | ＞2.0 | （1.5，2.0] | —— |
| 30 | 书芯粘结强度/（N/cm） | ≥4.5 |  | —— | ＜4.5 | —— |
| 31 | 侧胶粘结宽度/mm | [3.0，6.0] |  | 0 | ＜3.0或＞6.0 | —— |
| 32 | 侧胶开裂长度/mm | 0 |  | 1/3及以上书背长度 | 1/3以下书背长度 | —— |
| 注1：表中“——”表示无此类不合格项； 注2：[a,b）表示≥a且 ＜b；（a,b]表示＞a且≤b； |  |  |  |  |  |  |

# 5检验方法

## 5.1目测法

整体外观、封面外观、书背外观、钉锯外观、钉脚外观、切面外观、内页外观、内页图文外观、背胶外观、锁线外观在D65光源下采用目测法进行测定。

## 5.2 测量法

5.2.1 测量条件

除书芯粘结强度、成品尺寸偏差、成品歪斜、版心歪斜度外，其他项目的测试应在温度为（23±5）℃，相对湿度（为（60-10+15）%的条件下进行。

5.2.2 测量方法

5.2.2.1书芯粘结强度按照CY/T 40规定的方法进行测定。

5.2.2.2 页码位置误差使用分度值为0.1 mm的量器进行测定。

5.2.2.3 成品尺寸偏差和成品歪斜按照附录A的规定进行测定。

5.2.2.4 版心歪斜度按照附录B的规定进行测定。

5.2.2.5 书背字平移偏差测量：使用分度值为0.01 mm的游标卡尺分别测量样品的书背宽度W1，书背字中心线到书脊线的垂直距离W2，∆W=W12−W2即为书背字平移偏差，结果修约至0.1 mm。

5.2.2.6 封面内缩测量：用分度值为0.1 mm的量器测量样品中封面边缘与其对应书芯切口的垂直距离，报告测量值中的最大值。

5.2.2.7 封面露白测量：用分度值为0.01 mm的量器测量样品封面露白两端部位的宽度，报告两个测量值中的最大值。

5.2.2.8 覆膜起泡、起皱长度测量：用分度值为0.1 mm的量器测量起泡、起皱处的最大长度。

5.2.2.9 亏膜宽度测量：使用分度值为0.01 mm的游标卡尺，分别沿平行于切口方向测量亏膜区域的最大宽度，结果修约至0.1 mm。

5.2.2.10 上光位置误差测量：用分度值为0.1 mm的量器测量印刷图文和上光形成图文相同部位间的距离，报告测量值中的最大值。

5.2.2.11 破头测量：使用分度值为0.1 mm的量器测量破头起点至终点的直线距离，结果修约至0.1 mm。

5.2.2.12 书背与书背字宽度之差：使用分度值为0.01 mm的游标卡尺分别测量样品中书背宽度和书背字中最大字号文字的宽度，二者间的差值为书背与书背字宽度之差，结果修约至0.1 mm。

5.2.2.13 连刀页数按计数法进行测定。

5.2.2.14 小页内缩测量：使用分度值为0.1 mm的量器测量样品中内缩页面与书芯其他正常页面边缘在切口处的宽度，报告测量值中最大值。

5.2.2.15 套印误差测量：使用分度值为0.01 mm的读数放大镜分别测量样品中图文同一位置任二色间的最大距离，报告测量值中的最大值。

5.2.2.16 重影测量：使用分度值为0.01 mm的量器，分别测量样品中图文同一部位双重轮廓间的距离，报告测得最大值（其中最大值为重影）。

5.2.2.17 接版位置误差测量：用分度值为0.01 mm的量具测量样品图文接版处同一部位的直线距离，报告测量值中最大值。

5.2.2.18 订位平移（∆L）测量：用分度值为0.01 mm的游标卡尺，分别测量样品中封面折痕线的长度L，上钉锯的外钉眼到上切口的垂直距离L1、下钉锯的外钉眼到下切口的垂直距离L2，∆L=(L1−L4，L2−L4)max即为订位平移，结果修约至0.1 mm。

5.2.2.19 订位歪斜测量：将样品从中心页摊平，用分度值为0.01 mm的量具，分别测量封面订脚的钉眼到封面折痕线的垂直距离，其中最大值为订位歪斜。

5.2.2.20 侧胶开裂长度测量：使用分度值为0.01 mm游标卡尺，分别测量样品侧胶开裂处的长度和书背长度，二者比值为侧胶开裂长度。

5.2.2.21 侧胶粘结宽度测量：将样品的封面封底与书芯进行分离，用分度值为0.01 mm的游标卡尺分别在前侧胶和后侧胶的最宽处和最窄处，测量侧胶边缘到书脊的垂直距离，报告四个测量值中的最大值和最小值，结果修约至0.1 mm。

# 6 判定规则

## 6.1 单件产品质量判定

经检验，受检样品存在1项及以上A类不合格项目，或存在3项及以上B类不合格项目时，判定其为不合格品，存在3项C类不合格项，等同于1项B类不合格项。

## 6.2批质量的判定

依据GB/T 34053.2进行检验批的质量判定。

# 附录A

# （规范性）

# 成品尺寸偏差和成品歪斜测定

A.1 环境

温度(23±5)℃，相对湿度(60−10+15)%。

A.2 仪器

分度值0.01 mm游标卡尺。

A.3 成品尺寸偏差和成品歪斜的测定

在A.1的条件下，用量器（A.2）在A.1的条件下分别测样品书背长度L3、前切口长度L4、书芯上切口宽度W3、下切口宽度W4、书芯对角线的长度L5和L6。按式（A.1）、（A.2）分别计算书芯长度偏差和宽度偏差，按式（A.3）、（A.4）、（A.5）分别计算书芯长、宽和对角线长度的差值。

∆L=Li−L标称max………………………………………（A.1）

∆W1=Wi−W标称max……………………………………（A.2）

∆L1=L3−L4……………………………………………（A.3）

∆L2=L5−L6……………………………………………（A.4）

∆W2=W3−W4…………………………………………（A.5）

式中：

∆L——书芯长度误差；

△W1——书芯宽度差值；

Li——书芯实际长度，i=3,4；

L标称——书芯标称长度；

Wi——书芯实际宽度，i=3,4；

W标称——书芯标称宽度；

L3——书背长度；

L4——前切口长度；

L5、L6——书芯对角线长度；

∆L1——书背与书芯前切口长度差值；

∆L2——书芯对角线长度差值；

△W1——书芯上、下切宽度差值；

∆W2、∆L1和∆L2中的最大值为成品歪斜，结果保留至小数点后一位。

∆W1和∆L中的最大值为成品尺寸偏差，结果保留至小数点后一位。

# 附录B

# （规范性）

# 版心歪斜度测定

B.1 环境

温度(23±5)℃，相对湿度(60−10+15)%。

B.2 仪器

分度值为0.01 mm的游标卡尺。

B.3 版心歪斜度测定

在B.1的条件下，用游标卡尺（B.2）测量版心长边边缘两端距离书册边缘线的距离差以及版心长度，（如图B.1、图B.2所示）。按式（B.1）计算版心歪斜度，结果保留至小数点后一位。

S=L7−L8L9×100%………………………………………（C.1）

式中：

S——版心歪斜度；

L9——版心长度；

L7——长边边缘距离书册边缘线的距离1；

L8——长边边缘距离书册边缘线的距离2。

图B.1竖式装订版心歪斜度测量示意图       图B.2 横式装订版心歪斜度测量示意图