发布

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法
第3部分：水基胶黏剂即涂干式覆膜

Lamination process control and testing methods for paper prints
— Part 3: Drying lamination with water-based adhesive

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

GB/T 27934.3-202X

中华人民共和国国家标准

ICS 37.100.01

CCS A 17

目    次

前    言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	技术要求	1

5	检测方法	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 27934《纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法》的第3部分，GB/T 27934已经发布以下了部分：

——第1部分：基本要求；

——第2部分：乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）热熔胶预涂覆膜；

——第3部分：水基胶黏剂即涂干式覆膜；

——第4部分：反应型聚氨酯（PUR）热熔胶即涂覆膜；

本文件代替GB/T 27934.3-2011《纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法》，与GB/T 27934.3-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了“原材料要求”“工艺要求”“设备要求”“成品质量要求”四章（见2011年版第4、

- 5、6、7章），将其技术内容合并为“技术要求”（见第4章）；

- 删除了“成品储存、运输要求”一章（见2011年版第8章）；

- 增加了水基胶黏剂中邻苯二甲酸酯、可溶性元素含量的技术要求（见4.1.1.2）和挥发性有

- 机化合物限量（VOC）的限量值技术要求（见4.1.1.3）；

- d) 更改了水基胶黏剂中固含量技术要求（见4.1.1.4,2011年版4.1.2）、黏度技术要求（见

- 4.1.1.5,2011年版4.1.3）和酸碱度技术要求（见4.1.1.6,2011年版4.1.4）;

- e) 增加了纸张酸碱性要求（见4.1.3.2）;

- f) 更改了设备要求中烘干装置的技术要求（见4.2.2,2011年版6.2）和热压辊的技术要求（见

- 4.2.3,2011年版6.3）;

- g) 增加了覆膜前的技术准备条款（见4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.4、4.3.1.5、4.3.1.6）；

- h) 更改了覆膜工艺温度的技术要求（见4.3.3,2011年版5.3）；

- i) 更改了覆膜速度的技术要求（见4.3.4,2011年版5.4）；

- j) 更改了覆膜压强的技术要求（见4.3.5,2011年版5.5）；

- k) 更改了涂胶量的技术要求（见4.3.7,2011年版5.7）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）提出并归口。

本文件起草单位：广东星宇耐力新材料股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、东莞市冠力胶业有限公司、广东毅科新材料有限公司、广东德冠薄膜新材料股份有限公司、中国印刷技术协会。

本文件主要起草人：赖淦荷、蒋颜平、邓国康、劳雪金、赵建国、胡敏生、赵烨、黄裕锟、张丽等。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2011年首次发布为GB/T 27934.3-2011；

——本次为第一次修订。

纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法

第3部分：水基胶黏剂即涂干式覆膜

- 范围

本文件规定了水基胶黏剂即涂干式覆膜的技术要求，并给出了对应的检测方法。

本文件适用于使用水基胶黏剂将薄膜与纸质印刷品进行复合的生产过程控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1723 涂料粘度测定法

GB/T 2793 胶黏剂不挥发物含量的测定

GB/T 13528 纸和纸板 表面pH的测定

GB/T 14518 胶黏剂的pH值测定

GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T 27934.1-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法  第1部分：基本要求

GB/T 27934.2-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法  第2部分：乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）热熔胶预涂覆膜

HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶粘剂

- 术语和定义

GB/T 27934.1-2011界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

水基胶黏剂 water-based adhesive

以水为溶剂或分散介质的高分子聚合物作为主要粘结料的胶黏剂。

3.2

即涂干式覆膜 on-site coating type dry lamination

薄膜涂胶烘干后立即进行热压复合的工艺。

3.3

烘干温度 drying temperature

覆膜过程烘干装置的温度。单位为℃。

- 技术要求

  - 4.1 原材料要求

4.1.1 水基胶黏剂

4.1.1.1 苯、甲苯、二甲苯、卤代烃含量应符合GB/T 27934.1-2011第4.2条款要求。

4.1.1.2 邻苯二甲酸酯、可溶性元素含量应符合GB 24613-2009第4章表1要求。

4.1.1.3 挥发性有机化合物限量（VOC）的限量值不应大于50 g/L。

4.1.1.4 固含量不应小于40%，如后续工艺有压纹压痕要求的固含量不宜低于43%。

4.1.1.5 温度在（25±1）℃时，黏度值应控制在12.0 s～20.0 s范围内。

4.1.1.6 酸碱度(pH值)宜为6.5～8.0。

- 4.1.2 薄膜

- 应符合GB/T 27934.1-2011第4.1条款中的表1、表2的规定。

- 4.1.3 纸质印刷品

- 4.1.3.1 应符合GB/T 27934.1-2011中第4.3条款的规定。

4.1.3.2 纸张酸碱性应控制在PH值宜为6.5～8.0。

  - 4.2 设备要求

4.2.1 应确保温控传感器灵敏、准确和稳定。

4.2.2 烘干装置状态良好，温度允差不应大于2 ℃。

4.2.3 热压辊的表面温度应均匀，温度允差不应大于2 ℃。

4.2.4 挤压辊轴向和径向覆膜压强应均匀稳定，啮合处美纹纸压敏胶粘带压痕宽度差不应大于1.0 mm。

4.2.5 确保覆膜压力表灵敏、准确和稳定。

4.2.6 加热辊筒表面状态良好。

4.2.7 涂胶装置的胶盘应密封。

  - 4.3 工艺要求

- 4.3.1 覆膜准备

- 4.3.1.1 图1给出了水性胶干式覆膜原理示意图，为保证覆膜质量，覆膜工作前应进行必要的准备工作。

标引序号说明：

1——送纸器                              9——涂胶装置（胶盆应密封）

2——传纸                                10——平衡辊

3——纸塑复合                            11——烘干装置

4——薄膜上胶                            12——加热辊筒

5——薄膜卷胶架                          13——热压辊

6——切纸器                              14——挤压辊

7——收纸机                              15——干燥温度70 ℃～100 ℃

8——纸张纵向搭口3 mm～8 mm              16——贴合温度85 ℃～110 ℃

  - 图1 水性胶干式覆膜原理示意图

- 4.3.1.2 覆膜前，薄膜、水基胶黏剂与纸质印刷品在覆膜环境中至少要放置4h,使之与现场温湿度相适应后再进行覆膜。

4.3.1.3 覆膜前应对薄膜和纸质印刷品的润湿张力进行重新测试，确认润湿张力不应小于38 mN/m。

4.3.1.4 纸质印刷品表面墨层应进行附着力测试，使用粘力为10 N/25mm的胶黏带进行反剥拉力测试，墨层不应发生脱落现象。

4.3.1.5 覆膜设备应保持清洁，每周应至少清洁一次上胶辊表面和胶槽内部的胶皮，不应有杂物。

4.3.1.6 水基胶黏剂容器应加盖和循环过滤装置。

- 4.3.2 覆膜环境

- 4.3.2.1 覆膜环境应洁净。

- 4.3.2.2 覆膜车间的温度宜控制在（23±7）℃。

- 4.3.2.3 覆膜车间的相对湿度宜控制在 (60±15)%。

- 4.3.3 覆膜工艺温度

4.3.3.1 应根据纸质印刷品的印刷墨层状态和印后加工需求设定涂胶烘干温度为70 ℃～100 ℃，覆膜压合温度为85 ℃～110 ℃。具体宜符合表1的技术要求。

表1 覆膜压合温度技术要求

| 印刷墨层状态和印后加工需求 | 覆膜压合温度 |
| --- | --- |
| 一般印刷墨层状态（含压凹凸） | 90 ℃～97 ℃ |
| 大实地、深颜色墨层状态（含压凹凸） | 95 ℃～105 ℃ |
| 镀铝膜覆膜后无压凹凸 | 85 ℃～90 ℃ |
| 镀铝膜覆膜后有压凹凸 | 90 ℃～95 ℃ |

4.3.3.2 同批次产品覆膜工艺温度应稳定，温度允差不应大于5 ℃。

- 4.3.4 覆膜速度

4.3.4.1 应根据纸质印刷品的印刷墨层状态和印后加工需求设定覆膜速度，应控制在8 m/min～50 m/min，具体覆膜速度应符合表2技术要求。

表2 覆膜速度技术要求

| 覆膜后加工 | 覆膜速度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 压痕、烫金、丝印上光 | 35 m/min～50 m/min | 根据纸质印刷品大小调整速度，越小，速度相对调慢；越大，可适当调快 |
| 双面覆膜、压纹、压凹凸 | ≤30 m/min | / |
| 压纹+压凹凸（加工组合） | ≤25 m/min | / |

4.3.4.2  同批次产品覆膜速度应稳定，速度允差不应大于3 m/min。

- 4.3.5 覆膜压强

应根据纸质印刷品的印刷墨层状态设定覆膜压强，应控制在（9.0±1.5）MPa。

- 4.3.6 放卷张力

- 均匀、适度，薄膜平整和覆膜后成品不卷曲。

4.3.7 涂胶量

应根据纸质印刷品的印刷墨层状态和材质粗糙度设定涂胶量，应控制在（15±5）g/m2。

4.3.8 操作要求

4.3.8.1 纸质印刷品应除粉、压平。

4.3.8.2 单张纸质印刷品覆膜时，输纸正确，避免歪斜。纵向应有搭口(叠加)，搭口部分为3mm～8mm。

4.3.8.3 纸质印刷品的含水率宜控制在10%～12%，环境湿度宜控制在45%～75%，避免覆膜出现皱纸问题；当环境湿度75%以上，或湿度低于45%以下，覆膜成品应密封，通常使用保鲜膜缠绕，稳定纸张含水率。

4.4 成品质量要求

覆膜熟化24 h后应符合GB/T 27934.1-2011中第5章的规定。

- 检测方法

- 5.1 原材料的检测

5.1.1 水基胶黏剂固含量按GB/T 2793的要求检测。

5.1.2 水基胶黏剂黏度使用涂-4杯按GB/T 1723中粘度杯法的要求检测。

5.1.3 水基胶黏剂酸碱度（pH值）按GB/T 14518的要求检测。

5.1.4 水基胶黏剂内苯、甲苯、二甲苯、卤代烃含量按HJ 2541-2016第6章相应条款的要求检测。

5.1.5 水基胶黏剂邻苯二甲酸酯、可溶性元素含量、挥发性有机化合物按GB 24613-2009第5章相应条款的要求检测。

5.1.6 薄膜性能按GB/T 27934.1-2011第6.2条款要求检测。

5.1.7 覆膜前纸质印刷品上油墨层的润湿张力按GB/T 27934.1-2011第6.5条款要求检测。

5.1.8 纸质印刷品酸碱度（pH值）按GB/T 13528的要求检测。

5.1.9 纸质印刷品表面墨层附着力测试方法，使用粘力为10 N/25mm的胶黏带指压贴合(50±2)mm，来回指压5次，静置60 s，以90°角快速拉起，墨层不应发生脱落。

5.1.10 纸质印刷品含水率按GB/T 462的要求检测。

5.2 环境温湿度检测

使用检定的温湿度计检测。

- 5.3 覆膜工艺温度检测

使用检定的温度测试仪检测烘干装置和热压辊的温度，使其与设备上控制器显示温度差异恒定。

- 5.4 覆膜压强检测

按照GB/T 27934.2-2011第10.4条款的要求检测。

5.5 覆膜速度检测

采用单位时间覆膜的张数乘以每张输送长度的方法计算速度。

5.6 热压辊表面温度允差检测

使用检定的温度检测仪沿轴向左、中、右3个位置进行测量。

5.7 涂胶量检测

用定量的水基胶黏剂重量除以覆膜的总面积得出涂胶量，单位为g/m2。